Opis przedmiotu zamówienia

BUTY SŁUŻBOWE TEKSTYLNE

l. OPIS OGÓLNY

Obuwie zawodowe, typ A wg PN-EN ISO 20347, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20347. Buty tekstylne w kolorze czarnym bez wstawek w innych kolorach przeznaczone do wykonywania czynności służbowych zgodne z normą: CE EN ISO 20347:2012. Wierzch obuwia wykonany z kombinacji tworzywa i tkaniny syntetycznej o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, wodoodpornej i nienamakającej, trwale przefarbowane na kolor czarny. Język i mankiet (wykończenie górnej części cholewki) wykonane z odpornej na uszkodzenia tkaniny syntetycznej. Buty muszą posiadać lekką konstrukcję zapewniającą komfort podczas całodziennego użytkowania oraz muszą być antystatyczne. Obuwie musi być odporne na wodę WR zgodnie z normą PN-EN ISO 20347. Wszystkie elementy, 
z których zostały skonstruowane buty muszą posiadać właściwości hydrofobowe. Sznurówki w kolorze czarnym, szybki system wiązania z możliwością schowania końcówek sznurowadeł w kieszeni. Wnętrze obuwia musi posiadać odporną na wycieranie, oddychającą podszewkę z paroprzepuszczalną membraną ePTFE lub równoważną. Wewnątrz obuwia wkładka o anatomicznym kształcie amortyzująca wstrząsy. Połączenie spodów z wierzchem techniką klejenia lub wulkanizacji, Podeszwa musi być trwała, niebrudząca, odporna na benzynę i oleje, posiadać właściwości antystatyczne oraz odporność na poślizg. W podeszwie muszą się znajdować elementy amortyzujące i pochłaniające wstrząsy w rejonie pięty i środkowej części stopy.

Il. OPIS SZCZEGÓŁOWY

2.1. Podstawowe wymagania dla cholewki

Cholewka wykonana z kombinacji tworzywa i tkaniny syntetycznej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, zastosowanie membrany wodoodpornej-hydrofobowej oraz wysoką oddychalność. Tkanina zewnętrzna w kolorze czarnym. W strefie palców oraz pięty muszą znajdować się elementy, trwale podtrzymujące formę buta, Elementy te nie mogą ulegać odkształceniu pod wpływem wysokiej i niskiej temperatury.

2.2. Podstawowe wymagania dla języka

Język miechowy, anatomicznie uformowany, wykonany z kombinacji tworzywa i tkaniny syntetycznej lub równoważnej, w kolorze czarnym, dopasowujący się do stopy.

2.3. Podstawowe wymagania dla wnętrza buta

Wnętrze obuwia musi posiadać, oddychającą podszewkę z paroprzepuszczalną membraną ePTFE lub równoważną, zapewniającą oddychalność i wodoszczelność obuwia, Podszewka wykonana z tkaniny
o wysokiej odporności na przecieranie i uszkodzenia mechaniczne. Oraz anatomiczna, wymienna, amortyzująca, o działaniu przeciw bakteryjnym.

2.4. Podstawowe wymagania dla sznurowadeł

Sznurowadła w kolorze czarnym, dopuszcza się możliwość zastosowania systemem szybkiego sznurowania. Sznurowadła muszą posiadać właściwości hydrofobowe. Oraz muszą posiadać możliwość schowania końcówek sznurowadeł w kieszeni lub tunelu zabezpieczającym.

2.5. Podstawowe wymagania dla podeszwy

Podeszwa anatomicznie ukształtowana, zapewniająca bardzo dobrą przyczepność w różnorodnym terenie, posiadająca elementy amortyzujące wstrząsy w obszarze pięty. Oraz antystatyczna, antypoślizgowa. Wielowarstwowa , z systemem absorbcji wstrząsów.

Obuwie musi posiadać wymagania dla podeszwy zgodne z normą PN EN ISO 20347:

- Kategoria ochrony minimum 02,

- HI — Izolacja spodu od ciepła,

- Cl Izolacja spodu od zimna,

- FO — Odporność podeszew na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,

- HRO Podeszwa odporna na kontakt z gorącym podłożem,

- SRC — Odporność na poślizg.

Podeszwa musi być odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Podeszwa musi być przymocowana do cholewki tworząc trwałe i nienaruszalne połączenie. Nie dopuszcza się użycia gwoździ.

  - Podstawowe wymagania dla wkładki wewnętrznej

Buty muszą posiadać wkładki wewnętrzne wymienne, anatomicznie uformowane, bakteriobójcze,
z możliwością prania w min. temp. 300 C, szybkoschnące i pochłaniające nadmiar wilgoci. Wkładka musi być giętka, miękka, wykonana z odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wycieranie materiałów, oraz o działaniu antybakteryjnym.

  - Podstawowe wymagania dla klejów

Do produkcji butów należy zastosować kleje, których składniki zwiększają odporność termiczną spoiny klejowej. Spoiny klejone nie mogą obniżać parametrów wentylacyjnych.

  - Podstawowe wymagania dla nici

Buty muszą być szyte nićmi wodoodpornymi. Wszystkie elementy podtrzymujące konstrukcję oraz odpowiadające za trwałą formę obuwia muszą być zszywane dwurzędowo (podwójnie).

  - Pozostałe wymagania

- Ciężar pary butów typu „A” (półbutów) nie może przekraczać 1000g ± 5% dla rozmiaru 8UK/42;

- Wysokość cholewki mierzona według ISO 20344:2011, 6.2 powinna być zgodna z

Tabelą nr 1.

Tabela nr 1 Wysokość cholewek,

| Wielkość obuwia |  | Model A [mm] |
| --- | --- | --- |
| Numeracja francuska nr 41 i 42 | Numeracja angielska nr 7 do 8 | <113 |

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Wymagania techniczne — tkanina zewnętrzna

Tabela nr 2 Tkanina syntetyczna.

| Lp. | Nazwa wskaźnika |  | Wartość | Metoda badań Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wytrzymałość na rozdarcie | N | ≥ 140 | EN ISO 20344 |
| 2 | Przepuszczalność pary wodnej | mg/cm2h | ≥ 18 | EN ISO 20344 |
| 3 | Odporność na ścieranie (metoda Martindale): - materiał suchy - materiał mokry | ilość cykl | Brak dziur ≥ 80.000 ≥ 35.000 | EN ISO 20344 |

Tabela nr 3 - Mikrofibra lub równoważny materiał— kolor czarny min. gr 0,7mm.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | j.m. | Wartość | Metoda badań Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wytrzymałość na rozdarcie | N | ≥ 25 | EN ISO 20344 |
| 2 | Przepuszczalność pary wodnej | mg/cm2h | ≥ 15 | EN ISO 20344 |

3.2. Wymagania techniczne wewnętrzna część cholewki

Tabela nr 4 Podszewka z membraną.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | j.m. | Wartość | Metoda badań/ Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Współczynnik pary wodnej | mg/cm2 | ≥ 18,0 | EN ISO 20344:2012 p.6.8 |
| 2 | Przepuszczalność pary wodnej | mg/cm2h | ≥ 8 | DIN EN ISO 20345/20347 |
| 3 | Odporność na ścieranie (metoda Martindale): - na sucho - na mokro | ilość cykl | Brak dziur ≥ 80.000 ≥ 35.000 | EN ISO 20344:2012 6.12 |
| 4 | Wytrzymałość na rozdzieranie | N | ≥ 27 | EN ISO 20347:2012 |
| 5 | Odporność na przedostanie się Wody | mbar | ≥1.000 | DIN EN 20811 |

3.3. Wymagania techniczne — wkładka wewnętrzna

Tabela nr 5 — Wkładka wewnętrzna

| Lp. | Nazwa wskaźnika |  | Wartość | Metoda badań/ Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Absorpcja wody | mg/cm2 | ≥100 | EN ISO 20347 |
| 2 | Odprowadzanie wody | % | ≥ 90 | EN ISO 20347 |
| 3 | Odporność na ścieranie -na sucho -na mokro | ilość cykli | Bez dziur ≥ 100.000 ≥ 30.000 | EN ISO 20347 |

3.4. Wymagania techniczne podeszwa

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wartość | Metoda badań/ Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gęstość | g/cm3 |  | EN ISO 20347:2012 |
| 2 | Odporność na ścieranie | mm3 | ≤ 100 | EN ISO 20347:2012 |
| 3 | Wytrzymałość na rozdarcie | kN/m | ≥ 10 | EN ISO 20347:2012 |
| 4 | HI — izolacja od gorąca | o C | ≤ 19 | EN ISO 20344:2011 |
| 5 | Cl — izolacja od zimna | o C | ≤ 6 | EN ISO 20344:2011 |

Tabela nr 5 — Podeszwa.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

4.1. Określenie elementów i cech wyrobu wpływających na bezpieczeństwo użytkowania

Buty służbowe są przeznaczone do użytkowania w ramach umundurowania służbowego. Powinny one posiadać odpowiednią konstrukcję oraz być wykonane z odpowiednich surowców tak, aby zapewniały komfort użytkowania wyrobu podczas pełnienia przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej obowiązków służbowych. Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania butów nie powinny powodować miejscowych ucisków, okaleczeń, otarć ani podrażnień skóry użytkownika. Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania butów nie powinny zawierać substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia, powinny być obojętne dla skóry i zdrowia użytkownika.

4.2. Instrukcja konserwacji

Do każdej pary butów służbowych należy dołączyć informacje dotyczące sposobu konserwacji

V. WYMAGANIA DODATKOWE

- Środki do konserwacji i utrzymania czystości muszą być powszechnie dostępne na rynku.

- Każdy but musi posiadać, wprasowaną lub wszytą, trwałą i czytelną etykietę zawierającą: nazwę modelu, rozmiar.

- Każda para obuwia musi być zapakowana w kartonowe pudełko, czytelnie oznakowane. Etykieta na pudełku musi zawierać — nazwę modelu, rozmiar obuwia i dane producenta