# Specyfikacja techniczna

# Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

## Rury będą stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w  warunkach zagrożenia wybuchem metanu i  pyłu węglowego (IV kategorii zagrożenia metanowego w wyrobiskach ze  stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” pyłu węglowego).

## Wykonanie cechowania rur zgodnie z normą PN-EN 10216 lub równoważne.

### Cechowanie powinno być trwałe na każdej rurze przynajmniej na jednym końcu. Dla rur 
o średnicy D ≤ 51 mm cechowanie na rurach może być zastąpione cechowaniem na przywieszce zamocowanej do wiązki lub opakowania.

### Cechowanie powinno zawierać następujące informacje:

#### Nazwa wytwórcy lub znak fabryczny;

#### Numer niniejszej normy i znak stali;

#### Kategorie badań w przypadku gatunku stali niestopowych;

#### Numer wytopu lub numer kodu;

#### Znak przedstawiciela kontroli;

#### Przykład cechowania:

### X – EN 10216-2 – P265GH – TC1 – Y – Z1 – Z2

### X – znak wytwórcy;

### TC1 – jest oznaczeniem kategorii badań 1;

### Y – jest numerem wytopu lub numerem kodu;

### Z1 – jest znakiem przedstawiciela kontroli;

### Z2 – jest numerem identyfikacyjnym.

### Numer identyfikacyjny (np. numer zamówienia lub numer pozycji), który pozwala na               powiązanie ze sobą wyrobu lub dostawy z dokumentami związanymi.

## Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją, której okres wynosi 24 miesiące.

# Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

## Zadanie nr 1 rury b/szwu ogólnego zastosowania gatunek stali P235 lub gatunek równoważny (pakiet):

### Parametry techniczne rur, zgodnie z opisem w pakietach.

### Rury muszą być wykonane z rodzaju stali podanego w pakiecie lub równoważnego.

### Wykonanie rur przewodowych zgodne z normą PN-EN 10216-1, PN-EN 10216-2
 lub równoważne.

### Za stal równoważną do stali P235 Zamawiający uznaje stal spełniającą następujące parametry wytrzymałościowe: Re ≥ 235MPa; Rm ≥ 360MPa, A5 ≥ 25/23%, KV ≥ 40/27 J.

## Zadanie nr 2 rury b/szwu ogólnego zastosowania gatunek stali P355 lub gatunek równoważny (pakiet):

### Parametry techniczne rur, zgodnie z opisem w pakietach.

### Rury muszą być wykonane z rodzaju stali podanego w pakiecie lub równoważnego.

### Wykonanie rur przewodowych zgodne z normą PN-EN 10216-3 lub równoważne.

### Za stal równoważną do stali P355N Zamawiający uznaje stal spełniającą następujące parametry wytrzymałościowe: Re ≥ 355MPa; Rm ≥ 490MPa, A5 ≥ 22%, KV ≥ 55/39 J.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

## Wypełniony załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.

# Wykaz dokumentów składanych z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

## -

# Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

## Świadectwo odbioru 3.1 rury przewodowej według normy PN-EN 10204 lub równoważne.

## Świadectwo jakości cynkowania.

## Deklaracja zgodności wypełniona według załącznika nr 1 do Specyfikacji technicznej.

## Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

# Tłumaczenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.