Specyfikacja techniczna

# Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiot zamówienia będzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego tj. w IV kategorii zagrożenia metanowego w wyrobiskach ze stopniem „a, b i c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy
 „A i B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  - Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne 
i górnicze.

## Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności powinien spełniać wymagania zawarte w § 28 pkt. 2 
w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności.

  - Znakowanie rur, kolan oraz trójników powinno posiadać trwałe cechy określające co najmniej: średnicę nominalną, ciśnienie nominalne, długość, symbol producenta oraz rok produkcji.

  - Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją, której okres powinien wynosić 24 miesiące zgodnie z OWU JSW S.A.

# Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

  - 2 – 12 rury z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważne.

    - Przeznaczenie oraz wymiary rur zostały określone w nazwach zadań zgodnie z którymi:

    - DN – to wewnętrzna średnica nominalna przy doborze połączenia kołnierzowego zgodnie z normą 
PN-EN ISO 6708:1998 lub równoważna.

    - Tolerancja wykonania średnicy wewnętrznej -8% do +8%  (dotyczy zadania nr 11)

    - PN – to nominalne ciśnienie robocze zgodnie z normą PN-EN 1333:2008 lub równoważne.

    - L – długość odcinka rury [m]

## Współczynnik przenikania ciepła k ≤ 0,25 W/m2K (dotyczy zadań nr 3 - 4).

    - Grubość izolacji min. 20 mm (dotyczy zadań nr 3 - 4)

### Powłoka ochronna kołnierzy – ocynk ogniowy o gr. 70 µm spełniająca wymagania normy 
PN EN ISO 1461 lub równoważna.

    - Oferowane rury muszą być dostosowane do pracy w rurociągu odmetanowania o podciśnieniu do 0,5 bara (dotyczy zadania nr 2)

    - Za rury równoważne uważa się rury wykonane z tworzywa sztucznego lub wykonane z żywic syntetycznych wzmocnionych włóknem szklanym lub wykonane z tworzywa sztucznego wewnętrznie wzmocnionych metalowymi materiałami konstrukcyjnymi spełniające wymagania niniejszej Specyfikacji technicznej.

    - Rodzaj połączenia: kołnierzowe typu 02 i 32. Pierścienie rur muszą zapewnić możliwość ich łączenia (bez stosowania żadnych przejść i redukcji) z pierścieniami dotychczas stosowanych rur metalowych. Elementy stałe połączenia kołnierzowego rur w części z tworzywa sztucznego muszą być wykonane jako jednolita konstrukcja, która stanowi integralną część rury.

    - Wymiary przyłączeniowe kołnierzy (DN) rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych muszą być zgodne z DN kołnierzy dla rur stalowych zgodnie normą 
PN-EN 1092-1 lub równoważne.

      - Dla wskazanego w zadaniu 8 połączenia kołnierzowego PN20 wymaga się kompatybilności 
z połączeniem kołnierzowym dla rur stalowych na PN 16 zgodnym z normą PN-EN 1092-1 lub równoważnym,

      - Dla wskazanego w zadaniu 12 połączenia kołnierzowego PN64 wymaga się kompatybilności 
z połączeniem kołnierzowym dla rur stalowych na PN 63 zgodnym z normą PN-EN 1092-1 lub równoważnym.

    - Ścieralność wewnętrznej warstwy rur nie może przekraczać 0,4mm przy 400 000 cykli wg normy PN-EN 295-3:2012 lub równoważnej (dotyczy zadania 11 i 12).

  - Zadanie nr 1 (pakiet) kolana kołnierzowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie laminatem lub równoważnym tworzywem.

    - Wymiary kolan zostały określone według oznaczeń dla poszczególnych pozycji, zgodnie z którymi:

      - DN – to wewnętrzna średnica nominalna przy doborze połączenia kołnierzowego zgodnie z normą PN-EN ISO 6708:1998 lub równoważna.

      - PN - nominalne ciśnienie robocze zgodnie z normą PN-EN 1333:2008 lub równoważne.

      - Wymiary rur dla każdej pozycji:

        - średnica zewnętrzna rury – 159,0 mm,

        - grubość ścianki rury – minimum 5,6 mm.

      - Wymiary połączenia kołnierzowego muszą być zgodne z normą PN-EN 1092 lub równoważne.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

## Dokument wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę wyrobów, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną, bądź techniczno-ruchową oraz możliwość stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (dotyczy zadań nr 1 (pakiet) 2 – 12).

  - W przypadku, gdyby termin ważności dokumentu, o którym mowa w punkcie 3.1. Specyfikacji technicznej będzie upływał przed zakończeniem okresu przewidzianego na wykonanie świadczenia wynikającego z  udzielonego zamówienia, najpóźniej w dniu następującym po dniu wygaśnięcia ważności dokumentu, Wykonawca dostarczy do Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny dokument, którego okres ważności będzie nie krótszy niż czas pozostały do upływu okresu, na który udzielone zostało zamówienie. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w punkcie 3.1. Specyfikacji technicznej, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym powyżej terminie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką poleconą.

  - Dokumentacja przedmiotu zamówienia: techniczna, bądź techniczno-ruchowa będąca podstawą wydania dokumentu, o którym mowa w punkcie 3.1. Specyfikacji technicznej, zawierająca m.in. wszystkie tolerancje wymiarów przedmiotu zamówienia (dotyczy zadań nr 1 (pakiet), 2 – 12). 
W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.3. nie przedstawia wszystkich tolerancji wymiarów przedmiotu zamówienia, Wykonawca może złożyć inny dokument spełniający to wymaganie.

  - Instrukcja stosowania przedmiotu zamówienia. W przypadku rur ma zawierać informacje o sposobie podwieszania, montażu rur przy przejściu przez tamę, zabezpieczeniu przed robotami strzałowymi oraz informację czy istnieje możliwość zastosowania rur do odmetanowania (dotyczy zadań nr 1 (pakiet), 
2 – 12).

  - W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.3. i 3.5. Specyfikacji technicznej nie określa   sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym wskaże w jaki sposób będzie cechowany oferowany przedmiot zamówienia.

  - Jeżeli załączone dokumenty nie zostały wydane na rzecz Wykonawcy, powinien on dołączyć oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostały one wydane, że Wykonawca umocowany jest do korzystania z rozwiązań technicznych i uprawnień, wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty te  są aktualne. Przedmiotowe oświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokument z badań potwierdzający spełnienie punktu 2.1.16.

  - Wypełniony załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.

  - Jeżeli treść dokumentów wskazanych w pkt. 3.1., 3.3., 3.5. Specyfikacji technicznej nie określa metod badawczych lub norm wg których przeprowadzono badania potwierdzające spełnienie wymagań  technicznych opisanych w Specyfikacji technicznej, Wykonawca na wezwania Zamawiającego, skierowane w trakcie realizacji zamówień, przedstawi dokument jednostki wymienionej w punkcie 3.1., 3.3., 3.5.  opisujący metodyki badawcze lub wskazujący normy, wg których zostały przeprowadzone badania potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Niedopełnienie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie nienależytym wykonaniem umowy stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

# Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

  - -

# Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

  - Świadectwo jakości producenta (dotyczy zadań nr 1 (pakiet) 2 – 12).

  - Deklaracja zgodności wypełniona według załącznika nr 1 do Specyfikacji technicznej, uwzględniająca zapisy między innymi spełnienia wymagań określonych w pkt. 1.1., 1.2., 1.3. niniejszej Specyfikacji technicznej.

  - Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

- Tłumaczenia dokumentów:

## Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.