Specyfikacja techniczna

- Ogólne wymagania techniczno- użytkowe przedmiotu zamówienia:

  - Taśmy przenośnikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne powinny posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

  - Taśmy przenośnikowe przeznaczone będą do transportu węgla kamiennego, materiałów sypkich o uziarnieniu nie większym niż 300 mm z dopuszczalnym zanieczyszczeniem kamienia do 55% masy urobku.

  - Taśmy przenośnikowe muszą być dostarczone w kręgach lub zwinięte w okular o długościach określonych w zamówieniach.

  - Taśmy przenośnikowe mogą być krótkoterminowo przechowywane na wolnym powietrzu 
w temperaturze otoczenia od ~ -250C do ~ +600C.

  - Taśmy przenośnikowe dostarczane na magazyny Zamawiającego muszą być zabezpieczone przed działaniem promieni UV.

  - Taśmy przenośnikowe muszą być objęte gwarancją, której okres powinien wynosić 36 miesięcy od daty dostawy.

- Szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

  - Przykład oznaczenia taśmy - TP 3 P 1250 – 1000/4+3, gdzie:

TP – taśma przenośnikowa trudnopalna,

3 – liczba przekładek,

P – tkanina lub EP(P – poliamid, EP- poliestrowo poliamidowa),

1250 – typ taśmy (minimalna wytrzymałość taśmy na rozciąganie [kN/m]),

1000 – szerokość taśmy [mm],

4+3 – grubość okładek (nośna + bieżna [mm]);

  - Taśmy przenośnikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne powinny spełniać wymagania dotyczące trudnopalności oraz bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, określone przez normy: PN-C-05013:1993, 
PN-EN ISO 284, PN-EN 14973:2011 lub równoważne dla kategorii C1 lub C2.

  - Taśmy przenośnikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne muszą posiadać trwałe 
i czytelne oznaczenie każdej sztuki wg normy PN-EN ISO 14890:2004 lub równoważne, znakiem dopuszczenia WUG w miejscu wskazanym w dopuszczeniu, cechą producenta 
jak i niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym taśmy.

  - Twardość okładek taśm winna wynosić 655 ShA przy badaniu zgodnym z normą 
PN-C-04238:1980 lub równoważnym.

  - Taśmy przenośnikowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 22721:2009 
lub równoważne, a w szczególności klasy V okładki.

  - Okładki i obrzeża taśm powinny chronić rdzeń przed uszkodzeniami, działaniem warunków atmosferycznych oraz działaniem chemikaliów.

  - Taśmy przenośnikowe tkaninowo - gumowe trudnopalne powinny być zbudowane z rdzenia tkaninowo - gumowego, składającego się  z przekładek na bazie tkaniny poliestrowo-poliamidowej (EP) lub przekładek zbudowanych na bazie tkanin poliamidowych (P - PP), gumowej warstwy między przekładkowej oraz okładek nośnej i bieżnej, obrzeży wykonanych 
z gumy trudnopalnej.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą komplet wymaganych dokumentów 
w kolejności zgodnej z przedstawionym powyżej podziałem na zadania.

  - Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

  - Dokumentacja techniczna bądź techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie pkt. 1.4. i 1.5. Specyfikacji technicznej.

  - Jeżeli załączone dokumenty nie zostały wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dołączyć oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostały one wydane, że wykonawca umocowany jest do korzystania z uprawnień i rozwiązań technicznych, wskazanych w tych dokumentach, 
a dokumenty te są nadal aktualne. Przedmiotowe oświadczenie powinno zostać wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.2. i 3.3. Specyfikacji technicznej nie określa sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt. 2.3. Specyfikacji technicznej, wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym wskaże w jaki sposób będzie cechowany oferowany przedmiot zamówienia.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

-

- Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

  - Świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami kontroli taśmy.

  - Wypełniony Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej lub deklaracja zgodności, zgodna 
ze wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, którym podlega oferowany wyrób.

  - Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej, zawierający między innymi zapis, że taśmy mogą pracować w przenośniku taśmowym transportującym węgiel o uziarnieniu nie większym niż 300 mm przy  zanieczyszczeniu kamieniem wynoszącym  do 55% masy urobku a zainstalowane krążniki 
są z płaszczem stalowym, pierścieniowe, tarczowe lub ogumowanym.

- Tłumaczenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone 
w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.