Specyfikacja techniczna

- Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne 
i górnicze.

## Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności powinny spełniać wymagania, zawarte w § 28 pkt. 2 w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności.

  - Przedmiot zamówienia będzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego tj. w IV kategorii zagrożenia metanowego w wyrobiskach ze stopniem „a, b i c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy „A i B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  - Za materiał równoważny do siatek z włókien poliestrowych uważa się siatki wykonane z innego materiału trudnopalnego, antyelektrostatycznego i nietoksycznego spełniającego wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji technicznej.

  - Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A.

- Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

  - Siatka/mata bez oczkowa musi być połączona w sposób uniemożliwiający rozerwanie szycia przy obciążeniu minimum 400kN/m, dotyczy to siatek/mat o wytrzymałości na obciążenie minimum 400kN/m.

  - Siatki o wytrzymałości na obciążenie minimum 200kN/m muszą być połączone w sposób uniemożliwiający rozerwanie szycia przy obciążeniu minimum 200kN/m.

  - Wartość równoważnika nośności Mg min = 24,00 kNm zgodnie z normą PN-G-15050.

  - Siatka powinna być wyposażona w elementy złączne takie jak:

    - lina stalowa służąca do podwieszenia siatki o średnicy min. 18mm oraz długości umożliwiającej połączenie poszczególnych odcinków maty,

    - linki pomocnicze o średnicy min. 6mm oraz długości L=1,5m. Rozstaw powinien być dostosowany do podziałki obudowy sekcji tj. co 1,5m lub 1,75m.

  - Wraz z dostawą siatek wykonawca musi dostarczyć elementy (tj. klamry połączeniowe) umożliwiające połączenie poszczególnych odcinków siatek pod ziemią.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniu/kontenerze/ramie stalowej o wymiarach przystosowanych do transportu szybem i wyrobiskami.

  - Zadanie nr 1 - Siatka bez oczkowa z włókien poliestrowych lub równoważnych o szerokości 15m powinna składać się z:

    - maty bez oczkowej  400/400kN/m o szerokości 10m do zabezpieczenia części odzwałowanej i części stropu,

    - siatki/maty 400/400kN/m o szerokości 2,5m do zabezpieczenia części stropowej,

      - rozmiar oczka co najmniej 40mm x 30mm,

      - wytrzymałość wzdłużna i poprzeczna 400/400kN/m.

    - siatki/maty 200/200kN/m o szerokości 2,5m do zabezpieczenia ociosu ścianowego.

      - rozmiar oczka co najmniej 40mm x 30mm,

      - wytrzymałość wzdłużna i poprzeczna 200/200kN/m.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

  - Dokument wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną, oraz stwierdzający możliwość bezpiecznego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

  - Dokumentacja techniczna bądź techniczno – ruchowa oferowanego przedmiotu zamówienia zawierająca instrukcję stosowania wyrobu potwierdzająca spełnienie wymagań przewidzianych 
w niniejszej Specyfikacji technicznej i będąca podstawą wydania dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej.

  - Jeżeli treść dokumentu wskazanego w punkcie powyżej nie potwierdza spełnienia któregoś z wymagań przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca złoży oświadczenie, w którym poświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej.

- Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

  - -

- Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia

  - Wypełniony załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej – Deklaracja zgodności.

  - Świadectwo jakości.

## Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

- Tłumaczenia dokumentów:

## Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.