Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

- kruszywa kliniec 4/31,5 mm – w ilości 3000 ton; zgodnie z poniższymi wymaganiami:

| L.p. | ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 | GC80/20 |
| 2 | Ogólne granice i tolerancje uziarnienia na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 – | GTC20/15 |
| 3 | Kształt kruszywa grubego – wg PN-EN 933-4 a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości | FI50 |
|  | b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu | SI55 |
| 4 | Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni prze kruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 | C90/3 |
| 5 | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 a) w kruszywie grubym | fDeklarowana |
| 6 | Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż | LA40 |
| 7 | Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 | MDEDeklarowana |
| 8 | Gęstość wg PN-EN 1097-6;2001, rozdział 7, 8 albo 9 | Deklarowana |
| 9 | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 | WA24 2 |
| 10 | Zanieczyszczenia | brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy |
| 11 | Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | F4 |
| 12 | Skład materiałowy | deklarowany |
| 13 | Zawartość nadziarna: kategoria OC | OC90 |
| 14 | Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE, co najmniej | 35 |

- kruszywa frakcji 0-31,5 mm (C90/3) – w ilości 1200 ton. Kruszywo powinno spełniać wymagania dotyczące uziarnienia wg normy PN-EN 933-1 podane na poniższym rysunku:

oraz wymagania z poniższej tabeli:

| L.p. | ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 | GA75 |
| 2 | Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 | GTA20 |
| 3 | Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 | C90/3 |
| 4 | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 | fDeklarowana |
| 5 | Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż | LA40 |
| 6 | Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 | MDEDeklarowana |
| 7 | Gęstość wg PN-EN 1097-6;2001, rozdział 7, 8 albo 9 | Deklarowana |
| 8 | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 | WA242 |
| 9 | Zanieczyszczenia | brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy |
| 10 | Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | F4 |
| 11 | Skład materiałowy | deklarowany |
| 12 | Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF | UF15 |
| 13 | Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF | LF8 |
| 14 | Zawartość nadziarna: kategoria OC | OC90 |
| 15 | Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE, co najmniej | 35 |

- kruszywa betonowego 0-63mm o uziarnieniu ciągłym – 500 ton

Kruszywo powinno spełniać wymagania dotyczące uziarnienia wg normy PN EN 933-1 podane na poniższym rysunku.

oraz wymagania z tabeli przestawionej powyżej dla kruszywa 0/31,5mm

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczane kruszywo jest wolne od wad, spełnia parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w dokumentach zamówienia, posiada wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność kruszywa z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi, spełnia obowiązujące normy i posiada odpowiedni atest oraz nie zawiera elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.).

- Każdorazowo Zamawiający ma prawo zlecić w niezależnym ośrodku badawczym przeprowadzenie badań jakości dowolnie wybranych próbek dostarczonego kruszywa celem weryfikacji ich zgodności z parametrami określonymi w umowie.

- Kruszywo przeznaczone do robót drogowych musi spełniać normę PN-EN 13242+A1:2010  i posiadać odpowiedni certyfikat, świadectwo lub deklaracje właściwości użytkowej, które należy złożyć wraz z ofertą.

- W ciągu trwania umowy dostawa materiałów do naprawy nawierzchni dróg gruntowych będzie odbywać się według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu.

- Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę.

- Wielkość i miejsce dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający - drogą elektroniczną.

- Dostarczony towar będzie odbierał zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku Wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami zamawiającego i dostawcy lub osób przez nich upoważnionych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru.

- Koszt transportu kruszyw i ich rozładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez wyspecjalizowaną jednostkę (np. laboratorium drogowe). Wynik badań będzie wiążący dla obu stron. Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.

- Jednorazowe zamówienie kruszyw wynosić będzie minimum 10 t i  nie więcej niż 200 t.