# D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych dla zadania pn.: „Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej w msc. Bukowa”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych określonych w dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ściek drogowy prefabrykowany – prefabrykowany element betonowy służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników ścieków deszczowych.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiały

- elementy prefabrykowane:

    - ścieki drogowe trójkątne z prefabrykowanych elementów betonowych,

    - ściek skarpowy z prefabrykowanych elementów betonowych,

- piasek (na podsypkę cementowo-piaskową) odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242,

- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy spełniający wymagania PN-EN 197-1,

- woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008,

- beton C12/15 przeznaczony na ławę.

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe

Wyboru materiałów do stosowania należy oprzeć na sprawdzeniu właściwości przedstawionych przez Producenta w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

2.3.1. Wymagania ogólne wobec Ścieki drogowe z prefabrykowanych elementów betonowych

Ścieki drogowe z prefabrykowanych elementów betonowych takie jak np.: trójkątne i ścieki skarpowe, ciek przykrawężnikowy itp. odpowiadać w zależności od rodzaju elementu, wymaganiom normy PN-EN 1340 lub PN-EN 1339.

2.3.2. Wymagania techniczne wobec elementów betonowych prefabrykowanych

Kształt i wymiary

Wartości dopuszczalnych odchyłek od wymiarów nominalnych zgodnie z odpowiednią normą, z dokładnością do milimetra np.: długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm, inne wymiary z wyjątkiem promienia: dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, 
≤ 10 mm.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Normy dla tych materiałów wymagają zamiennie albo deklarowanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie,  albo deklarowanie nasiąkliwości.

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2. Nasiąkliwość ≤ 6% (% masy). Wytrzymałość na zginanie: klasa wytrzymałości: 1, charakterystyczna wytrzymałość na zginanie, nie mniejsza niż 3,5 MPa, wynik pojedynczego pomiaru nie mniejszy niż 2,8MPa.

Wygląd

Powierzchnia prefabrykatów nie powinna mieć rys i odprysków, ewentualne wykwity nie są uważane za istotne. Pozostałe wymagania powinny odpowiadać PN-EN 1340 lub PN-EN 1339.

2.4. Materiały na podsypkę

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242.

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem powszechnego użytku odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008.

2.5. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod prefabrykowane elementy betonowe takie jak.: krawężniki i obrzeża betonowe należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 12620, PN-EN 1008, PN-EN 197-1 .

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:

  - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

  - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/0l transport cementu wg BN-88/6731-08 [8].

4.2.2. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Woda powinna być dostarczana na budowę cysternami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.l. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć lokalizację ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.3. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Wykonanie ław

Ławę betonową należy wykonać pod elementy ścieków na istniejącym gruncie. Natomiast w przypadku posadowienia elementów na wykonanej podbudowie stanowiącej warstwę konstrukcyjną nawierzchni wykonać podsypkę cementowo-piaskową, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich można stosować szalowanie.

5.5. Wykonanie ścieku drogowego

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, gdy ciek jest posadowiony na podbudowie jezdni. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną wysokością nawierzchni jezdni.

5.6. Wykonanie ścieku skarpowego

Elementy prefabrykowane ścieku skarpowego należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ściek skarpowy należy ułożyć na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o gr. 10cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia DWU materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić je Inżynierowi.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Zakres badań

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać:

  - wykop pod ławę,

  - gotową ławę,

  - wykonanie ścieku.

6.3.2. Wykop pod ławę

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z Dokumentacją Projektową.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy

Przy wykonywaniu ławy oddzielnie, przed ustawieniem elementów, sprawdzeniu podlegają:

- linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,

- wymiary ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

  - wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,

  - szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku

Przy wykonaniu ścieku, sprawdzeniu podlega niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 2 cm na każde 100 m wykonanego ścieku,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- mb (metr bieżący) dla:

- ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 28*11*30 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr 5cm

- ścieku z dwóch krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na płask oraz kostki brukowej szarej gr. 8cm, usytuowanych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm,

- m 2 (metr kwadratowy) dla:

- cieku przykrawężnikowego z 2-4 rzędów kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

  - wykop pod ławę,

  - wykonana ława,

  - wykonana podsypka pod ścieki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb / 1m 2ścieku obejmuje:

  - prace pomiarowe i przygotowawcze,

  - oznakowanie robót,

  - zakup i dostarczenie materiałów,

  - wykonanie wykopu pod ławy,

  - wykonanie ławy,

  - wykonanie podsypki,

  - ułożenie ścieku skarpowego,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. NORMY

- PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane.

- PN-EN 197-1	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-74/6771-04	Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

- BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

- PN-EN 206-1:2003	Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN 12620:2003    	Kruszywa do betonu.

- PN-EN 1008:2004   	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena. przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu.