Strop Akermana

## Strop Ackermana

W stropie Ackermana żebra główne są w całości wykonywane bezpośrednio na budowie. Wiąże się to z koniecznością wykonania dużego zakresu deskowania. W stropie tym rozstaw żeber wynosi 31cm, a same pustaki ceramiczne mają szerokość 30cm, trzy długości: 19,5, 24,5 oraz 29,5. Produkowane są w czterech wysokościach, w zależności od rozpiętości i obciążenia stropu, tj. 5, 18, 20 i 22cm. Zależność jest prosta – im większa rozpiętość lub większe obciążenie stropu, tym wyższe pustaki.

Betonowanie żeber odbywa się jednocześnie z wykonaniem górnej płyty betonowej, tzw. nadbetonu, o grubości przeważnie 3-4cm .

Istotna wadą stropów Ackermana jest duża pracochłonność i wysoki koszt budowy, na który wpływa m.in. konieczność zapewnienia bardzo dużej liczby podpór i rygli. Aby zapewnić dobre podparcie zaszalowanego i wylanego stropu podpory muszą być ustawione w odległościach od kilku do kilkunastu centymetrów.