Załącznik nr 1 do umowy nr:

WSR.7013.11.2025 nr zad. 2023/15

z dnia …………… 2026 r.

Sposób wyliczenia wartości zmniejszenia wynagrodzenia związanego                    z ujawnieniem wad nawierzchni bitumicznych.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonanych robót     w zakresie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, że nie ma to znaczącego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać zmniejszenia wynagrodzenia oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- Podstawą do dokonania zmniejszenia wynagrodzenia jest przekroczenie dopuszczalnych, tj. z uwzględnieniem tolerancji, wartości w zakresie:

- grubości warstwy,

- składu mieszanki mineralnej,

- zawartości lepiszcza,

- wskaźnika zagęszczenia.

- W celu wyliczenia całkowitego zmniejszenia wynagrodzenia brutto stosuje                             się następujący algorytm

wm=wu- wz

Wz =(Pg-Ag + PzAz + PuAu + PaAa) •k [ PLN ]

100

gdzie:

1) Wu wartość wynagrodzenia umownego brutto [ PLN ]

2) Wm wartość wynagrodzenie do wypłaty brutto [ PLN ]

3) Wz wartość zmniejszenia wynagrodzenia umownego brutto [ PLN ]

4) Pg - potrącenie za zaniżenie grubości warstwy, [%]

5) Pz - potrącenie za zaniżenie wskaźnika zagęszczenia warstwy, [%]

6) Pu - potrącenie za niezgodności z receptą uziarnienia mieszanki mineralnej, [%]

7) Pa - potrącenie za zaniżoną zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%]

8) Ag - powierzchnia warstwy o zaniżonej grubości, [m2]

9) Az - powierzchnia warstwy o zaniżonym wskaźniku zagęszczenia, [m2]

10) Au - powierzchnia warstwy wykonanej z MMA o wadliwym uziarnieniu, [m2]

11) Aa - powierzchnia warstwy wykonanej z MMA o zaniżonej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [m2]

12) K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego narzutami, brutto [ PLN/m2 ]

- Potrącenia wynikające z niezgodności grubości, wskaźnika zagęszczenia, uziarnienia oraz zawartości lepiszcza rozpuszczalnego sumują się.

- Kwota wszystkich potrąceń ograniczona jest do 70 % ceny ogólnej danej pozycji           w odniesieniu do przyporządkowanej powierzchni warstwy mineralno- asfaltowej.

- Każdą warstwę asfaltową należy rozliczać osobno.

- Wartości potrąceń (współczynniki) dla zaniżonych:	grubości warstwy, wskaźnika zagęszczenia, zawartości asfaltu rozpuszczalnego zamieszczono w Tabelach 1 - 3.

- W przypadku niezgodności składu mieszanki mineralnej z receptą potrącenie                           Pu przyjmuje się na poziomie:

- 5% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej MMA gdy przy ocenie wyniku badania uziarnienia pojedynczej próbki wystąpią odchyłki uziarnienia wykraczające poza granice przewidziane w STWiOR, ale krzywa uziarnienia nie przekroczy krzywych granicznych ustalonych wg WT-2 dla danego rodzaju MMA,

- 2% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej MMA gdy przy ocenie wyniku badania uziarnienia średniego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe                    niż przewidziane w STWiOR dla średniej z co najmniej 2 próbek, ale mniejsze                          niż dopuszczalne w przypadku oceny pojedynczej próbki.

- Wartości potrąceń

Tabela 1 Wartości potrąceń Pg dla zaniżonej grubości warstwy wyrażone w % względem min. dopuszczalnego w STWiOR poziomu grubości (zwykle 10%)

| Przekroczenie min. dopuszczalnego poziomu grubości warstwy, [%] | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrącenie Pg, [%] | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15,0 | 18,75 | 22,5 | 26,25 | 30,0 | 33,75 | 37,5 |

Tabela 2 Wartości potrąceń Pz dla zaniżonego wskaźnika zagęszczenia wyrażone w % względem min. dopuszczalnego w STWiOR poziomu zagęszczenia (zwykle 98%)

| Przekroczenie min. dopuszczalnego wskaźnika zagęszczenia, [%] | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrącenie Pz, [%] | 0,75 | 3,0 | 6,75 | 12,0 | 18,75 | 27,0 |

| Tabela 2 Wartości potrąceń Pa dla zaniżonej zawartości asfaltu rozpuszczalnego w % min. dopuszczalnego w STWiOR poziomu (zwykle 0,5%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przekroczenie min. dopuszczalnej zawartości asfaltu, [%] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Potrącenie Pa, [%] | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 22,0 | 35,0 | 48,0 | 61,0 |

- Potrącenia Pg będą dotyczyły kwoty należnej za reprezentatywną powierzchnię warstwy Ag, dla której wynik był negatywny. Reprezentatywną powierzchnię warstwy                                  i odpowiadającą jej ilość próbek określa STWiOR (zwykle 2 próbki z każdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2).

- Podobnie potrącenia Pz będą dotyczyły kwoty należnej za reprezentatywną powierzchnię warstwy Az, dla której wynik był negatywny. Reprezentatywną powierzchnię warstwy i odpowiadającą jej ilość próbek określa STWiOR                              (zwykle 2 próbki z każdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2).

- Jeśli Wykonawca wykaże poprzez wykonanie dodatkowych próbek przez niezależne laboratorium w obecności Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru,                    że niedobór grubości i/lub niedogęszczanie wystąpiło na mniejszej powierzchni                      niż wynikło to z badań kontrolnych, to analizowana powierzchnia zostanie podzielona na mniejsze reprezentatywne powierzchnie. Dopuszcza się dowiercenie jednej dodatkowej próbki na każde rozpoczęte 3000 m2 powierzchni nawierzchni.

- Do obliczenia powierzchni reprezentatywnej Ag/Az, której ma dotyczyć potrącenie wynikające z zaniżonej grubości i/lub zaniżenia wskaźnika zagęszczenia stosowany będzie wzór (3):

Az = (A/O)On	         (3)

gdzie

- A - powierzchnia warstwy asfaltowej poddana ocenie

- O - ilość pobranych próbek

- On - ilość próbek wykazujących niezgodność

Przykładowo gdy dla ocenianej powierzchni wynoszącej 3000 m2 wynik jednej z dwóch zbadanych próbek był negatywny, potrącenie nastąpi od kwoty należnej                                     za powierzchnię reprezentowaną przez tą próbkę, czyli w tym przypadku Az = (3000/2)1 = 1500 m2

- Zgodnie z proponowanymi zaleceniami prawidłowość składu MMA Zamawiający oceni na podstawie badania mieszanki pobranej na budowie. Należy przyjąć,                                 że reprezentatywną powierzchnią której ma dotyczyć potrącenie Pu/Pa będzie powierzchnia proporcjonalna do ilości badań składu podyktowanych częstotliwością przewidzianą STWiOR.

- Pozostawia się Wykonawcy możliwość przedstawienia wyników dodatkowych badań składu MMA, jednak nie więcej niż 1 dodatkowe badanie na ilość mieszanki wykorzystanej na dzienną działkę roboczą. Powierzchnię Au/Aa można wyznaczyć obliczając masę objętą potrąceniem ze wzoru (4)

Aa = Au = R/(Pbssd-H)      (4)

gdzie

- R - masa objęta potrąceniem [Mg] obliczona wg wzoru (5)

- H - grubość warstwy asfaltowej na badanym odcinku

- pbssd - gęstość objętościowa warstwy asfaltowej na badanym odcinku

R = (M/N)-Nn              (5)

W którym :

- M - masa wbudowanej MMA [Mg]

- N - ilość zbadanych próbek

- Nn - ilość próbek wykazujących niezgodność

Przykładowo dla produkcji 1200 Mg mieszanki SMA dla której zgodnie z STWiOR Wykonawca przedstawił 2 wyniki pozytywne, natomiast 1 z 2 wyników Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru wykazał przekroczenia w zawartości asfaltu rozpuszczalnego upoważniające do potrąceń, masę objętą potrąceniem wylicza                        się w sposób następujący: R = (1200 Mg/ 4)1 próbka niezgodna = 300 Mg masy.                Przy założeniu gęstości 2,5 Mg/m3 oraz grubości warstwy 3,5 cm, powierzchnia Aa wynosi 300/(2,5 0,035) = 3428 m2