SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Posadzki

B.03.00.00

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót posadzkowych dla inwestycji Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

  - Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,

Podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na

którym wykonuje się posadzkę żywiczną

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.

Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania podłóg i posadzek zgodnie z projektem.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

  - Zakres robót

- Warstwy wyrównujące pod posadzki

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

- Posadzki z płytek ceramicznych

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Parametry wykładziny podłogowej nie gorsze niż:

| Grubość całkowita | 2,5 | mm |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wykładziny | homogeniczna |  |
| Waga całkowita | 3000 | g/m2 |
| Klasa palności | Cfl-s1 |  |
| Przeznaczenie | obiektowe - bardzo intensywne użytkowanie | klasa 34 |
| Antypoślizgowość | tak | klasa R9 |
| Przewodność cieplna | 0,015 | m2 K/W |

Płytki ceramiczne

Wymagania minimalne :

- odporność na plamienie min. klasa 1-3.

- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2,

- odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BIa.

- antypoślizgowość 	R = 10 wg DIN 51130,

- odporność na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

- Kolor płytek – wzór imitujący beton

- Wymiary: 60x120 cmm

- Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 2 mm

- Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku.

- Płytki o średniej nasiąkliwości wodnej 6 – 10 %,

- Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:

- Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

- Gatunek – wyłącznie 1

- Odpowiednia norma europejska lub krajowa

- Wymiar nominalny i roboczy

- Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Jastrych cementowy

| Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 | CT-C20-F4 |
| --- | --- |
| Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą | Do 60 minut |
| Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę | od 24 do 48 godzin |
| Możliwość wykonywania dalszych prac | Po 28 dniach twardnienia |
| Grubość warstwy | od 10 do 80mm |
| Proporcje mieszania z wodą | ok.3,0 l na 25kg suchej mieszanki |
| Zużycie suchej mieszanki | ok. 2,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy |
| Zawartość rozpuszczalnego chromu VI | ≤ 0,0002% |
| Reakcja na ogień | Klasa F |
| wydzielanie substancji korozyjnych | CT |
| przepuszczalność wody | NPD |
| Przepuszczalność pary wodnej | NPD |
| Wytrzymałość na ściskanie | C20 |
| wytrzymałość na zginanie | F4 |
| odporność na ścieranie | NPD |
| dźwiękochłonność | NPD |
| opór cieplny | NPD |
| odporność chemiczna | NPD |
| izolacyjność akustyczna | NPD |

Mieszanka betonowa dla posadzek betonowych

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie wg PN-EN 206-1. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

  - dla betonu klasy C20/25 – C40/50 – klasa cementu 42,5 NA,

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed użyciem do wytworzenia mieszanki musi betonowej musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać badaniom oznaczenia czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;199,PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartości grudek.

a)  Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000

b)  Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartość alkaliów do 0,6%

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c)  Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

-  oznaczenie

-  nazwa wytwórni i miejscowości

-  masa worka z cementem

-  data wysyłki

-  termin trwałości cementu

Kruszywo – powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu stałej jakości. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną na ściskanie w cylindrze zgodną z normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

  - zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%

  - związki siarki do 0,2%

  - zanieczyszczenia obce do 0,25%

  - Zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

  - W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Woda zarobowa -  powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Domieszki i dodatki do betonu – zaleca się zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

  - napowietrzającym,

  - uplastyczniającym,

  - przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie, lub o działaniu kompleksowym:

  - napowietrzająco - uplastyczniającym,

  - przyspieszająco - uplastyczniającym,

Wszystkie zastosowane domieszki muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Beton – wykorzystywany do konstrukcji żelbetonowych  musi spełniać następujące wymagania:

  - nasiąkliwość – do 5% badanie wg PN-B-06250,

  - mrozoodporność badanie wg PN-B-06250,

  - wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8)

  - wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej musi być zgodny z normą PN-B-06250, tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.

Warstwy podkładowe, wylewka samopoziomująca.

Skład

| Numery : CAS; EINECS | Oznaczenie składnika | Stężenie | Klasyfikacja / symbole i zwroty R / |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS; 65997-15-1 EINESC; 266-043-4 | Cement portlandzki | 50 -60 % | Xi R 36/37/38-43 |
| CAS; 1305-62-0 EINECS; 215-137-3 | Wapno hydratyzowane sucho gaszone | 1-3 % | Xi R 37/38-41 |

Właściwości fizyczne i chemiczne;

Stan skupienia - proszek

Kolor - szary

Zapach - neutralny

pH - około 12 (wodny roztwór w T 200C)

Temperatura zapłonu - preparat nie palny

Temperatura samozapłonu - preparat nie ulega samozapłonowi,

Gęstość nasypowa - około 1,1 kg/dm³

Rozpuszczalność - nie rozpuszczalny w wodzie

Klej montażowy

Należy zastosować klej wskazany przez producenta klejonego materiału (wykładzin i listew przyściennych).

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:

- higrometrem do oceny wilgotności podłoża,

- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,

- zestawem ostrych noży do wykładzin,

- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym

- pojemniki do kleju

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”

Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Podczas transportu wykładzina powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem, zawilgoceniem, załamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem.

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach.

- WYKONYWANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

Wszystkie prace związane z montażem powinny być wykonywanie zgodnie z projektem specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002.

Posadzki należy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach konstrukcją podłogi określającą poszczególne warstwy.

W pomieszczeniach należy w podłodze zainstalować urządzenia odpływowe oraz izolację wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką. Posadzkę należy ułożyć ze spadkami zapewniającymi swobodny odpływ wody z jej powierzchni.

Przed przystąpieniem do robót podłogowych – warstw izolacyjnych i podkładu – ściany i sufity powinny być otynkowane. Do wykończenia powierzchni (przyklejenia płytek, można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych, a szczególnie po wyschnięciu i pomalowaniu tynków, oraz wyschnięciu podkładu.

Temp. pomieszczeń, w których wykonuje się nawierzchnie podłogi, nie powinna być niższa niż 100C. Podkłady i wylewki samopoziomujące wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub gotowych zapraw. Przy wykonywaniu podkładów i wylewek szczególną uwagę należy zwrócić na dodatek wody, który powinien być możliwie najmniejszy – względy wyciekania, zalewania czy zawilgacania pozostałych warstw izolacyjnych.

Powierzchnie po uprzednio usuniętych warstwach wykończeniowych należy oczyścić z pozostałości warstw klejących. Luźnie i niezwiązane części usunąć, powierzchnie zagruntować, ubytki uzupełnić właściwymi dla przyjętego systemu masami szpachlowymi.

Posadzki z płytek

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę te należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża przed ułożeniem posadzki:

Z powierzchni istniejącego podłoża należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.

Podłoże powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza ni1 0.5 MPa.

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.

Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu

Zakres robót zasadniczych

Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie.

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje sie łatą opieraną na płytkach reperach.

Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje sie łata przykładana do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia sie zaprawa do spoinowania.

Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonowa.

Wykładziny

Kompozycje klejące musza spełniać wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat technicznych.

- Do wykonywania posadzek z wykładzin powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje sie posadzki nie powinna byc niższa niż 18 ºC i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem.

- Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer rolki, które są umieszczone na etykiecie rolki.

- Wykładzina powinna być na 24 h przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

- Przed instalacja wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa ni1 18 ºC). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył sie naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.

- Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych.

- Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny być nanoszone na podkład równomierna warstwa, przy użyciu packi ząbkowanej.

- Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) należy nanosić na podłoże i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe polaczenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.

- Wykładziny powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza sie występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć.

- Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm.

- Powierzchnia posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/1m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.

- W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane.

- Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnia posadzki.

Posadzki cementowe – podkład pod warstwy wykończeniowe

Przed wykonaniem posadzek należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzka. Umożliwią one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę.

Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągniecie projektowanej grubości warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym (np. ON), który ułatwi ich późniejsze wyjęcie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną wysokość. Dzięki nim można uzyskać spadki podłogi, np. do kratki ściekowej.

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.

Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy zachowuje ją niezmiennie przez cały okres dalszej pracy.

Zaprawę należy równomiernie rozłożyć miedzy listwami i zawibrować styropianowa, drewnianą lub stalową pacą tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew.

Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnie. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawą i zacieramy pacą.

Wykonywanie i wyrównanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem mas samopoziomujących

Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujące wytwarzane są na bazie wysokogatunkowych cementów i wypełniaczy mineralnych. Charakteryzują się bardzo dobrą rozlewnością, przyczepnością do podłoża oraz doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi.

Podłoże powinno być mocne i dokładnie oczyszczone.

Miejscowe zgrubienia podłoża oraz zbędne elementy wystające, np. uszy płyt stropowych, druty itp. -należy zlikwidować.

Po dokładnym oczyszczeniu podłoża, całą powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntująca, która wzmocni powierzchnie, zwiększy jej przyczepność oraz ograniczy chłonność podłoża

Większe ubytki, dziury i spękania podłoża należy wyrównać

W przypadku wykonywania podkładu cienkowarstwowego na podłożach słabych lub zaolejonych, można zastosować dodatkowe wzmocnienie podkładu siatką z włókna szklanego

Wylewanie zaprawy równoległymi do ściany pasami wykonujemy stopniowo na całej powierzchni pomieszczenia. Odpowietrzanie zaprawy można te. wykonać za pomocą specjalnych walców odpowietrzających.

Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w zależności od zastosowanej zaprawy samopoziomującej.

Posadzki epoksydowe

Istniejące posadzki żywiczne należy usunąć, podłoże oczyścić, usunąć luźne warstwy posadzki.

Odpylone i oczyszczone podłoże należy wyrównać/wzmocnić za pomocą zapraw cementowych.

Otwory po zdemontowanych płytach przykrywających kanały należy uzupełnić prefabrykowanymi płytami żelbetowymi.

Przed aplikacją żywicy podłoże betonowe należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Aplikacje żywicy należy wykonywać w warunkach wilgotnościowo – temperaturowych przewidzianych przez producenta. Podkład betonowy zagruntować żywicą, aż do osiągnięcia pełnego nasycenia. Warstwę zasadniczą rozprowadzić przy użyciu stalowej pacy ząbkowanej i odpowietrzyć wałkiem kolczastym.

Elementy składowe systemu

• Warstwa gruntująca standardowa

• Warstwa zasadnicza

• Warstwa wykończeniowa

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w warunkach:

• temperatura podłoża – min.+10˚C

• wilgotność powietrza – max. 75%

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy.
Warstwa gruntująca

Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2 0,8 mm w ilo ‐ ści ok. 1,00 kg/m2 – luźny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

Warstwa zasadnicza

Materiał zasadniczy wymieszany w proporcji 1:1 z naturalnym kruszywem kwarcowym należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,8 do 1,2 mm w ilości ok. 3,0 kg/m2 -pełny zasyp. Uzyskaną warstwę należy dokładnie zatrzeć przy użyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

Warstwa wykończeniowa

Materiał należy równomiernie rozłożyć na posadzce z barwionego kruszywa kwarcowego za pomocą pacy stalowej, gumowej rakli lub wałka. Posadzkę pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godzin.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

  - Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

  - Badania w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,

- prawidłowość wykonania styków wykładzin,

  - Badania po wykonaniu robót.

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.

W szczególności sprawdzić należy:

- jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

  - Jednostką obmiarową jest m2

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

Jednostką obmiarową jest ;

- jeden metr kwadratowy ułożonej wykładziny

- jeden metr bieżący zamontowanej listwy przyściennej

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

Odbiór po spełnieniu warunków z punktu 6.

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru.

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania.

- Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy i dokumenty:

| PN-B-19707:2013-10 | Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności |
| --- | --- |
| PN-EN 14216:2015-09 | Cement - Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji |
| PN-EN 14227-1:2013-10 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 1: Mieszanki związane cementem |
| PN-EN 16908:2017-02 | Cement i wapno budowlane - Deklaracje środowiskowe wyrobów - Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 15804 |
| PN-EN 197-1:2012 | Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| PN-EN 197-2:2020-09 | Cement - Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych |
| PN-EN 197-5:2021-07 | Cement - Część 5: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/C-M i cement wieloskładnikowy CEM VI |
| PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 | Badania betonu - Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających - Złuszczanie |
| PN-B-06264:2019-10 | Nieniszczące badania konstrukcji z betonu - Badanie radiograficzne |
| PN-B-06265:2018-10 | Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 |
| PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| PN-EN 12350-10:2012 | Badania mieszanki betonowej - Część 10: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą L-pojemnika |
| PN-EN 12350-11:2012 | Badania mieszanki betonowej - Część 11: Beton samozagęszczalny - Badanie segregacji sitowej |
| PN-EN 12350-12:2012 | Badania mieszanki betonowej - Część 12: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą J-pierścienia |
| PN-EN 12350-1:2019-07 | Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek i uniwersalna aparatura |
| PN-EN 12350-2:2019-07 | Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka |
| PN-EN 12350-3:2019-07 | Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badania konsystencji metodą Vebe |
| PN-EN 12350-4:2019-08 | Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności |
| PN-EN 12350-5:2019-08 | Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego |
| PN-EN 12350-6:2019-08 | Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość |
| PN-EN 12350-7:2019-08 | Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe |
| PN-EN 12350-8:2019-08 | Badania mieszanki betonowej - Część 8: Beton samozagęszczalny - Badanie konsystencji metodą rozpływu stożka |
| PN-EN 12350-9:2012 | Badania mieszanki betonowej - Część 9: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą V-lejka |
| PN-EN 12390-10:2019-02 | Badania betonu - Część 10: Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację w warunkach stężeń dwutlenku węgla na poziomie atmosferycznym |
| PN-EN 12390-11:2015-09 | Badania betonu - Część 11: Oznaczanie odporności betonu na wnikanie chlorków w warunkach jednokierunkowej dyfuzji |
| PN-EN 12390-12:2020-06 | Badania betonu - Część 12: Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację - Przyspieszona metoda karbonatyzacji |
| PN-EN 12390-13:2021-12 | Badania betonu - Część 13: Wyznaczanie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu |
| PN-EN 12390-14:2018-10 | Badania betonu - Część 14: Semi-adiabatyczna metoda oznaczania ciepła wydzielanego podczas procesu twardnienia betonu |
| PN-EN 12390-15:2019-11 | Badania betonu - Część 15: Adiabatyczna metoda oznaczania ciepła wydzielanego podczas procesu twardnienia betonu |
| PN-EN 12390-16:2020-03 | Badania betonu - Część 16: Oznaczanie skurczu betonu |
| PN-EN 12390-17:2020-03 | Badania betonu - Część 17: Oznaczanie pełzania betonu przy ściskaniu |
| PN-EN 12390-18:2021-08 | Badania betonu - Cześć 18: Oznaczanie współczynnika migracji chlorków |
| PN-EN 12390-1:2021-12 | Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badań i form |
| PN-EN 12390-2:2019-07 | Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych |
| PN-EN 12390-3:2019-07 | Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań |
| PN-EN 12390-4:2020-03 | Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych |
| PN-EN 12390-5:2019-08 | Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań |
| PN-EN 12390-6:2011 | Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań |
| PN-EN 12390-7:2019-08 | Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu |
| PN-EN 12390-8:2019-08 | Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem |
| PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa do betonu |
| PN-EN ISO 22633:2020-01 | Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem |
| PN-EN ISO 10545-3:2018-05 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej |
| PN-EN ISO 10545-4:2019-04 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej |
| PN-EN ISO 10545-8:2014-09 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej |
| PN-EN ISO 10545-12:1999 | Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN ISO 10545-6:2012 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych |
| PN-EN ISO 10545-10:2021-12 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 10: Oznaczanie rozszerzalności wodnej |
| PN-EN ISO 10545-11:1998 | Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych |
| PN-EN ISO 10545-13:2017-01 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 13: Oznaczanie odporności chemicznej |
| PN-EN ISO 10545-14:2015-11 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 14: Oznaczanie odporności na plamienie |
| PN-EN ISO 10545-16:2012 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy |
| PN-EN ISO 10545-1:2014-12 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru |
| PN-EN ISO 10545-2:2018-12 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni |
| PN-EN ISO 10545-9:2013-12 | Płytki i płyty ceramiczne - Część 9: Oznaczanie odporności na szok termiczny |
| PN-EN 14411:2016-09 | Płytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie |
| PN-EN 12004-1:2017-03 | Kleje do płytek ceramicznych - Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie |
| PN-EN 12004-2:2017-03 | Kleje do płytek ceramicznych - Część 2: Metody badań |
| PN-EN 13226:2009 | Podłogi drewniane - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami |
| PN-EN 13227:2018-02 | Podłogi drewniane - Lamparkiet |
| PN-EN 13228:2011 | Podłogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek łączonych z deszczułek |
| PN-EN 13442:2013-07 | Podłogi drewniane oraz boazerie i okładziny z drewna - Oznaczanie odporności na czynniki chemiczne |
| PN-EN 13488:2004 | Podłogi drewniane - Elementy posadzki mozaikowej |
| PN-EN 13629:2020-08 | Podłogi drewniane - Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów z drewna liściastego |
| PN-EN 13647:2021-09 | Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna - Oznaczanie charakterystyki geometrycznej |
| PN-EN 13696:2009 | Podłogi drewniane - Metody badań oznaczania elastyczności i odporności na ścieranie oraz udarności |
| PN-EN 13990:2005 | Podłogi drewniane - Deski podłogowe lite z drewna iglastego |
| PN-EN 14342:2013-11 | Podłogi drewniane - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie |
| PN-EN 14761+A1:2009 | Podłogi drewniane - Parkiet z drewna litego - Listewki do układania wąskimi i szerokimi płaszczyznami do podłoża oraz kostka brukowa |
| PN-EN 14762:2007 | Podłogi drewniane - Procedury pobierania próbek do oceny zgodności |
| PN-EN 1533:2011 | Podłogi drewniane - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod obciążeniem statycznym - Metoda badania |
| PN-EN 1534:2020-06 | Podłogi drewniane i parkiet - Oznaczanie odporności na wgniecenie - Metoda badania |
| PN-EN 16929:2019-01 | Metody badań - Podłogi drewniane - Oznaczenie charakterystyki drgań |
| PN-EN 17456:2021-09 | Podłogi drewniane i parkiet - Oznaczanie rozwarstwienia wierzchniej i spodniej warstwy elementów wielowarstwowych - Metoda badania |
| PN-EN 1910:2016-07 | Podłogi drewniane oraz boazerie i okładziny z drewna - Oznaczanie stabilności wymiarowej |
| PN-EN 10230-1:2003 | Gwoździe z drutu stalowego - Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia |
| PN-EN ISO 15482:2002 | Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym |
| PN-EN 1313-1:2010 | Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary - Część 1: Tarcica iglasta |
| PN-EN 12369-1:2002 | Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe |
| PN-EN 205:2016-09 | Kleje - Kleje do drewna przeznaczone do połączeń niekonstrukcyjnych - Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu połączeń zakładkowych |
| PN-EN ISO 22633:2020-01 | Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem |
| PN-EN 13892-7:2004 | Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 7: Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła |
| PN-EN 1902:2015-05 | Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie pełzania podczas ścinania |
| PN-EN 1815:2016-10 | Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Ocena skłonności do elektryzacji |
| PN-EN ISO 16581:2019-07 | Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla |
| PN-EN ISO 24343-1:2012 | Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia resztkowego - Część 1: Wgniecenie resztkowe |
| PN-EN 12199:2020-09 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych profilowanych gumowych pokryć podłogowych |
| PN-EN 12466:2001 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Terminologia |
| PN-EN 13413:2004 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału włóknistego - Wymagania |
| PN-EN 13553:2017-10 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe do użytku w szczególnie wilgotnych miejscach - Specyfikacja |
| PN-EN 13845:2017-10 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg - Specyfikacja |
| PN-EN 1399:2001 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na niedopałki papierosów i palące się papierosy |
| PN-EN 14521:2006 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja elastomerowych pokryć podłogowych o równej powierzchni i warstwie wzorzystej ze spodem piankowym lub bez |
| PN-EN 14565:2019-12 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów termoplastycznych - Specyfikacja |
| PN-EN 16776:2016-05 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poliuretanu - Specyfikacja |
| PN-EN 17396:2020-12 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Kwarcowe płytki winylowe - Specyfikacja |
| PN-EN 1816:2020-09 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich gumowych pokryć podłogowych z podkładem piankowym |
| PN-EN 1817:2020-09 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich gumowych pokryć podłogowych |
| PN-EN 432:1999 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły ścinającej |
| PN-EN 650:2013-03 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z włókniny poliestrowej, lub na włókninie poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu) - Specyfikacja |
| PN-EN 651:2011 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną - Specyfikacja |
| PN-EN 652:2011 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka - Specyfikacja |
| PN-EN 655:2011 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Płytki na spodzie z korka prasowanego z warstwą użytkową polichlorowinylową - Specyfikacja |
| PN-EN 660-2:2002/A1:2004 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 2: Metoda Fricka-Tabera |
| PN-EN 661:2001 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie rozprzestrzeniania się wody |
| PN-EN 662:2000 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie zwijania się pod wpływem wilgoci |
| PN-EN 663:2000 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie typowej głębokości wzoru |
| PN-EN 665:2000 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie migracji plastyfikatora |
| PN-EN 666:2000 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie żelowania |
| PN-EN 669:2000 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności wymiarów płytek z linoleum, spowodowanej zmianami wilgotności powietrza |
| PN-EN 684:2001 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin |
| PN-EN 686:2019-07 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na podkładzie z pianki |
| PN-EN 687:2019-07 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie z kompozytu korkowego |
| PN-EN 688:2011 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja linoleum korkowego |
| PN-EN ISO 10581:2020-07 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) - Specyfikacja |
| PN-EN ISO 10582:2018-03 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Heterogeniczne pokrycie podłogowe z poli(chlorku winylu) - Specyfikacje |
| PN-EN ISO 10595:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Półelastyczne/winylowe (VCT) płytki z poli(chlorku winylu) - Specyfikacja |
| PN-EN ISO 20326:2019-01/A1:2021-03 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wymagania dla paneli podłogowych/zestawów do luźnego ułożenia |
| PN-EN ISO 23996:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości |
| PN-EN ISO 23997:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej |
| PN-EN ISO 23999:2022-04 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła |
| PN-EN ISO 24011:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja dotycząca jednobarwnego i wzorzystego linoleum |
| PN-EN ISO 24340:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw |
| PN-EN ISO 24344:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia |
| PN-EN ISO 24345:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie |
| PN-EN ISO 24346:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej |
| PN-EN ISO 26985:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Identyfikacja linoleum i wyznaczanie zawartości spoiwa oraz pozostałości popiołu |
| PN-EN ISO 26986:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Spienione (amortyzujące) pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) - Specyfikacja |
| PN-EN ISO 26987:2012 | Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na zabrudzenie i chemikalia |
| PN-EN 16954:2018-06 | Konglomeraty kamienne - Płyty i produkty cięte na wymiar do podłóg i schodów (wewnętrzne i zewnętrzne) |
| PN-EN 14617-13:2013-07 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 13: Oznaczanie rezystywności elektrycznej |
| PN-EN 14617-6:2012 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 6: Oznaczanie odporności na szok termiczny |
| PN-EN 14617-4:2012 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie |
| PN-EN 14617-10:2012 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 10: Oznaczanie odporności chemicznej |
| PN-EN 14617-9:2010 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 9: Oznaczanie odporności na uderzenie |
| PN-EN 14618:2009 | Konglomeraty kamienne - Terminologia i klasyfikacja |
| PN-EN 14617-2:2016-07 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie |
| PN-EN 14617-1:2013-08 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 1: Oznaczanie gęstości objętościowej i nasiąkliwości |
| PN-EN 14617-5:2012 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 5: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie |
| PN-EN 14617-12:2012 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 12: Oznaczanie stabilności wymiarów |
| PN-EN 14617-11:2010 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 11: Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej |
| PN-EN 14617-16:2010 | Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 16: Oznaczanie wymiarów, właściwości geometrycznych i jakości powierzchni płytek modułowych |
| PN-EN 15285:2011 | Konglomeraty kamienne - Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne) |
| PN-EN 12058:2015-04 | Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe - Wymagania |
| PN-EN 12670:2019-07 | Kamień naturalny - Terminologia |
| PN-EN 1469:2015-04 | Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania |
| PN-EN 12059+A1:2012 | Wyroby z kamienia naturalnego - Wymiarowanie kamienia obrobionego - Wymagania |
| PN-EN 12057:2015-04 | Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty modułowe - Wymagania |
| PN-EN 1468:2012 | Kamień naturalny - Płyty surowe - Wymagania |
| PN-EN 12440:2017-11 | Kamień naturalny - Kryteria mianownictwa |

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.