Załącznik nr 2 do SWZ – postępowanie DZ.RO.341.144.2024

# Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót oznakowania poziomego z materiałów Wykonawcy na ulicach miasta Poznania i ich odbioru.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wymienionych w punkcie 1.1.i  stanowi załącznik nr 2 do SWZ postępowania nr DZ.RO.341.144.2024.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem poziomego oznakowania dróg o nawierzchniach twardych (bitumicznych, betonowych i z kostki kamiennej) i obejmują:

- oczyszczanie powierzchni nawierzchni bezpośrednio przed malowaniem,

- skuteczne usuwanie zbędnego oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego metodą bezinwazyjną WaterJet wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zamknięcie powierzchniowe nawierzchni bitumicznej po usuwaniu oznakowania w miejscach, gdzie powstały ubytki nawierzchni > 1 mm, przy wykorzystaniu czarnej masy chemoutwardzalnej,

- uszczelnienie nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej po usuwaniu oznakowania przez zamulenie przestrzeni pomiędzy kostkami, tj. tzw. fug (dotyczy to także nawierzchni chodników),

- wykonanie oznakowania poziomego drogi materiałami odblaskowymi cienkowarstwowymi stosując dokładne pokrywanie starych, uwzględniając wymagane wymiary i kształty znaków, przy odnowie istniejącego oznakowania (zastrzeżenie to dotyczy wszystkich materiałów),

- wykonanie oznakowania poziomego na odcinkach, gdzie wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu oraz na odcinkach, gdzie prowadzone są odnowy nawierzchni,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na nawierzchniach bitumicznych i betonowych przy zastosowaniu materiałów wg przedmiotu zamówienia

- wykonanie oznakowania poziomego natryskową masą chemoutwardzalną.

  - Określenia podstawowe

    - Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni

    - Znaki podłużne – linia równoległa do osi jezdni lub odchylona od niej pod niewielkim kątem, występująca jako linia segregacyjna lub krawędziowa, przerywana lub ciągła

    - Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dowolnego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa na którym się znajdują.

    - Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów

    - Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na nawierzchni

    - Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników bądź prefabrykowane, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia podwyższonej, na nawierzchnie drogowe. Materiały te mogą być retro refleksyjne.

    - Materiały do znakowania cienkowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości 0,3 – 0,8 mm (na mokro). Należą do tej grupy rozpuszczalnikowe farby jedno- i dwuskładnikowe, stosowane w temperaturze otoczenia

    - Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą o grubości od 0,9 do 3 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

    - Masy chemoutwardzalne białe, czerwone, niebieskie i czarne – wyroby dwuskładnikowe, w których jednym składnikiem jest żywica z pigmentami, wypełniaczami i dodatkami, a drugim utwardzacz z postaci proszku lub pasty. Po ich zmieszaniu zachodzi reakcja sieciowa, w wyniku czego masa utwardza się. Masa ma kolor biały, czerwony lub inny w zależności od użytych pigmentów.

    - Trwałe oznakowanie dróg – jest to oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi co najmniej 12 miesięcy.

    - Oznakowanie poziome nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

    - Czas schnięcia – czas upływający między wykonaniem oznakowania, a jego oddaniem do ruchu.

- Ogólne wymagania dotyczące robót:

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze „SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKAMI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH” (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 
z późn. zm.), z ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora.

    - Oznakowanie robót:

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie     szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zgodnie załącznikami 1-4

    - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia obmiarów oraz innych niezbędnych dokumentów.

- Materiały

  - Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poziomego oznakowania dróg, według zasad niniejszej SST, są:

    - Materiały do znakowania cienkowarstwowego

- ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trój-składnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu.

- natryskowa masa chemoutwardzalna układana na gładko – produkt dwu lub trzy składnikowy na bazie żywicy metakrylanowej, nakładany wyłącznie maszynowo przez natrysk.

Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.

- Materiały do znakowania grubowarstwowego na gładko oraz typu struktura

- masami chemoutwardzalnymi białymi, czerwonymi i niebieskimi powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię ręcznie lub z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna,

- masą termoutwardzalną w formie prefabrykowanych symboli znaków pionowych i napisów w oznakowaniu poziomym grubowarstwowym w formie gładkiej montowane na gorąco

- Materiały do posypywania – służą do uzyskania widzialności w nocy. Są to  mikrokulki szklane refleksyjne. Zgodnie z warunkami technicznymi POD-97/IBDiM zeszyt 55 – poziome oznakowanie dróg pkt 3.1.3. mikrokulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wskazywać odporność na wodę, chlorek sodowy i nie zawierać więcej niż 15% kulek z defektami. Dla realizacji zadań zaplanowano wykorzystanie mikrokul o granulacji 125 – 630 mm powierzchniowo ulepszone, w ilości min. 300 g/m2, nanoszone pod ciśnieniem na wykonane oznakowanie poziome w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy po aplikacji farby.

- Rozpuszczalnik do farb może być użyty tylko wskazany przez producenta farby.

- Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) w materiałach do znakowania grubowarstwowego, w postaci gotowej do ułożenia, nie powinna przekraczać 2% [m/m]. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

- Materiały muszą zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesięcy składowania w warunkach, określonych przez producenta.

- Materiały wymienione w pkt 2.1. powinny spełniać wymagania, określone w Warunkach Technicznych dla materiałów do poziomego znakowania dróg (POD-97) oraz w Wymaganiach technicznych (zał. nr 2 do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003) i powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną po tym terminie. Inspektor nie dopuści do wbudowania materiałów, które nie będą miały aprobaty technicznej.

- Materiały te muszą posiadać kartę wyrobu z zaleceniami producenta odnośnie technologii malowania, grubości powłoki i rodzaju mikrokulek szklanych.

- Materiały do poziomego znakowania dróg należy pakować do pojemników, zapewniających szczelność, bezpieczny transport i nie wpływających na właściwości materiału. Opakowania winny być oznakowane zgodnie z PN-85/0-79252 oraz dodatkowo powinny mieć, umieszczony na każdym opakowaniu, trwały napis, zawierający:

    - nazwę producenta i materiału;

    - masę brutto i netto;

    - numer partii i datę produkcji;

    - informację o szkodliwości i klasie zagrożenia przeciwpożarowego;

-     ewentualne wskazówki dla użytkownika.

  - Materiały te należy przechowywać w magazynach, odpowiadających zaleceniom producenta, a zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze:

      - dla farb rozpuszczalnikowych – od 0 do 25 0 C

      - dla pozostałych materiałów – poniżej 400 C.

  - Wymagania dla materiałów do znakowania dróg

2.6.1.  Widzialność w dzień – Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji ß i barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności.

Wartość współczynnika ß powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

Wartość współczynnika ß powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania, barwy:

- białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,

- białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne

chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowania dróg

Pomiar współczynnika luminancji ß może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle rozproszonym

Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [8] .

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.

Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy :

- białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy:

- białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3

2.6.2.  Widzialność w nocy – Za miarę widzialności w nocy przyjęta powierzchniowy współczynnik odblasku RL określany według PN-EN1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego ( w stanie suchym ) w ciągu 14-30 dni po wykonaniu:

- barwy białej co najmniej 200 mcd m-2 lx-1 , klasa R4,

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonaniu, w ciągu całego okresu użytkowania:

- barwy białej co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,

Wykonywanie pomiarów odblaskowości oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20% niższe od przyjętych w SST.

2.6.3   Szorstkość – Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [8]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:

- w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT .

Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, wykonanych: farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U) [5a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000 [4] dla oznakowani poziomych.

    - Czas schnięcia – przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, a w żadnym przypadku nie może przekraczać 0,5 godziny (potwierdzony aprobatą techniczną zadeklarowanej w ofercie farby )

    - Substancje w materiałach zagrażające zdrowiu ludzi i powodująca skażenia środowiska – materiały stosowane do oznakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenia środowiska

    - Grubość oznakowania – grubość oznakowania tj. podwyższenia ponad warstwę powierzchniową nawierzchni powinna wynosić:

- dla znakowania cienkowarstwowego farbą drogową, grubość na mokro bez kulek szklanych powinna być zgodna z aprobatą techniczną i instrukcja producenta .  
Dla zadań nr 1÷5  planowana minimalna grubość znakowania na mokro bez mikrokul ma  wynosić 0,600 mm, planowana minimalna grubość znakowania grubowarstwowego powinna być zgodna z instrukcja producenta i wynosić 2,5 mm

Dla zadania nr 6   planowana minimalna grubość znakowania grubowarstwowego powinna być zgodna z instrukcja producenta i wynosić 2,5 mm a natryskowo masą chemoutwardzalną do 1,5 mm.

  - Sprzęt - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu – Sprzęt powinien być dostosowany do rodzaju używanego materiału i warunków wykonania oznakowania poziomego oraz winien posiadać odpowiednią wydajność roboczą.

  - Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego – należy stosować następujący sprzęt: malowarki hydrodynamiczne

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Nowe i odnowione nawierzchnie dróg muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.

W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka prac w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegółowych [6] jak dla prac prowadzonych w pasie drogowym ( bez dodatkowego wynagrodzenia ).

Po otrzymaniu zlecenia na wykonanie oznakowania poziomego i braku możliwości wykonania prac ze względu na parkujące samochody, wykonawca ustawia tymczasowe oznakowanie pionowe umożliwiające usunięcie pojazdów przez Straż Miejską, wg następujących zasad:

- Zestaw znaków (wg zestawienia poniżej, zgodny z czasową organizacją ruchu) ustawić z minimum sześciodniowym wyprzedzeniem,

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin powiadomić o tym fakcie pisemnie (email, fax) Zamawiającego oraz Straż Miejską podając następujące dane:

Datę i godzinę wystawienia znaków

Lokalizację wraz ze schematem ustawienia znaków

Przewidywany czas realizacji zlecenia

Dokumentacje fotograficzną z ustawienia oznakowania

- Po wykonaniu oznakowania poziomego, niezwłocznie przywrócić docelową organizację ruchu

Zestaw oznakowania tymczasowego powinien zawierać (zgodnie z czasową organizacją ruchu):

stojak do znaku i tablicy, znak B-36, tabliczka T-24, tabliczka T-25, tabliczka z napisem:  obowiązuje w dniu……na potrzeby wykonania oznakowania poziomego, tabliczka z napisem: nie obowiązuje w dniu….. ( umieszczona pod znakami D-18)

Oznakowanie tymczasowe wystawiane jest na koszt Wykonawcy.

  - Warunki atmosferyczne – w czasie wykonania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza powinna być większa od 50C, a wilgotność względna powietrza powinna być mniejsza od 85%.

  - Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania – przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń,. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha

  - Trasowanie( przedznakowanie )– w celu dokładnego wykonania oznakowania poziomego, należy wykonać trasowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”, SST i wskazań Inspektora Nadzoru. Do wykonania trasowania można stosować nietrwałą farbę np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonanie trasowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z projektem, można trasowanie nie wykonywać.

  - Wykonanie znakowania drogi

    - Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w pkt. 2 powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w Aprobacie technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

    - Wykonanie znakowania drogi odpowiednimi materiałami dla kolejnych zadań

Farbę i inne materiały należy nakładać równomierną warstwą o grubości minimalnej ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki oraz wykorzystaniu innych przyrządów pomiarowych. Wszystkie prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z ciśnieniowym aplikatorem mikrokul. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania oznakowania podejmie Inspektor na wniosek Wykonawcy.

    - Usuwanie oznakowania poziomego

w przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego czynność tę należy wykonać metodą bezinwazyjną WaterJet wraz z zebraniem i  wywiezieniem powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zamknięcie powierzchniowe nawierzchni bitumicznej po usuwaniu oznakowania w miejscach gdzie powstały ubytki nawierzchni > 1mm, przy wykorzystaniu czarnej masy chemoutwardzalnej a także uszczelnienie nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej po usuwaniu oznakowania przez zamulenie (wypełnienie fug). Urządzenie do usuwania oznakowania musi mieć regulowane ciśnienie wody, tak aby było skuteczne w zakresie usuwania oznakowania zależnie od jego rodzaju przy zachowaniu maksymalnie małej ingerencji w nawierzchnię drogi.

- Kontrola jakości robót

4.1. Kontrola jakości materiałów

4.1.1.  Kontrola jakości farby

Każda partia zakupionej farby lub masy, winna posiadać skrócone świadectwo badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta zgodne z Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM.

4.1.2   Kontrola jakości mikrokulek szklanych

Każda partia zakupionego materiału, winna posiadać skrócone świadectwo badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta zgodne z Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM.

5.        Kontrola i badania jakości w trakcie wykonywania robót

5.1.	Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:

- przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowań,

- wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

- pomiar wilgotności względnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

- w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubości warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3],

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,

- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor może zlecić wykonanie badań:

- widzialności w dzień,

- widzialności w nocy,

- szorstkości,

odpowiadających wymaganiom IBDiM i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym Zamawiający.

Pomiarów dokonuje wykonawca w obecności Inspektora certyfikowanym urządzeniem wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to wykonawca wykona ponownie oznakowanie na swój koszt na odcinku wskazanym przez Inspektora. Ocenę prawidłowości geometrii oznakowania przeprowadza Inspektor. W przypadku stwierdzenia odchyleń od wymagań projektu oznakowania lub załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [6], wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego ich usunięcia na swój koszt. Usuwanie poprzez zamalowanie czarną farbą jest zabronione.

5.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania

W razie potrzeby Zamawiający będzie przeprowadzać badania sprawdzające jakość oznakowania przez laboratorium drogowe, które akredytowane jest przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub do innego, aprobowanego przez Komisję Aprobat Technicznych; wykonanie następujących badań z jednego wskazanego punktu:

- widzialności oznakowania w dzień,

- widzialności oznakowania w nocy,

- oznaczenie szorstkości

Mają one na celu potwierdzenie prawidłowości zastosowanej technologii znakowania i uzyskanie pożądanych parametrów użytkowych oznakowania.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym Zamawiający.

Stwierdzenie w wyniku przeprowadzonych badań zaniżonych parametrów:

- ilości nanoszonej farby,

- ilości rozsypywanych mikrokulek szklanych,

poniżej dokładności nanoszenia ustalonej w punkcie 2.3. spowoduje konieczność ponownego wykonania oznakowania na odcinku wskazanym przez inspektora na koszt wykonawcy. Ocenę prawidłowości geometrii oznakowania przeprowadza inspektor. W przypadku stwierdzenia odchyleń od wymagań projektu oznakowania lub załącznika nr 2 do rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego ich usunięcia. Usuwanie oznakowania poprzez zamalowanie czarną farbą jest zabronione.

5.3. Badanie przygotowania podłoża i trasowania – powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania musi być całkowicie czysta i sucha. Trasowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 3.4.

5.4.Tolerancja wymiarów oznakowania - tolerancja wymiarów wykonanego oznakowania poziomego, zgodnie z dokumentacją projektową i Instrukcją o znakach drogowych poziomych, powinny odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej, może być większa nie więcej niż 5 mm

- długość linii może być większa lub mniejsza od wymaganej nie więcej niż 50 mm

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości

5.2. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla

wykonanego oznakowania poziomego

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego

6.0 Obmiar robót

6.1.    Jednostką obmiaru wykonanego oznakowania poziomego jest m2 naniesionych znaków zgodnie z dokumentacją projektową (projekt organizacji ruchu) i pomiarem w terenie. Obmiary robót należy sporządzać jako wydruk komputerowy w formie tabelarycznej wraz z plikiem komputerowym arkusza kalkulacyjnego zgodnym ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, podając lokalizację z uwzględnieniem odcinków ulic oraz wyszczególnieniem rodzajów wykonanych elementów wg Zał. nr 2  do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Inspektor może dopuścić sporządzanie obmiarów w księdze obmiarów w czytelnej formie z zachowaniem wymagań jak wyżej przy wydruku komputerowym.

7. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorom częściowym realizowanym na bieżąco, w okresach miesięcznych.

8. Gospodarka odpadami

## Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pustych i czystych pojemników po farbie i rozpuszczalniku uprawnionej jednostce z zakresu odbioru złomu metalowego.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dowodów przekazania takich odpadów(§ 6 umowy ).

9. Przepisy związane

Normy

- PN-89/C 81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

- PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do Posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)

- PN-EN 1423:2012 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

- PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego

oznakowania dróg

- PN-EN 1423:2000/A 1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące

poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)

PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości Fizyczne

- PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań –Część 4: metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła

- System dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów do poziomego znakowania dróg, IBDiM-GDDP, 1994

- Warunki techniczne POD-97/IBDiM zeszyt 55 - poziome oznakowanie dróg „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych drogowych i warunki ich umieszczania na drogach” zał nr 2 Dziennik Ustaw RP zał. do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Przepisy związane i inne dokumenty

- Załączniki nr.1,2,3,4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr220, poz. 2181)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów     deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,poz. 2041)

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55 113DiM, Warszawa, 1997

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 września w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem(Dz. U. z dnia

14.10.2003r.)