# Specyfikacja techniczna dla mieszanki kruszyw łamanych wg wt-4 2010

# 1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru mieszanki z kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu #0/32  mm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru mieszanki z kruszywa kamiennego łamanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie ziarnowym stosowanego do podbudowy zasadniczej i pomocniczej w budownictwie drogowym.

Mieszankę kruszyw łamanych należy wytwarzać z kruszyw naturalnych.

Mieszanka z kruszywa kamiennego łamanego ma służyć do wykonywania podbudowy pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii KR1÷KR7.

## Określenia podstawowe

1.1. 	Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg.

1.2. 	Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.

1.3. 	Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4. 	Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.

1.5. 	Kategoria ruchu (KR1÷KR7) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [18]

1.6. 	Kruszywo grube – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.

1.7. 	Kruszywo drobne oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.

1.8. 	Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.

1.9. 	Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg normy PN-EN 13285 (lub równoważnej) i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.

1.10. 	Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności.

Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie.

1.11. 	Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami oddziaływania mrozu.

1.12. 	Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do konstrukcji nawierzchni drogowej. Jeżeli występuje w podłożu ulepszonym, jest warstwą najniżej położoną lub w przypadku występującej warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednią nad nią. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością po zagęszczeniu.

1.13. 	Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przedostania się cząstek gruntu podłoża do warstw wyżej położonych.   Warstwa ta powinna zapewnić spełnienie warunku szczelności (D15/d85 ≤ 5).

1.14. 	Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie budowy ciężkiego ruchu technologicznego, nazywana również warstwą technologiczną.

1.15. 	Symbole i skróty dodatkowe

% m/m   procent masy,

NR         	brak konieczności badania danej cechy,

CRB       	kalifornijski wskaźnik nośności, %

SDV   	obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez dostawcę/producenta,

D15    	wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano warstwę podłoża lub nawierzchni,

d85       	wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża,

d50       	wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,

O90        umowna  średnica porów geowłókniny lub geotkaniny,  odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża), zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

1.16. 	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

# 2. Wymagania dla kruszyw

Dostarczane materiały powinny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej

Do mieszanek kruszyw łamanych należy stosować kruszywo naturalne. Należy zastosować kruszywo kamienne łamane o ciągłym uziarnieniu #0/32  mm.

Wymagania wobec kruszywa przedstawia tablica 1.

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285  [13] (lub równoważne) i niniejszą ST.

Tablica 1. 	Wymagania według WT-4 2010 [ 16] i PN-EN 13242+A1:2010 [12] (lub równoważne)  wobec kruszyw do podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego

| Rozdział w PN-EN 13242+A1:2010 |  | Właściwość | Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie |  | Odniesienie do tablicy w PN-EN 13242+A1:2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem | podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem |  |  |
|  |  |  | KR3-KR6 | KR3- KR6 |  |  |
| 4.1÷4.2 |  | Zestaw sit # | 0, 1, 2, 4, 5.6, 8, 11.2, 16, 22.4, 31.5 (zestaw podstawowy + zestaw 1) |  | Tabl. 1 |  |
|  |  |  | Wszystkie frakcje dozwolone |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Uziarnienie wg PE-EN 933-1 (lub równoważne) | GC85/15 GF85 GA85 | GC80/20 GF80 GA75 | Tabl. 2 |  |
| 4.3.2 |  | Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 (lub równoważne) | GTCNR | GTC20/15 | Tabl. 3 |  |
| 4.3.3 |  | Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 (lub równoważne) | GTFNR GTANR | GTF10 GTA20 | Tabl. 4 |  |
| 4.4 |  | Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 (lub równoważne) |  |  |  |  |
|  |  | a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości | FINR | FI50R | Tabl. 5 |  |
|  |  | lub |  |  |  |  |
|  |  | b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu | SINR | SI55 | Tabl. 6 |  |
| 4.5 |  | Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 (lub równoważne) | CNR | C90/3 | Tabl. 7 |  |
| 4.6 |  | Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 (lub równoważne) |  |  |  |  |
|  |  | a) w kruszywie grubym* | fDeklarowana | fDeklarowana | Tabl. 8 |  |
|  |  | b) w kruszywie drobnym* | fDeklarowana | fDeklarowana | Tabl. 8 |  |
| 4.7 |  | Jakość pyłów | Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań p. 2.2-2.4 |  |  |  |
| 5.2 |  | Odporność a rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż | LA50 | LA40***) | Tabl. 9 |  |
| 5.3 |  | Odporność na ścierania kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 (lub równoważne) | MDE Deklarowana | MDE Deklarowana | Tabl. 11 |  |
| 5.4 |  | Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (lub równoważne) | Deklarowana | Deklarowana |  |  |
| 5.5 |  | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od frakcji) (lub równoważne) | WcmNR WA242****) | WcmNR WA242****) |  |  |
| 6.2 |  | Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 (lub równoważne) | ASNR | ASNR | Tabl. 13 |  |
| 6.3 |  | Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 (lub równoważne) | SNR | SNR | Tabl. 14 |  |
| 6.4.2.1 |  | Stała objętość żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 19.3 (lub równoważne) | V5 | V5 | Tabl. 16 |  |
| 6.4.2.2 |  | Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 (lub równoważne) | Brak rozpadu | Brak rozpadu |  |  |
| 6.4.2.3 |  | Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2 (lub równoważne) | Brak rozpadu | Brak rozpadu |  |  |
| 6.4.3 |  | Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 (lub równoważne) | Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów |  |  |  |
| 6.4.4 |  | Zanieczyszczenia | Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy |  |  |  |
| 7.2 |  | Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 (lub równoważne) | SBLA | SBLA | Tabl. 17 |  |
| 7.3.3 |  | Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 (lub równoważne) | - skały magmowe i przeobrażone: F4 | - skały magmowe i przeobrażone: F4 | Tabl. 20 |  |
|  |  |  | - skały osadowe: F10 | - skały osadowe: F10 |  |  |
|  |  |  | - kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) | - kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) |  |  |
| Załącznik C |  | Skład materiałowy | deklarowany | deklarowany |  |  |
| Załącznik C. podrozdział C3.4 |  | Istotne cechy środowiskowe | Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczonych wg odrębnych przepisów |  |  |  |
| *) | Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych |  |  |  |  |  |
| **) | Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m |  |  |  |  |  |
| ***) | Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5÷KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 |  |  |  |  |  |
| ****) | W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność |  |  |  |  |  |

# 3. transport

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

## 4. Projektowanie mieszanki

Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podłoża ulepszonego, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1.

4.1. Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Do warstw podbudowy zasadniczej należy stosować mieszankę kruszyw 0/32 mm.

Maksymalna zawartość pyłów <0,063 mm w mieszance kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1 [1] (lub równoważne) . W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 2 z PN-EN 13285 (lub równoważne). Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy.

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [1] (lub równoważne)   powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 PN-EN 13285 (lub równoważne). W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw należy określić według PN-EN 933-1 [1] (lub równoważne). Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy zasadniczej powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 2. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku 2. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości na tych rysunkach.

Rys. 2.	Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/32 mm do podbudowy zasadniczej

Rys. 3.	Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/32 mm do podbudowy pomocniczej

Oprócz wymagań podanych na rysunku powyżej, wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanym (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Wrażliwość na mróz (wskaźnik SE) i wodoprzepuszczalność mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudów pomocniczych dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora, według PN-EN 13286-2 [20] (lub równoważne). Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podłoża ulepszonego, o ile nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania.

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [14] (lub równoważne), w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47 (lub równoważne). Wymagania podane w tablicy 4.

4.2. Wymagania wobec kruszywa kamiennego łamanego do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Tablica  2.  Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie  zdeklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się o wodpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2 ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wg ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek.

W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec kruszywa kamiennego łamanego do warstw podbudowy.

Tablica  4.	Wymagania wobec kruszywa kamiennego łamanego do warstw podbudowy

| Rozdział w PN-EN 13285 | Właściwość kruszywa | Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie |  | Odniesienie do tablicy w PN-EN 13285 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem | podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem |  |
|  |  | KR 3 i 4 | KR 3 i 4 |  |
| 4.3.1 | Uziarnienie mieszanek | 0/31.5 | 0/31.5 | Tabl. 1 |
| 4.3.2 | Maksymalna zawartość pyłów: | UF12 | UF9 | Tabl. 2 |
|  | Kat.UF |  |  |  |
| 4.3.2 | Minimalna zawartość pyłów: | LFNR | LFNR | Tabl. 3 |
|  | Kat. LF |  |  |  |
| 4.3.3 | Zawartość nadziarna: | OC90 | OC90 | Tabl. 4 |
|  | Kat.OC |  |  |  |
| 4.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia | Krzywe graniczne uziarnienia rys. 3 | Krzywe graniczne uziarnienia rys. 2 | Tabl. 5 i 6 |
| 4.4.2 | Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) | wg tabl. 2 | wg tabl. 2 | Tabl. 7 |
| 4.4.2 | Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach | wg tabl. 3 | wg tabl. 3 | Tabl. 8 |
| 4.5 | Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE***), co najmniej | 40 | 45 | - |
|  | Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [5] (lub równoważne), kat. nie wyższa niż | LA40 | LA35R | - |
|  | Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [5] (lub równoważne), kat. MDE | Deklarowana | Deklarowana | - |
|  | Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [8] (lub równoważne) | F7 | F4 | - |
|  | Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej | ≥60 | ≥80 | - |
| 4.5 | Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s | Brak wymagań | Brak wymagań | - |
|  | Zawartość wody w mieszance zagęszczanej; % (m/m) wilgotności optymalnej wg metody Proctora | 80-100 | 80-100 | - |
| 4.5 | Inne cechy środowiskowe | Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów |  | - |

## 4.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną.

Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z WT-4 [16] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [16] załącznik B.

# 5. kontrola jakości robót

## Badania przed przystąpieniem do dostaw kruszywa

- Przed przystąpieniem do dostawy Dostawca kruszyw powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej ST.

# 6. przepisy związane

## 6.1. Normy

| 1. | PN-EN 933-1 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 933-3 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości |
| 3. | PN-EN 933-4 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu |
| 4. | PN-EN 933-5 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych |
| 5. | PN-EN 1097-1 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) |
| 6. | PN-EN 1097-2 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie |
| 7. | PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości |
| 8. | PN-EN 1367-1 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności |
| 9. | PN-EN 1367-3 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania |
| 10. | PN-EN 1744-1 | Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna |
| 11. | PN-EN 1744-3 | Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw |
| 12. | PN-EN 13242+A1 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| 13. | PN-EN 13285 | Mieszanki niezwiązane – Wymagania |
| 14. | PN-EN 13286-2 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora |
| 15. | ISO/TS 17892-11 | Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Oznaczanie filtracji przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym |

## 6.2. Inne dokumenty

- Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 18.11.2010 r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.