Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO O GRANULACJI  0/31,5mm

1. Granulacja

1.1.          Ziarna w kruszywie powinny mieścić się w zakresie frakcji od 0 mm do 31,5 mm.

1.2.          Udział poszczególnych frakcji (wg normy PN-EN 933-1) powinien być zgodny 
z wymaganiami odpowiednimi dla zastosowania, np. dla warstwy podbudowy.

Przykład składu granulometrycznego:

Wymiary sita (mm)            Procent masy [%] przechodzącej przez sito

- 31,5                                         100

- 16                                           60-85

-  8                                             30-65

- 4                                             20-50

- 0,063                                       0-12

2.   Właściwości mechaniczne

2.1.         Wytrzymałość (zgodnie z PN-EN 1097-2): Wskaźnik Los Angeles (LA) – określa odporność na ścieranie, zazwyczaj poniżej 35.)

2.2.        Mrozoodporność: odporność na cykle zamrażania i rozmrażania, określana np. zgodnie z PN-EN 1367-1. Maksymalny wskaźnik utraty masy: 1-2%.

2.3.         Wytrzymałość na zgniatanie: Wskaźnik kruszenia (zgodnie z PN-EN 1097-2).

3.  Czystość i zanieczyszczenia

3.1.          Zawartość pyłów iłowych (cząstek <0,063 mm): maksymalnie 12%.

3.2.          Zanieczyszczenia organiczne: minimalna zawartość lub ich brak.

3.3.         Zawartość związków siarki: zgodnie z PN-EN 1744-1, aby zapobiec korozji.

4.  Kształt ziaren

Wskaźnik kształtu (zgodnie z PN-EN 933-3): Ziarna powinny być kanciaste, co zapewnia lepsze zagęszczenie i stabilność podbudowy.

5.  Gęstość

5.1.          Gęstość nasypowa: np. w zakresie 1,5-1,7 t/m³.

5.2.          Gęstość objętościowa ziaren: zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1097-6.

6. Zastosowanie

Kruszywo 0/31,5 może być używane jako:

-          Warstwa podbudowy zasadniczej i pomocniczej w konstrukcjach drogowych,

-          Warstwa stabilizacyjna pod drogi,

-          Podsypka lub warstwa wyrównawcza.

7.  Normy i certyfikaty

7.1          Zgodność z normą PN-EN 13242 +A1:2010 (kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w budownictwie i drogownictwie).

7.2.          Certyfikat CE potwierdzający zgodność z przepisami europejskimi.