SPECYFIKACJE TECHNICZNE                   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA                    TECHNICZNA

3. ROBOTY POSADZKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. ROBOTY POSADZKARSKIE

Spis treści

1. Wstęp		
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)		
1.2. Zakres stosowania SST		
1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

1.6.  Określenia podstawowe

2. Materiały 	
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa

2.2. Podkłady cementowe i betonowe

2.3. Pozostałe materiały

3. Sprzęt		
3. 1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu		
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)	
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny		
4.  Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.  Wykonanie robót		
5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek				
5.2. Wykonanie podkładu

6.  Kontrola jakości robót		
6.1. Zasady ogólne		
6.2. Kontrola, pomiary i badania		
7. Obmiar robót		
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót		
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów		
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy		
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru		
8. Odbiór robót		
8.1. Rodzaje odbiorów robót		
8.2.  Odbiór ostateczny robót	
8.3. Odbiór gwarancyjny	
9. Podstawa płatności	
9.1. Ustalenia ogólne

10. Przepisy związane

10.1. Polskie Normy

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STROPU SALI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KŁODZKIEGO OŚRODKA KULTURY  PRZY PLACU W. JAGIEŁŁY 1 W KŁODZKU

Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

NINIEJSZA ST TRAKTOWANA JEST OBOK PRZEDMIARU ROBÓT JAKO POMOCNICZA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu posadzek .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.1.	Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

1.6. Określenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Transport i składowanie

Materiał izolacyjny oraz materiał do gruntowania muszą być przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Tak zabezpieczone mogą być składowane do 12 miesięcy. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu.

2.2. Podkłady cementowe i betonowe

W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-EN 13139:2003. Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm - 16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe.

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych.

2.2.1.Transport i składowanie

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany może być w następujących miejscach:

- cement luzem - w magazynach specjalnych,

- cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych.

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.3. Pozostałe materiały

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

3.2.	Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

- środek transportowy

- samochód dostawczy do 0,9 t

- mieszarka do zapraw

- betoniarka elektryczna

3.3.	Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2. Materiały.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek

Posadzki należy wykonywać zgodne z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek posadzki (rulonów).

Temperatura pomieszczeń, w których prowadzone są. prace posadzkarskie nie powinna być niższa niż + 50C.

Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów podłogowych (najczęściej betonowych) za pomocą specjalnych zapraw lub klejów.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący posadzek powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i porównać z wymaganiami projektu technicznego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania płyt z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem),

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

W ramach odbioru robót posadzkowych należy odebrać materiały - bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończeniowych.

W ramach w/w odbiorów należy sprawdzić:

- materiały,

- prawidłowość ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm),

- wytrzymałość podkładu na ściskanie i zginanie (badania laboratoryjne próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładów) dla podkładu cementowego,

- równość podkładu za pomocą dwumetrowej łaty,

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem łatą dwumetrową

- prawidłowość osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników) przez oględziny,

- prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych,

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy sprawdzić:

- temperaturę pomieszczeń ( termometr 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła),

- wilgotność podkładu ,

Wyniki w/w badań należy wpisać do dziennika budowy.

Odbiór końcowy robót podłogowych

- wykonaną podłogę porównać z projektem i wytycznymi producenta,

- sprawdzić jakość użytych materiałów,

- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe)na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

Sprawdzić prawidłowość wykonania posadzek:

- wygląd zewnętrzny przez oględziny wzrokowe,

- prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (2 m łatą),

- połączenie posadzki z podkładem (oględziny, nacisk, opukanie),

- grubość posadzki monolitycznej (wyniki pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki),

- wytrzymałość posadzki na ściskanie (próbki kontrolne),

- prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych z odpowiednim spadkiem określonym w projekcie, wkładek dylatacyjnych itp. (przez oględziny),

- prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość spoin),

- wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów,

- wykonaną posadzkę należy przez (minimum) 7 dni chronić przed wyschnięciem. Nie należy udostępniać do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania.

- czystą suchą posadzkę zakonserwować zgodnie z instrukcją zabezpieczania podaną przez producenta.

5.2. Wykonanie podkładu

Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po jego wykonaniu nie powinna być niższa niż +50C. Zaprawę cementową lub mieszankę betonowa należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie dopuszcza się nawilżania podkładu ani nakładania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folią polietylenową albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2.	Zasady kontroli jakości robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

6.1.3.	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Dokumenty budowy

a	Pozostałe dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

b Przechowywanie dokumentów budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

7.4.	Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

8.2	Odbiór ostateczny robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

8.2.1.	Zasady odbioru ostatecznego robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

8.2.2.	Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

8.3	Odbiór gwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 0. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1. Polskie Normy

- PN-B-10144:1962- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-12061/97 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo ogólne.

W przypadku gdy norma została zastąpiona nową normą stosować aktualną normę. Normy wycofane mają charakter pomocniczy.

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych Tom I Budownictwo ogólne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB

- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997