**Załącznik „J”**

**do Specyfikacji Technicznej**

Opracował:

Piotr Wężykowski

**Blacha o grubości 1,5 mm, na nazwy przystanków autobusowych  
o wymiarach 770 mm x 140 mm do słupka W-wa.**

Formatki należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, w każdej z blach wykonać 2 otwory (tzw. fasolki) o wymiarach 10 x 20 mm jak na rysunku, powierzchnie oczyścić, ostre krawędzie stępić. Tak przygotowane blachy (bez skrzywień bocznych) pomalować proszkowo przy zastosowaniu podkładu cynkowego DZN oraz farby RAL 3013, kolor czerwony. Malowanie dwuwarstwowe.

190

520

20

140

770

8

20

10