Opracował:

Piotr Wężykowski

**Załącznik „K”**

**do Specyfikacji Technicznej**

**Blacha o grubości 1,5 mm, na numery linii autobusowych  
o wymiarach 140 x 800 mm do słupka DK.**

Formatki należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, w każdej z blach wykonać 3 otwory o średnicy 10 mm jak na rysunku, powierzchnie oczyścić, ostre krawędzie stępić. Tak przygotowane blachy (bez skrzywień bocznych) pomalować proszkowo przy zastosowaniu podkładu cynkowego DZN oraz farby RAL 3013, kolor czerwony. Malowanie dwuwarstwowe.

50

140

800

10

Ø10

50

400