Opracował:

Piotr Wężykowski

**Załącznik „L”**

**do Specyfikacji Technicznej**

**Blacha o grubości 1,5 mm, na nazwy przystanków autobusowych  
o wymiarach 845 x 140 mm do słupka DK.**

Formatki należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, w każdej z blach wykonać 2 otwory (tzw. fasolki) o wymiarach 10 x 20 mm jak na rysunku, powierzchnie oczyścić, ostre krawędzie stępić. Tak przygotowane blachy (bez skrzywień bocznych) pomalować proszkowo przy zastosowaniu podkładu cynkowego DZN oraz farby RAL 3013, kolor czerwony. Malowanie dwuwarstwowe.

155

20

140

845

10

20

10

15

10

10