Załącznik „C”

do Specyfikacji Technicznej

- W przypadku wykonania tabliczki laminatu

Materiały:

żywica poliestrowa 109, mata szklana 450, utwardzacz, przyspieszacz, pigmenty

Wykończenie wierzchniej strony:

żelkot biały na bazie żywicy poliestrowej

Wykończenie spodniej strony:

nasycenie żywicą pozbawioną pigmentu i pomalowanie top kotem na kolor czerwony

Grubość tabliczki 6 mm

- W przypadku wykonania tabliczki z twardego PCV

Materiały:

twarde PCV, farba chlorokauczukowa,

Wykończenie wierzchniej strony:

gładkie PCV, bez malowania,

Wykończenie spodniej strony:

tył i boki, należy polakierować farbą chlorokauczukową koloru czerwonego,

Grubość tabliczki 6 mm

Opracował:

Piotr Wężykowski