BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.07.01a, D-05.03.05a (05b, 05c, 07a, 12a, 13a, 24a)

OPCJONALNE  UZUPEŁNIENIE

OGÓLNYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH

NAWIERZCHNI  I  PODBUDÓW  ASFALTOWYCH

OBEJMUJĄCE  PEŁNY  ZAKRES  POWOŁAŃ

NA  WYMAGANIA  TECHNICZNE

WT-1 i WT-2 z 2010 R.

Uzupełnienia dotyczą OST wydanych w 2011 r.:

| 1. | D-04.07.01a | Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |
| 3. | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |
| 4. | D-05.03.05c | Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |
| 5. | D-05.03.07a | Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |
| 6. | D-05.03.12a | Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |
| 7. | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |
| 8. | D-05.03.24a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |

Warszawa 2011

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-808 Warszawa, ul. Mińska 25,   tel./fax   22 871-87-90

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsze opracowanie jest materiałem uzupełniającym i pomocniczym do sporządzenia OST i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

Treść opracowania jest aktualna na dzień  15 marca 2011 r.

Przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanym niniejszym opracowaniu.

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| ST | - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	4

2.	Uzupełnienie do OST D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego 
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r..	7

3.	Uzupełnienie do OST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	8

4.	Uzupełnienie do OST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	9

5.	Uzupełnienie do OST D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa) 
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	10

6.	Uzupełnienie do OST D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego 
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	11

7.	Uzupełnienie do OST D-05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego 
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	11

8.	Uzupełnienie do OST D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	12

9.	Uzupełnienie do OST D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	13

Załącznik 1. Zakładowa kontrola produkcji	14

Załącznik 2. Wymagane właściwości kruszyw wg WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44]	17

Załącznik 3. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych	58

Załącznik 4 Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu	60

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszego opracowania są opcjonalne uzupełnienia do ogólnych specyfikacji technicznych (OST) nawierzchni i podbudów asfaltowych wg PN-EN wydanych w 2011 r., w których występują jedynie powołania się na wymagania techniczne z 2010 r., a nie ma w OST pełnych zaleceń do stosowania.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie do ośmiu ogólnych specyfikacji technicznych z 2011 r., które są materiałem pomocniczym do  sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

Uzupełnienia dotyczą następujących OST:

| 1. | D-04.07.01a | Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., |
| 3. | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., |
| 4. | D-05.03.05c | Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., |
| 5. | D-05.03.07a | Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., |
| 6. | D-05.03.12a | Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., |
| 7. | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r., |
| 8. | D-05.03.24a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. |

## 1.3. Wykorzystanie opracowania przy sporządzaniu ST

Osiem OST, wymienionych w punkcie 1.2, w pewnych miejscach tekstu nie zawierają pełnych obowiązujących wymagań dla materiałów i robót lecz odsyłają po niezbędną wiedzę do WT-1, WT-2 i WT-3. Podyktowane jest to powszechnie uznaną zasadą niepowtarzania zaleceń o charakterze normatywnym, zwłaszcza o dużej objętości tabelarycznej lub tekstowej. Dzięki takiej zasadzie osiem OST, wymienionych w punkcie 1.2, są zwarte, znacznie skrócone przez nieprzytaczanie tekstów ujętych w WT-1, WT-2 i WT-3 oraz mają nowoczesną formę zbliżoną do standardów europejskich.

Oprócz wymienionych zalet, w niektórych przypadkach, podstawowa forma opracowania OST może utrudniać korzystanie z niej ze względu na:

- niemożność natychmiastowego zapoznania się (w posiadanym tekście OST) z wymaganiami dla materiałów i robót, które uzyskać można dopiero z WT-1, WT-2 i WT-3,

- nieposiadanie niekiedy we własnych zbiorach bibliotecznych egzemplarzy WT-1,  WT-2 i WT-3 lub trudności ich uzyskania,

- dodatkowe nakłady pracy i możliwości pomyłek przy wybieraniu z WT-1, WT-2 i WT-3 potrzebnych danych, kopiowaniu ich, ew. wprowadzaniu do ST z niezbędnym sprawdzeniem i innymi czynnościami redakcyjnymi,

- wymagane niekiedy przez zamawiających opracowanie ST z pełnymi wymaganiami dla wszystkich materiałów i robót.

Niniejsze opracowanie umożliwia uzupełnienie podstawowej formy OST pełnymi zapisami wymagań dla materiałów i robót, jeśli występują przypadki wymienione powyżej. Przedstawiona alternatywa może być stosowana opcjonalnie przy opracowywaniu ST.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDP-IBDiM 1997.

1.4.2. Klasy dróg: A – autostrada, S – droga ekspresowa, GP – droga główna ruchu przyspieszonego, G – droga główna, Z – droga zbiorcza, L – droga lokalna, D – droga dojazdowa.

1.4.3. Wymagania techniczne (WT) – zalecone do stosowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub rekomendowane przez Ministra Infrastruktury dokumenty wdrażające zapisy norm PN-EN do stosowania na drogach.

1.4.4. WT-1 – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 2010. Wymagania techniczne (wymagania techniczne zalecone do stosowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad).

1.4.5. WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne (wymagania techniczne zalecone do stosowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ).

1.4.6. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2009 (wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

1.4.7. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określana przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

1.4.8. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.9. Kruszywo drobne –  kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.10. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

1.4.11. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Warstwy nawierzchni asfaltowej: P – podbudowa, W – wiążąca, S – ścieralna.

1.4.13. Symbole i skróty dodatkowe:

| PMB | - polimeroasfalt, |
| --- | --- |
| AC | - beton asfaltowy, |
| SMA | - mieszanka mastyksowo-grysowa, |
| BBTM | - beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw, |
| MA | - asfalt lany, |
| PA | - asfalt porowaty, |
| RA | - destrukt asfaltowy, |
| C | - kationowa emulsja asfaltowa, |
| NPD | - właściwość użytkowa nie określona (ang. No Performance Determined); producent może jej nie określać, |
| TBR | - do zadeklarowania (ang. To Be Reported); producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany, |
| ZKP | - zakładowa kontrola produkcji, |
| IRI | - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, |
| MOP | - miejsce obsługi podróżnych, |
| WMS | - wysoki moduł sztywności. |

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe, symbole i skróty są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, a także OST uzupełnianej.

## 1.5. Lokalizacja miejsc w tekście OST, nie zawierających pełnych wymagań dla materiałów i robót

W ośmiu OST wymienionych w punkcie 1.2, występuje od 2 do 4 miejsc, w których odsyła się do WT-1, WT-2 lub WT-3 po pełny tekst wymagań dla materiałów i robót. Miejsca te (punkty w OST) podane są w poniższym zestawieniu.

Zestawienie miejsc (punktów) w ośmiu OST, wymagających uzupełnienia pełnym tekstem wymagań zawartych w WT-1, WT-2 i WT-3

|  |  | Uzupełnienia dotyczące |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OST nr | ZKP (zakładowej kontroli produkcji) | kruszyw | emulsji asfaltowej | badań odporności na działanie wody |
|  |  | umieszczone są w punktach OST |  |  |  |
| 1 | D-04.07.01a | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 |
| 2 | D-05.03.05a | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 |
| 3 | D-05.03.05b | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 |
| 4 | D-05.03.05c | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 |
| 5 | D-05.03.07a | 1.3 | 2.3 | - | - |
| 6 | D-05.03.12a | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 |
| 7 | D-05.03.13a | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 5.2 |
| 8 | D-05.03.24a | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-04.07.01a PODBUDOWA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  WG  WT-1 i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobowią-zany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywo do podbudowy z betonu asfaltowego” |
| 3 | 2.6. Pierw-szy akapit | ...i WT-3 Emulsje asfalto-we 2009, punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. | ...i załącznika 3. | Wprowadzić w OST załącznik 3 „Wymagania dotyczące kationo-wych emulsji asfaltowych” wg załącznika 3 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |
| 4 | 5.2. Uwaga a) pod tab. 7, uwaga b) pod tab. 8 i uwaga b) pod tab. 9 | ... wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. | ... wody podano w załączniku 4. | Wprowadzić w OST załącznik 4 „Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu” wg załącznika 4 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO. WARSTWA  ŚCIERALNA  WG  WT-1 i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobowią-zany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywo do warstwy ścieralnej z betonu asfal-towego” |
| 3 | 2.6. Pierw-szy akapit | ...i WT-3 Emulsje asfalto-we 2009, punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. | ...i załącznika 3. | Wprowadzić w OST załącznik 3 „Wymagania dotyczące kationo-wych emulsji asfaltowych” wg załącznika 3 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |
| 4 | 5.2. Uwaga a) pod tab. 8, uwaga b) pod tab. 9 i uwaga b) pod tab. 10 | ... wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. | ... wody podano w załączniku 4. | Wprowadzić w OST załącznik 4 „Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu” wg załącznika 4 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO. WARSTWA  WIĄŻĄCA  I  WYRÓWNAWCZA  WG  WT-1  i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobowią-zany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywo do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego” |
| 3 | 2.6. Pierw-szy akapit | ...i WT-3 Emulsje asfalto-we 2009, punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. | ...i załącznika 3. | Wprowadzić w OST załącznik 3 „Wymagania dotyczące kationo-wych emulsji asfaltowych” wg załącznika 3 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |
| 4 | 5.2. Uwaga a) pod tab. 6, uwaga b) pod tab. 7 i uwaga b) pod tab. 8 | ... wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. | ... wody podano w załączniku 4. | Wprowadzić w OST załącznik 4 „Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu” wg załącznika 4 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-05.03.05c NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  O  WYSOKIM  MODULE  SZTYWNOŚCI  (WARSTWA  WIĄŻĄCA  I  PODBUDOWA)  WG  WT-1  i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobo-wiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 – tablica 4, 5, 6, 6a, 7. | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywa do nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa)” |
| 3 | 2.6. Pierw-szy akapit | ...i WT-3 Emulsje asfalto-we 2009, punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. | ...i załącznika 3. | Wprowadzić w OST załącznik 3 „Wymagania dotyczące kationo-wych emulsji asfaltowych” wg załącznika 3 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |
| 4 | 5.2. Uwaga b) pod tab. 4 | ... wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. | ... wody podano w załączniku 4. | Wprowadzić w OST załącznik 4 „Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu” wg załącznika 4 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-05.03.07a NAWIERZCHNIA  Z ASFALTU  LANEGO  WG WT-1  i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobowią-zany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 – tablica 19, 20, 21, 22. | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywo do asfaltu lanego” |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-05.03.12a NAWIERZCHNIA  Z ASFALTU  POROWATEGO  WG WT-1  i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobo-wiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 – tablica 23, 24, 25. | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywo do asfaltu porowatego” |
| 3 | 2.6. Pierw-szy akapit | ...i WT-3 Emulsje asfalto-we 2009, punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. | ...i załącznika 3. | Wprowadzić w OST załącznik 3 „Wymagania dotyczące kationo-wych emulsji asfaltowych” wg załącznika 3 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |
| 4 | 5.2. Uwaga a) pod tab.5 i uwaga a) pod tab. 6 | ... wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. | ... wody podano w załączniku 4. | Wprowadzić w OST załącznik 4 „Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu” wg załącznika 4 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-05.03.13a NAWIERZCHNIA  Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) WG WT-1  i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobo-wiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 – tablica 16, 17, 18 | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywo do mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)” |
| 3 | 2.8. Pierw-szy akapit | ...i WT-3 Emulsje asfalto-we 2009, punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. | ...i załącznika 3. | Wprowadzić w OST załącznik 3 „Wymagania dotyczące kationo-wych emulsji asfaltowych” wg załącznika 3 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |
| 4 | 5.2. Uwaga 1) pod tab. 7 i uwaga 2) pod tab. 8 | ... wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. | ... wody podano w załączniku 4. | Wprowadzić w OST załącznik 4 „Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu” wg załącznika 4 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |

# UZUPEŁNIENIE  DO  OST  D-05.03.24a NAWIERZCHNIA  Z BETONU  ASFALTOWEGO  DO  BARDZO  CIENKICH  WARSTW  (Z  MIESZANKI  BBTM)  WG  WT-1  i WT-2 z 2010 r.

| Lp. | Punkt OST | Zmiana treści w OST |  | Uzupełnienie OST załącznikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekst dotychczasowy do zmiany | Nowy tekst, zastępujący dotychczasowy |  |
| 1 | 1.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...Wykonawca zobowiąza-ny jest prowadzić Zakła-dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. | ...Wykonawca zobo-wiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z zał. 1. | Wprowadzić w OST załącznik 1 „Zakładowa kontrola produkcji” wg odpowiednio zmodyfikowane-go tekstu załącznika 1 umieszczo-nego w niniejszym opracowaniu |
| 2 | 2.3. Ostat-nie zdanie pierwszego akapitu | ...podane w WT-1 Kruszy-wa 2010 – tablica 16, 17, 18. | ...podane w załączniku 2. | Wprowadzić w OST załącznik 2 „Wymagane właściwości kruszyw” wg zał. 2 umieszczonego w niniej-szym opracowaniu, wybierając z niego tablice pt. „Kruszywo do betonu asfaltowego do bardzo cien-kich warstw (z mieszanki BBTM)” |
| 3 | 2.6. Pierw-szy akapit | ...i WT-3 Emulsje asfalto-we 2009, punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. | ...i załącznika 3. | Wprowadzić w OST załącznik 3 „Wymagania dotyczące kationo-wych emulsji asfaltowych” wg załącznika 3 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |
| 4 | 5.2. Uwaga pod tab. 5 i uwaga b) pod tab. 6 | ... wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. | ... wody podano w załączniku 4. | Wprowadzić w OST załącznik 4 „Instrukcja badawcza: Określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu” wg załącznika 4 umieszczonego w niniejszym opracowaniu |

ZAŁĄCZNIK 1

# ZAKŁADOWA  KONTROLA  PRODUKCJI

(wg [65])

(Uwaga: Zastosowano numerację punktów i tablic zgodną z WT-2 [65])

## 8.4.1.5. Zakładowa kontrola produkcji

Należy prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 44. Odchylenia te zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbek i przebieg badań.

Tablica 44. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacją projektową

| Przechodzi przez sito | Dopuszczalne odchylenie pojedynczej próbki od założonego składu [%] |  |  | Dopuszczalne odchylenie średnie od założonego składu [%] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mieszanki drobno-ziarniste | Mieszanki grubo- ziarniste | Asfalt lany | Mieszanki drobno-ziarniste | Mieszanki grubo- ziarniste | Asfalt lany |
| D | -8 ÷ +5 | -9 ÷ +5 | -8 ÷ +5 | ± 4 | ± 5 | ± 4 |
| D/2 lub sito chara-kterystyczne dla kruszywa grubego | ± 7 | ± 9 | ± 8 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
| 2 mm | ± 6 | ± 7 | ± 8 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Sito charakterys-tyczne dla kruszy-wa drobnego | ± 4 | ± 5 | - | ± 2 | ± 2 | - |
| 0,063 mm | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 1 | ± 2 | ± 2 |
| Zawartość rozpusz-czalnego lepiszcza | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,5 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,25 |

Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych w tablicy 44 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych parametrów z ostatnich 32 analiz. powinna być zachowywana.

Jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 44 lub, jeśli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 44),  to wyrób jest niezgodny z wymaganiami. Po przekroczeniu PPZ=C należy podjąć stosowane działania korygujące. Produkcyjny poziom zgodności, określony na podstawie ilości niezgodnych wyników, który podano w tablicy 45, powinien być oznaczony jako niższy o jeden poziom tak długo, jak średnie odchylenie będzie wykraczać poza dopuszczalne.

Tablica 45. Określenie produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni

| Pojedyncze wyniki Liczba wyników niezgodnych, spośród ostatnich 32 badań | Produkcyjny poziom zgodności (PPZ) |
| --- | --- |
| od 0 do 2 | A |
| od 3 do 6 | B |
| > 6 | C |

W tablicy 46 przedstawiono minimalną częstość badań mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zakładowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 46. Minimalna częstość badań w ramach Zakładowej kontroli produkcji kategorii   Y i Z wg Załącznika A, PN-EN 13108-21

| Mieszanka mineralno-asfaltowa | Kategoria | Częstość badań gotowego wyrobu, w zależności od poziomu PPZ, co |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PPZ A | PPZ B | PPZ C |
| Mieszanki gruboziarniste | Z | 2000 t | 1000 t | 500 t |
| Mieszanki drobnoziarniste i asfalt lany | Y | 1000 t | 500 t | 250 t |

Dodatkowe badania właściwości mieszanek asfaltowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 13108-21, Załącznik D. W tablicy 47 podano kategorie i wynikającą z nich częstość badań.

Tablica 47. Minimalna częstość badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji wg Załącznika D, PN-EN 13108-21

| Mieszanka mineralno-asfaltowa | Poziom PPZ | Częstość badania, co |
| --- | --- | --- |
| Mieszanki gruboziarniste | B | 5000 t |
| Mieszanki drobnoziarniste i asfalt lany | C | 3000 t |

We wszystkich wypadkach próbki do badań powinny zostać przygotowane w taki sam sposób, jak przygotowane zostały próbki użyte we wstępnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczególności powinna zostać użyta ta sama metoda zagęszczania próbek. We wszystkich wypadkach należy zastosować jednakową procedurę badawczą zgodną z tą, jaka była wykorzystana do wstępnej walidacji badania typu. W tablicy 48 przedstawiono zakres badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji.

Tablica 48.	Zakres badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji                      wg Załącznika D, PN-EN 13108-21

| Właściwość | Metoda badania | Typ mieszanki według PN-EN 13108 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC, BBTM, SMA, PA | MA |
| Zawartość wolnych przestrzeni, [%(v/v)] | PN-EN 12697-8 [33] | + | - |
| Gdy jest używany destrukt asfaltowy, badania właściwości odzyskanego lepiszcza | PN-EN 12697-3 PN-EN 12697-4 PN-EN 1426 [21] PN-EN 1427 [22] | + | + |
| Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych | PN-EN 12697-20 | - | + |

Wykaz norm wymienionych w załączniku 1, które nie występują w punkcie 10.2 podstawowego tekstu OST:

| 1. | PN-EN 12697-3 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 3: Odzyskiwanie asfaltu – Wyparka obrotowa |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 12697-4 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 4: Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna do destylacji frakcyjnej |
| 3. | PN-EN 12697-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla |
| 4. | PN-EN 13108-21 | Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa kontrola produkcji |

ZAŁĄCZNIK 2

# WYMAGANE  WŁAŚCIWOŚCI  KRUSZYW wg WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44]

## KRUSZYWO  DO  PODBUDOWY  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy:   kat. - kategoria właściwości;  wsk.- wskaźnik;   Dekl. - deklarowana;     zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC85/20 Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat. G20/17,5; Tolerancja 1) |  |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI50 (wsk. płaskości ≤ 50); lub kat.SI50 (wsk. kształtu ≤ 50) | kat. FI30 (wsk. płaskości ≤ 30); lub kat.SI30 (wsk. kształtu ≤ 30) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C50/30: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 50÷100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0÷30% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; badana na kruszywie 10/14; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA50, tj. wsk. Los Angeles ≤ 50 | kat.LA40, tj. wsk. LA≤40 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | kat. WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania) |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; badana na kruszywie 8/11, 11/16, 8/16; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1367-1 [18] | kat. F4, tj. ubytek masy przy zamrażaniu-odmrażaniu powinien być ≤ 4% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V6,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 6,5% (V/V) |  |  |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita pośredniego D/2 [mm], przy D/d ≥ 4.

2) Dla żużla wielkopiecowego nasiąkliwości nie określa się.

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 i GA85 | GF85 |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2[mm]±20%(m/m);0,063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f10; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 10% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat. Ecs Dekl.; tj. wskaźnik wysypu < 30 |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu         do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 i GA85 |  |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m);D/2 [mm]±20%(m/m);0,063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat. EcsDekl. tj.wskaźnik wysypu < 30 | kat. Ecs30, tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. - rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GA85/20 Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 |  |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 | kat. MBF10, tj. kat. błękitu metylowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI50 (wsk. płaskości ≤ 50); lub kat.SI50 (wsk. kształtu ≤ 50) | kat. FI30 (wsk. płaskości ≤ 30); lub kat.SI30 (wsk. kształtu ≤ 30) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C50/30: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 50÷100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0÷30% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; badana na kruszywie 10/14; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA50, tj. wsk. Los Angeles ≤ 50 | kat.LA40, tj. wsk. LA≤40 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | kat. WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; badana na kruszywie 8/11, 11/16, 8/16; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1367-1, zał.B [18] | kat. F4, tj. ubytek masy przy zamrażaniu-odmrażaniu powinien być ≤ 4% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarn. kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6 rozdz. 8 | kat. Ecs Dekl.; tj. wskaźnik wysy- pu < 30 | kat. Ecs30; tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V6,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 6,5% (V/V) |  |  |

Wymagane właściwości wypełniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz - asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-4 rozdz. 16 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN 196-2  Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

## KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania wg WT-1[63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC85/20 | kat. GC90/20 | GC90/15 |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 i 7 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat. G20/15; Tolerancja 1) | kat.G25/15; Tolerancja2) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI25 (wsk. płaskości ≤ 25); lub kat.SI25 (wsk. kształtu ≤ 25) | kat. FI20 (wsk. płaskości ≤ 20); lub kat.SI20 (wsk. kształtu ≤ 20) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C95/1: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych 30÷100% (m/m), zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 95÷ 100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0÷1% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie badana na kruszywie 10/14; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA30, tj. wsk. Los Angeles ≤ 30 |  | kat. LA25, tj. wsk. LA≤25 |
| Odporność na polerowanie kruszywa; kat. nie niższa niż | PN-EN 1097-8 [17] | kat. PSVDekl.; tj. PSV < 44 | kat. PSVDekl.(≥ 48); tj. PSV ≥ 48 | kat. PSV50; tj. PSV ≥ 50 |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość3) | PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, 9 | kat. WA24 Dekl. (Nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; kat. nie wyższa niż | PN-EN1367-64) | kat. FNaCl7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodnym NaCl powinien być ≤ 7% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 3,5% (V/V) |  |  |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

3) Dla żużla wielkopiecowego nasiąkliwości nie określa się.

4) PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 lub GA85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 i 7) |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania |  |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f10; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 10% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.Ecs Dekl.; tj. wskaźnik wysypu < 30 |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, 9 | kat. WA24 Dekl. (Nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do  D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 lub GA85 |  | kat. GF85 |
|  |  | Uziarnienie mieszanki wg tab. 6 i 7 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5%a)(m/m); D/2 [mm] ±20%; 0,063 [mm] ± 3% |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.Ecs Dekl.; tj.wskaźnikwysypu<30 | kat. Ecs30; tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, 9 | kat. WA24 Dekl. (Nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

a) Nie dotyczy kat. GA85

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziar- nienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

## KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ, WYRÓWNAWCZEJ 
I WZMACNIAJĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Wymagane właściwości kruszywa grubego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] I PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC85/20 Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 5 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat. G20/17,5; Tolerancja 1) | kat.G20/15; Tolerancja2) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI35 (wsk. płaskości ≤ 35); lub kat.SI35 (wsk. kształtu ≤ 35) | kat. FI25 (wsk. płaskości ≤ 25); lub kat.SI25 (wsk. kształtu ≤ 25) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C50/10; zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 50÷100% (m/m), całkowicie zaokrąglonych 0÷10% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1097-2 [11] | kat.LA35, tj. wsk. Los Angeles ≤ 35 | kat. LA30, tj. wsk. LA≤30 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość3) | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8, 9[15] | WA24 Dekl.; (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości wg Inżyniera |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność badana na kruszywie 8/11, 11/16, 8/16; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1367-1, [18] | kat. F2, tj. ubytek masy przy zamrażaniu-odmrażaniu powinien być ≤ 2% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 3,5% (V/V) |  |  |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita pośredniego D/2 [mm], przy D/d ≥ 4.

2) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

3) Dla żużla wielkopiecowego nasiąkliwości nie określa się.

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu  do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 |  | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat.GF85 i GA85 |  | GF85 |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki wg tab. 5 |  |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20%(m/m);0,063 mm ± 3% (m/m) |  |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f10; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 10% (m/m) |  |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.Ecs Dekl.; tj. wskaźnik wysypu < 30 |  |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | kat. WA24 Dekl.; (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |  |

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat.GF85 lub GA85 Uziarnienie mieszanki wg tab. 5 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m);0, 063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16 % (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.Ecs Dekl.; tj. wskaźnik wysypu < 30 | Ecs30; tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | kat. WA24 Dekl.; (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN 196-2  Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

## KRUSZYWA DO NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI (WARSTWA WIĄŻĄCA I  PODBUDOWA)

Wymagane właściwości kruszywa grubego do nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC85/20 Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 3 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat. G20/17,5; Tolerancja 1) |  |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI50 (wsk. płaskości ≤ 50); lub kat.SI50 (wsk. kształtu ≤ 50) | kat. FI30 (wsk. płaskości ≤ 30); lub kat.SI30 (wsk. kształtu ≤ 30) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C50/30: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 50÷100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0÷30% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; badana na kruszywie 10/14; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA50, tj. wsk. Los Angeles ≤ 50 | kat.LA40, tj. wsk. LA≤40 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | kat. WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania) |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; badana na kruszywie 8/11, 11/16, 8/16; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1367-1 [18] | kat. F4, tj. ubytek masy przy zamrażaniu-odmrażaniu powinien być ≤ 4% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V6,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 6,5% (V/V) |  |  |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita pośredniego D/2 [mm], przy D/d ≥ 4.

2) Dla żużla wielkopiecowego nasiąkliwości nie określa się.

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 i GA85 | GF85 |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 3 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m); 0,063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f10; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 10% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat. Ecs Dekl.; tj. wskaźnik wysypu < 30 |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤  8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 |  | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 i GA85 |  |  |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 3 |  |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m); 0,063 mm ± 3% (m/m) |  |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat. EcsDekl. tj.wskaźnik wysypu < 30 | kat. Ecs30, tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |  |

Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. - rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GA85/20 Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 3 |  |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 | kat. MBF10, tj. kat. błękitu metylowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI50 (wsk. płaskości ≤ 50); lub kat.SI50 (wsk. kształtu ≤ 50) | kat. FI30 (wsk. płaskości ≤ 30); lub kat.SI30 (wsk. kształtu ≤ 30) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C50/30: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 50÷100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0÷30% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; badana na kruszywie 10/14; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA50, tj. wsk. Los Angeles ≤ 50 | kat.LA40, tj. wsk. LA≤40 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 | kat. WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; badana na kruszywie 8/11, 11/16, 8/16; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1367-1 [18] | kat. F4, tj. ubytek masy przy zamrażaniu-odmrażaniu powinien być ≤ 4% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarn. kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6 rozdz. 8 | kat. Ecs Dekl.; tj. wskaźnik wysy- pu < 30 | kat. Ecs30; tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V6,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 6,5% (V/V) |  |  |

Wymagane właściwości wypełniacza do nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-4 rozdz. 16 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

## KRUSZYWO DO  ASFALTU LANEGO

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1[63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC85/20 | kat. GC90/15 |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat. G20/15; Tolerancja 1) | kat.G25/15; Tolerancja2) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI25 (wsk. płaskości ≤ 25); lub kat.SI25 (wsk. kształtu ≤ 25) | kat. FI20 (wsk. płaskości ≤ 20); lub kat.SI20 (wsk. kształtu ≤ 20) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C95/1: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych 30÷100% (m/m), zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 95÷ 100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0÷1% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA30, tj. wsk. Los Angeles ≤ 30 |  | kat. LA25, tj. wsk. LA≤25 |
| Odporność na polerowanie kruszywa; kat. nie niższa niż3) | PN-EN 1097-8 [17] | kat. PSVDekl.; tj. odporność na polerow. <44 | kat. PSV50; tj. odporność na polerowanie ≥ 50 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8, 9[15] | kat.WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; kat. nie wyższa niż | PN-EN1367-6 4) | kat. FNaCl7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodnym NaCl powinien być ≤ 7% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 3,5% (V/V) |  |  |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

3) Dotyczy warstwy ścieralnej

4) PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 i GA85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6) |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m); 0,063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f10; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 10% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłu; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.EcsDekl.; tj. wskaźnik wysypu < 30 |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9[15] | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości wg Inżyniera |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 i GA85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6) |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m); 0,063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłu; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.Ecs30.; tj. wskaźnik wysypu ≥30 |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9[15] | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości wg Inżyniera |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania wg WT-1i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-4 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN 196-2  Metody badań cementu - Analiza chemiczna cementu.

## KRUSZYWO DO  ASFALTU POROWATEGO

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu porowatego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |
|  |  | KR4 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC90/15 Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 4 |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat.G25/15; Tolerancja1) |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI20 (wsk. płaskości ≤ 20); lub kat.SI20 (wsk. kształtu ≤ 20) |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. C100/0: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych 90÷100% (m/m), zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0% (m/m) |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; kat. nie niższa niż | PN-EN 1097-2 [11] | kat.LA20, tj. wsk. LA ≤ 20 |
| Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej;2) kat. nie niższa niż | PN-EN 1097-8 [17] | kat. PSVDekl. nie mniej niż 54 ; tj. PSV ≥ 54 |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |
| Mrozoodporność; kat. nie wyższa niż | PN-EN1367-63) | kat. FNaCl7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodnym NaCl powinien być ≤ 7% (m/m) |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 3,5% (V/V) |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2) Nie dotyczy warstwy ścieralnej.

3) PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

Wymagane właściwości kruszywa drobnego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu porowatego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |
|  |  | KR4÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 Uziarnienie mieszanki wg tab. 4 |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m); 0,063 mm ± 3% (m/m) |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |
| Kanciastość kruszywa drobnego; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat. Ecs30; tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu porowatego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-4 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

## KRUSZYWO DO MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC85/20 | kat. GC90/15 |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat. G20/15; Tolerancja 1) | kat.G25/15; Tolerancja2) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI25 (wsk. płaskości ≤ 25); lub kat.SI25 (wsk. kształtu ≤ 25) | kat. FI20 (wsk. płaskości ≤ 20); lub kat.SI20 (wsk. kształtu ≤ 20) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C100/0: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych 90÷100% (m/m), zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; kat. nie niższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA30, tj. wsk. Los Angeles ≤ 30 |  | kat. LA25, tj. wsk. LA≤25 |
| Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa); kat. nie niższa niż | PN-EN 1097-8 [17] | kat. PSVDekl.<44 | kat. PSVDekl. 48; tj. ≥ 48 | kat. PSV50 ≥ 50 |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1367-1 [18] | kat. FNaCl7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodnym NaCl powinien być ≤ 7% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 3,5% (V/V) |  |  |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej  z mieszanki SMA

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 |  | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 Uziarnienie mieszanki wg tab. 6 |  |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania |  | kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m); 0,063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.Ecs Dekl.; tj.wskaźnik wysypu < 30 | kat. Ecs30; tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania) Max. wartość nasiąkliwości wg Inżyniera |  |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |  |

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45%(V/V),a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-4 rozdz. 16 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN  196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

## KRUSZYWO DO BETONU ASFALTOWEGO DO BARDZO CIENKICH WARSTW (Z MIESZANKI BBTM)

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki BBTM

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. GC85/20 | kat. GC90/15 |  |
|  |  | Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 4 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. | - | kat. G20/15; Tolerancja 1) | kat.G25/15; Tolerancja2) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) |  |  |
| Kształt kruszywa; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-3 [5] lub PN-EN 933-4 [6] | kat. FI25 (wsk. płaskości ≤ 25); lub kat.SI25 (wsk. kształtu ≤ 25) | kat. FI20 (wsk. płaskości ≤ 20); lub kat.SI20 (wsk. kształtu ≤ 20) |  |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-5 [7] | kat. CDekl. : zawar tość ziaren całko- wicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych <50%(m/m) a ziaren całkowicie zaokrąglonych >30%(m/m) | kat. C100/0: zawartość ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych 90÷100% (m/m), zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, przekruszonych lub łamanych 100% (m/m), a ziaren całkowicie zaokrąglonych 0% (m/m) |  |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie; kat. nie niższa niż | PN-EN 1097-2 rozdz. 5 [11] | kat.LA30, tj. wsk. Los Angeles ≤ 30 |  | kat. LA25, tj. wsk. LA≤25 |
| Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa); kat. nie niższa niż | PN-EN 1097-8 [17] | kat. PSVDekl.<44 | kat. PSVDekl. 48; tj. ≥ 48 | kat. PSV50 ≥ 50 |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz.7,8,9 [15] | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość nasiąkliwości ustala Inżynier |  |  |
| Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 [12] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1367-1 [18] | kat. FNaCl7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodnym NaCl powinien być ≤ 7% (m/m) |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu; wymagana kat. | PN-EN 1367-3 [19] | kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% |  |  |
| Skład chemiczny | PN-EN 932-3 [3] | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisu petrograficznego |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p.14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.1 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem | PN-EN 1744-1 p. 19.2 [24] | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 19.3 [24] | kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 3,5% (V/V) |  |  |

1) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2) Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej  z mieszanki BBTM

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości kruszywa | Metoda badania | Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |
|  |  | KR1÷KR2 | KR3÷KR4 | KR5÷KR6 |
| Uziarnienie; wymagana kat. | PN-EN 933-1 [4] | kat. GF85 Uziarnienie mieszanki wg tab. 4 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat. | - | kat.GTCNR; tj. brak wymagania | kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] ±20% (m/m); 0,063 mm ± 3% (m/m) |  |
| Zawartość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-1 [4] | kat. f16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 16% (m/m) |  |  |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN=EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego; kat. nie niższa niż | PN-EN 933-6, rozdz. 8 [8] | kat.Ecs Dekl.; tj.wskaźnik wysypu < 30 | kat. Ecs30; tj. wskaźnik wysypu ≥ 30 |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8, 9 [15] | WA24 Dekl. (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 24 h zanurzania) Max. wartość nasiąkliwości wg Inżyniera |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-1, p. 14.2 [24] | kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) |  |  |

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki BBTM

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana

| Właściwości wypełniacza | Metoda badania | Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kategorie ruchu KR1÷KR6 |  |  |
| Uziarnienie | PN-EN 933-10 [10] | Sito #[mm] | Przesiew, % (m/m) |  |
|  |  |  | Ogólny zakres dla poszczególnych wyników | Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta |
|  |  | 2 0,125 0,063 | 100 od 85 do 100 od 70 do 100 | - 10 10 |
| Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż | PN-EN 933-9 [9] | kat. MBF10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 10 g/kg |  |  |
| Zawartość wody; nie wyższa niż | PN-EN 1097-5 [14] | 1% (m/m) |  |  |
| Gęstość ziaren | PN-EN 1097-7 [16] | deklarowana przez producenta |  |  |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu; wymagana kat. | PN-EN 1097-4 [13] | kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4% (V/V) |  |  |
| Przyrost temperatury mięknienia; wymagana kat. | PN-EN 13179-1 [48] | kat. ΔR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C |  |  |
| Rozpuszczalność w wodzie; kat. nie wyższa niż | PN-EN 1744-4 rozdz. 16 [25] | kat. WS10; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie ≤ 10 % (m/m) |  |  |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym; kat. nie niższa niż | PN-EN 196-21) | kat. CC70; tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) |  |  |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kat. | PN-EN 459-2 [2] | kat. Ka Dekl.; tj. zawartość wodorotlenku wapnia Ka Dekl. < 10% (m/m) |  |  |
| „Liczba asfaltowa”; wymagana kat. | PN-EN 13179-2 [49] | kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana” |  |  |

1) PN-EN  196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

ZAŁĄCZNIK III

# WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  
KATIONOWYCH  EMULSJI  ASFALTOWYCH (wg [66])

Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych

stosowanych do złączania warstw nawierzchni [66]

| Wymagania techniczne | Metoda badań według normy |  | Jednostka | C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM |  |  | C60 B5 ZM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Klasa | Zakres wartości |  | Klasa | Zakres wartości |  |
| Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 [46] |  | - | 3 lub 4 | 50 do 100 lub 70 do 130 |  | 5 | 120 do 180 |  |
| Zawartość lepiszcza | PN-EN 1428 [23] |  | %(m/m) | 5 | 58 do 62a) |  | 6 | 58 do 62a) |  |
| Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40°C | PN-EN 12846 [41] |  | s | 1 | TBRb) |  | 1 | TBRb) |  |
| Pozostałość na sicie 0,5 mm | PN-EN 1429 [24] |  | %(m/m) | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
| Trwałość po 7 dniach maga-zynowania | PN-EN 1429 [24] |  | %(m/m) | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
| Sedymentacja | PN-EN 12847 [42] |  | %(m/m) | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
| Adhezjac) | PN-EN 13614 [56] |  | % pokrycia powierz-chni | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
|  | WT-3 [66] załącznik 2 |  |  | 2 | ≥ 75 |  | 2 | ≥ 75 |  |
| pH emulsji | PN-EN 12850 [43] |  |  | - | ≥ 3,5d) |  | - | ≥ 3,5d) |  |
| Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penetracja w 25°C |  | PN-EN 1426 [21] | 0,1 mm | 3 |  | ≤ 100e) | 3 |  | ≤ 100e) |
| a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m). b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie. c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne. e) Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego; dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,

stosowanych do złączania warstw nawierzchni [66]

| Wymagania techniczne | Metoda badań według normy |  | Jednostka | C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM |  |  | C60 BP5 ZM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Klasa | Zakres wartości |  | Klasa | Zakres wartości |  |
| Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 [46] |  | - | 3 lub 4 | 50 do 100 lub 70 do 130 |  | 5 | 120 do 180 |  |
| Zawartość lepiszcza | PN-EN 1428 [23] |  | %(m/m) | 5 | 58 do 62a) |  | 6 | 58 do 62a) |  |
| Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40°C | PN-EN 12846 [41] |  | s | 1 | TBRb) |  | 1 | TBRb) |  |
| Pozostałość na sicie 0,5 mm | PN-EN 1429 [24] |  | %(m/m) | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
| Trwałość po 7 dniach maga-zynowania | PN-EN 1429 [24] |  | %(m/m) | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
| Sedymentacja | PN-EN 12847 [42] |  | %(m/m) | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
| Adhezjac) | PN-EN 13614 [56] |  | % pokrycia powierz-chni | 1 | TBR |  | 1 | TBR |  |
|  | WT-3 [66] załącznik 2 |  |  | 2 | ≥ 75 |  | 2 | ≥ 75 |  |
| pH emulsji | PN-EN 12850 [43] |  |  | - | ≥ 3,5d) |  | - | ≥ 3,5d) |  |
| Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penetracja w 25°C |  | PN-EN 1426 [21] | 0,1 mm | 3 |  | ≤ 100e) | 3 |  | ≤ 100e) |
| Temperatura mięknienia |  | PN-EN 1427 [22] | °C | 4 |  | ≥ 43 | 4 |  | ≥ 43 |
| Nawrót spręży-sty w 25°C |  | PN-EN 13398 [51] | % | 4 |  | ≥ 50 | 4 |  | ≥ 50 |
| a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m). b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie. c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK 4

# INSTRUKCJA BADAWCZA: OKREŚLANIE ODPORNOŚCI PRÓBEK MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH NA DZIAŁANIE WODY I MROZU

## 1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu określanie odporności próbek mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu.

## 2. Normy powołane

Instrukcję badawczą opracowano na podstawie norm:

- PN-EN 12697-12:2008 [35] Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę,

- AASHTO T 289-89 „Resistance of Compacted Bituminous Mixture to Moisture Induced Damage” (procedura zamrażania),

- Normy serii PN-EN 12697 [32÷40].

## 3. Zasada metody

Zestaw próbek dzieli się na dwie równe części i kondycjonuje. Połowę próbek przechowuje się w temperaturze pokojowej, bez dodatkowego kondycjonowania (tzw. „zestaw suchy”). Drugą połowę próbek (tzw. „zestaw mokry”) kondycjonuje się w wodzie, w podwyższonej temperaturze, a następnie zamraża i ponownie kondycjonuje w wodzie. Po kondycjonowaniu określana jest wytrzymałość na rozciąganie pośrednie wszystkich próbek zgodnie z normą PN-EN 12697-23. Następnie określa się wyrażony procentowo stosunek wytrzymałości na rozciąganie pośrednie uzyskanych na próbkach z „zestawu mokrego” do wytrzymałości próbek z „zestawu suchego”.

## 4. Aparatura i wyposażenie pomocnicze

Operator (laborant) przed rozpoczęciem badania powinien sprawdzić, czy sprzęt laboratoryjny wykorzystywany przy badaniu zaopatrzony jest w aktualne świadectwa wzorcowania, ewentualnie sprawdzić go zgodnie z procedurą sprawdzania (gdy wzorcowanie nie jest możliwe).

Do określania odporności na działanie wody i mrozu wymagany jest następujący sprzęt:

- prasa wytrzymałościowa, typu Marshalla, zgodnie z normą PN-EN 12697-34,

- przystawka do badania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie (średnica próbek           100 mm lub 150 mm),

- aparatura próżniowa (pompa, próżniomierz itp.), za pomocą której możliwe jest uzyskanie w zbiorniku próżniowym (komorze, suszarce próżniowej itp.), ciśnienia bezwzględnego (6,7 ± 0,3) kPa w ciągu (10 ± 1) minut i utrzymania takiego ciśnienia w czasie (30 ± 5) minut,

- zbiornik próżniowy (komora, suszarka próżniowa itp.) z perforowaną półką umieszczoną na dnie zbiornika,

- łaźnia wodna z kontrolą termostatyczną, w której można utrzymać temperaturę kondycjonowania (25 ± 2) °C, (40 ± 1) °C i (60 ± 1) °C w otoczeniu próbki; łaźnia powinna być wyposażona w perforowaną półkę umieszczoną na podkładkach na dnie łaźni; pojemność łaźni powinna być taka, aby górne powierzchnie przechowywanych próbek znajdowały się co najmniej 20 mm poniżej poziomu wody,

- komora termoizolacyjna (opcjonalnie) z kontrolą termostatyczną, w której można utrzymać temperaturę (25 ± 2) °C w otoczeniu próbki,

- komora chłodnicza, w której można utrzymać temperaturę (-18 ± 3) °C,

- waga oraz inny sprzęt potrzebny do określenia gęstości objętościowej zgodnie z normą PN-EN 12697-6 [32],

- suwmiarka lub inne urządzenie do określenia wymiarów próbki zgodnie z normą PN-EN 12697-29,

- woda destylowana,

- strzykawka z podziałką (lub inne urządzenie) umożliwiające dozowanie (10 ± 1 ml) wody,

- torebki plastikowe dopasowane do wielkości pojedynczej próbki,

- folia typu „stretch”.

## 5. Przygotowanie próbek

a. Ilość i wymiary próbek

Do określenia odporności na działanie wody i mrozu należy przygotować co najmniej sześć próbek cylindrycznych. Próbki powinny być symetryczne i o równych bokach. Próbki powinny być o średnicy (100 ± 3) mm, wykonane w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z normą PN-EN 12697-31. Próbki z nawierzchni powinny być odwiercone zgodnie z PN-EN 12697-27 [39].

b. Wykonanie próbek

Próbki powinny być zagęszczone, stosując metodę zagęszczania przez ubijanie (PN-EN 12697-30) : 2 × 35 uderzeń.

Po wykonaniu próbek należy określić wymiary i gęstość objętościową według PN-EN 12697-29 i PN-EN 12697-6 [32]. Zestaw próbek należy podzielić na dwie równe części: „zestaw mokry” i „zestaw suchy”, o zbliżonych średnich wysokościach i gęstościach objętościowych. Różnica między średnimi wysokościami nie powinna być większa niż 5 mm. Różnica między średnimi gęstościami objętościowymi nie powinna być większa niż 15 kg/m3.

Próbki należy przygotować w możliwie krótkim czasie, nie dłuższym niż jeden tydzień. Należy zapewnić co najmniej 16 godzinne pielęgnowanie próbek przed rozpoczęciem procedury kondycjonowania, polegające na przechowywaniu próbek z obu zestawów na płaskiej powierzchni w temperaturze pokojowej (20 ± 5) °C.

c. Kondycjonowanie próbek

Zestaw suchy

Kondycjonowanie próbek z „zestawu suchego” polega na przechowaniu ich na płaskiej powierzchni w temperaturze pokojowej (20 ± 5) °C.

Zestaw mokry

Kondycjonowanie próbek z „zestawu mokrego” rozpoczyna się od umieszczenia ich na perforowanej półce w zbiorniku próżniowym (komorze, suszarce próżniowej itp.) wypełnionym wodą destylowaną o temperaturze (20 ± 5) °C. Górne powierzchnie próbek po zanurzeniu powinny znajdować się co najmniej 20 mm poniżej poziomu wody. Uruchomić aparaturę próżniową i uzyskać ciśnienie bezwzględne (6,7 ± 0,3) kPa w ciągu (10 ± 1) minut (6,7 kPa odpowiada w przybliżeniu 50 mm Hg). Aby uniknąć uszkodzenia próbki, ciśnienie należy obniżać powoli i równomiernie. Utrzymywać zadane ciśnienie przez okres (30 ± 5) minut, a następnie podwyższać powoli i równomiernie do poziomu ciśnienia atmosferycznego. Pozostawić próbki zanurzone w wodzie na kolejne (30 ± 5) minut. Po wyjęciu z wody zmierzyć wymiary próbek zgodnie z normą PN-EN 12697-29 i obliczyć objętość próbek. Należy odrzucić próbki, które zwiększyły swoją objętość o więcej niż 2 %.

Umieścić próbki z „zestawu mokrego” w łaźni wodnej o temperaturze (40 ± 1) °C na okres od 68 do 72 godzin. Temperatura kondycjonowania próbek w wodzie powinna zostać obniżona do (30 ± 1) °C, jeżeli zastosowano asfalt rodzaju 100/150 lub miększy, zgodnie z normą EN 1426.

Po wyjęciu z łaźni wodnej, unikając nadmiernego ociekania wody, próbki ściśle owinąć folią typu „stretch”. Każdą owiniętą próbkę umieścić w torbie plastikowej zawierającej (10 ± 1) ml wody (odmierzonej przy użyciu strzykawki lub innego urządzenia) i szczelnie zamknąć. Plastikowe torby z próbkami umieścić w komorze chłodniczej w temperaturze (-18 ± 3) °C i przechowywać minimum 16 godzin, licząc czas od momentu, gdy zamrażarka z próbkami osiągnie tę temperaturę.

Po wyjęciu próbek z zamrażarki umieścić je w łaźni z wodą o temperaturze (60 ± 1) °C. Wkrótce po umieszczeniu próbek w łaźni wodnej i rozmrożeniu opakowania, wyjąć je z plastikowej torebki i zdjąć z nich folię typu „stretch” najszybciej, jak to jest możliwe i ponownie umieścić w łaźni wodnej. Próbki przechowywać w łaźni wodnej przez (24 ± 1) h, licząc od momentu pierwszego włożenia do łaźni po przechowywaniu w komorze chłodniczej.

## 6. Procedura badawcza

Doprowadzić oba zestawy próbek do temperatury badania (25± 2) °C. Próbki z „zestawu suchego” termostatować w warunkach powietrzno-suchych (w łaźni wodnej, ale izolowane od wody torebką z cienkiej folii lub w komorze powietrznej). Próbki z „zestawu mokrego” termostatować w wodzie (w łaźni wodnej lub w szczelnej, miękkiej plastikowej torebce wypełnionej wodą lub wodoszczelnym naczyniu wypełnionym wodą, wstawionym do komory powietrznej).

Próbki należy przechowywać w łaźni wodnej lub w komorze powietrznej przez co najmniej 2 godziny. W przypadku korzystania z komory powietrznej należy razem z próbkami umieścić dodatkową próbkę z wprowadzonym w nią czujnikiem temperatury.

Osuszyć mokre próbki ręcznikiem i określić wytrzymałość próbek na rozciąganie pośrednie według PN-EN 12697-23. Badanie powinno być przeprowadzone w ciągu               1 minuty od wyciągnięcia próbki z wody.

## 7. Obliczenia

Obliczyć wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITSR według wzoru:

ITSR = 100 × ITSwITSd

w którym:

ITSR	wskaźnik wytrzymałości próbki na rozciąganie pośrednie, w procentach (%),

ITSw	średnia wytrzymałość oznaczona dla grupy próbek mokrych, zaokrąglona do liczby całkowitej, wyrażona w (kPa),

ITSd	średnia wytrzymałość wyznaczona dla grupy próbek suchych, zaokrąglona do liczby całkowitej, wyrażona w (kPa).

Wykaz norm wymienionych w załączniku 4, które nie występują w punkcie 10.2 podstawowego tekstu OST:

- AASHTO T 283-89 Resistance of compacted bituminous mixture to moisture induced damage (Odporność zagęszczonych mieszanek asfaltowych na uszkodzenia spowodowane wodą)

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

- PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych

- PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

- PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie

- PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 34: Badanie Marshalla