| nazwa elementu projektu budowlanego: | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |
| branża: | ARCHITEKTURA |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 10 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.251 Pruszków 09 251 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
45321000-3 – Izolacja cieplna
45443000-4 – Roboty elewacyjne
45410000-4 – Tynkowanie
45262300-4 – Roboty betonowe
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 – Roboty malarskie
45421131-1 – Instalowanie drzwi
45421132-8 – Instalowanie okien
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników
45262300-4 – Roboty betonowe
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45421131-1 – Instalowanie drzwi
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań
 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 45262310-7 – Zbrojenie
 71355000-1 – Usługi pomiarowe

ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE	3

ST-02 OCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH – SYSTEM ETICS	6

ST-03 OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ	10

ST-04 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	14

ST-05 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH	18

ST-06 ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO	22

ST-07 OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY ZEWNĘTRZNE	30

ST-08 WYKONANIE OPASKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH PRZY ŚCIANACH SZCZYTOWYCH	33

ST-09 PODBICIE FUNDAMENTÓW	38

ST-10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE	43

# ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE

CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży budowlanej realizowanych w ramach zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową (PAB i PT).

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-01 obowiązują dla wszystkich Specyfikacji Szczegółowych (ST-02 do ST-09).

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje roboty budowlane związane z:

- wykonaniem systemu ocieplenia ścian zewnętrznych,

- ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją,

- wymianą stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonaniem robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- wykonaniem obróbek blacharskich,

- robotami przygotowawczymi i porządkowymi.

### 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji określenia oznaczają:

- Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o..

- Inwestor - Gmina Miasto Pruszków

- Wykonawca – podmiot realizujący roboty na podstawie umowy.

- Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Zamawiającego.

- Roboty zanikające – roboty ulegające zakryciu w dalszym procesie budowy.

- Dokumentacja projektowa – PAB i PT wraz z rysunkami i opisami.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- jakość robót,

- zgodność z dokumentacją projektową,

- zgodność z STWiOR,

- przestrzeganie przepisów prawa budowlanego,

- bezpieczeństwo osób trzecich,

- zabezpieczenie mienia.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

## 2. MATERIAŁY

2.1. Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Deklaracje Właściwości Użytkowych,

- oznakowanie CE lub znak budowlany,

- wymagane aprobaty techniczne.

2.2. Materiały niezgodne z wymaganiami podlegają usunięciu z terenu budowy.
2.3. Składowanie materiałów musi zapewniać ochronę przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

## 3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt używany do realizacji robót musi być sprawny technicznie i dopuszczony do użytkowania.
3.2. Rusztowania muszą posiadać odbiór techniczny.

## 4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
4.2. Drogi dojazdowe należy utrzymywać w czystości.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą STWiOR.
5.2. Roboty zanikające podlegają obowiązkowemu odbiorowi przed zakryciem.
5.3. Niedopuszczalne jest zakrycie robót bez potwierdzenia odbioru przez Inspektora Nadzoru.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wykonawca prowadzi kontrolę jakości robót.
6.2. Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli w każdym czasie.
6.3. Wyniki badań należy dokumentować.

## 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Obmiar ma charakter pomocniczy.
7.2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiory robót zanikających.
8.2. Odbiory częściowe.
8.3. Odbiór końcowy.

Warunkiem odbioru końcowego jest:

- zgodność robót z dokumentacją,

- brak wad istotnych,

- komplet dokumentów jakościowych.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena ryczałtowa obejmuje:

- robociznę,

- materiały,

- sprzęt,

- transport,

- roboty pomocnicze,

- zabezpieczenia.

9.2. Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót uważa się za wliczone w cenę ryczałtową.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane

- Warunki Techniczne

- PN-EN dotyczące wyrobów budowlanych

# ST-02 OCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH – SYSTEM ETICS

CPV:
 45321000-3 – Izolacja cieplna
 45443000-4 – Roboty elewacyjne
 45410000-4 – Tynkowanie

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem systemu ocieplenia ścian szczytowych budynku w technologii ETICS z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego.

### 1.2. Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje:

- zabezpieczenie terenu robót,

- demontaż istniejącego ocieplenia wraz z utylizacją,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie prób przyczepności,

- montaż płyt izolacyjnych z wełny mineralnej,

- mocowanie mechaniczne,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wzmocnień narożników i ościeży,

- wykonanie warstwy wykończeniowej (tynk cienkowarstwowy),

- wykonanie obróbek przy otworach,

- uporządkowanie terenu.

### 1.3. Określenia podstawowe

- ETICS – bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych,

- Warstwa zbrojąca – zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką,

- Kołek montażowy – mechaniczny element mocujący płyty izolacyjne.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- instrukcją producenta systemu,

- zasadami wiedzy technicznej,

- niniejszą STWiOR.
Niedopuszczalne jest łączenie elementów różnych systemów ETICS.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Płyty izolacyjne

- Wełna mineralna grubości 14 cm,

- Wełna mineralna grubości 3 cm,

- Płyta XPS grubości 14 cm,

- Współczynnik λ ≤ 0,034 W/mK

- Klasa reakcji na ogień A1,

- Gęstość i wytrzymałość zgodna z wymaganiami systemowymi.

### 2.2. Zaprawa klejowa i zbrojąca

- Systemowa, kompatybilna z izolacją,

- Odporna na warunki atmosferyczne.

### 2.3. Siatka zbrojąca

- Z włókna szklanego,

- Gramatura min. 145 g/m²,

- Odporna na alkalia.

### 2.4. Łączniki mechaniczne

- Ilość: 6–8 szt./m²,

- W strefach narożnych: 8–10 szt./m²,

- Długość dostosowana do podłoża.

### 2.5. Tynk cienkowarstwowy

- Silikatowo-silikonowy,

- Paroprzepuszczalny,

- Odporny na zabrudzenia.

## 3. SPRZĘT

- Rusztowania systemowe,

- Mieszarki do zapraw,

- Pacy stalowe i z tworzywa,

- Narzędzia do cięcia izolacji.
Rusztowania muszą posiadać aktualny odbiór techniczny.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być:

- nośne,

- suche,

- wolne od pyłu i tłuszczów,

- bez luźnych fragmentów.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać próby przyczepności (min. 0,08 MPa).

### 5.2. Montaż izolacji

- Płyty układać mijankowo,

- Klejenie metodą obwodowo-punktową,

- Szczeliny między płytami niedopuszczalne.

### 5.3. Mocowanie mechaniczne

- Po związaniu zaprawy,

- Zgodnie z projektem i instrukcją producenta,

- Talerzyki zagłębione i zaszpachlowane.

### 5.4. Warstwa zbrojona

- Nałożyć zaprawę,

- Zatopić siatkę z zakładem min. 10 cm,

- W narożach zastosować dodatkowe wzmocnienia.

### 5.5. Wyprawa tynkarska

- Nakładać po pełnym wyschnięciu warstwy zbrojonej,

- Równość powierzchni ≤ 3 mm / 2 m,

- Roboty prowadzić przy temperaturze +5°C do +25°C.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- nośność podłoża,

- jakość klejenia,

- liczba i rozmieszczenie kołków,

- równość powierzchni,

- brak spękań i odspojeń.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m² wykonanego ocieplenia.
 Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie równości,

- kontrolę przyczepności,

- ocenę estetyki wykonania.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- demontaż starego ocieplenia,

- dostawę materiałów,

- montaż,

- rusztowania,

- obróbki,

- utylizację odpadów.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13162

- PN-EN 13499

- Warunki Techniczne

# ST-03 OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

CPV: 45321000-3 – Izolacja cieplna

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji cieplnej stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Celem robót jest poprawa parametrów cieplnych przegrody poziomej zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- przygotowanie podłoża stropu,

- wykonanie paroizolacji,

- wykonanie warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej,

- uszczelnienie przejść instalacyjnych,

- eliminację mostków termicznych,

- wykonanie podłogi technicznej,

- uporządkowanie miejsca robót.
Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Paroizolacja – warstwa o wysokim oporze dyfuzyjnym, ograniczająca migrację pary wodnej.

- Mostek termiczny – lokalne zaburzenie ciągłości izolacji cieplnej powodujące zwiększoną stratę ciepła.

- Podłoga techniczna – konstrukcja umożliwiająca dojście serwisowe.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest pozostawienie przerw w izolacji lub nieszczelności paroizolacji.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Paroizolacja

- równoważna grubość powietrza Sd ≥ 75 m,

- odporna na rozdarcie,

- kompatybilne taśmy systemowe,

- masy uszczelniające do przejść instalacyjnych.

### 2.2. Izolacja cieplna

- wełna mineralna grubości 22 cm,

- λ ≤ 0,040 W/mK,

- klasa reakcji na ogień A1,

- stabilność wymiarowa zgodnie z PN-EN 13162,

- odporność na osiadanie.

### 2.3. Materiały pomocnicze

- taśmy uszczelniające,

- listwy dystansowe,

- łączniki mechaniczne (jeżeli wymagane),

- elementy podłogi technicznej (płyty OSB3 min. 22 mm, legary C24).

## 3. SPRZĘT

- narzędzia do cięcia wełny,

- zszywacze i narzędzia montażowe,

- elektronarzędzia do montażu podłogi technicznej,

- oświetlenie tymczasowe.

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed:

- zawilgoceniem,

- uszkodzeniami mechanicznymi,

- Zabrudzeniem.
Składować w suchym miejscu.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże stropu należy:

- oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń,

- usunąć luźne elementy,

- sprawdzić stan techniczny.

Ubytki mogące wpływać na szczelność paroizolacji należy naprawić.

### 5.2. Wykonanie paroizolacji

- układać z zakładem min. 10 cm,

- zakłady szczelnie sklejać taśmą systemową,

- połączenia ze ścianami wykonać szczelnie,

- wszystkie przejścia instalacyjne uszczelnić masą systemową.
Niedopuszczalne są nieszczelności i perforacje.

### 5.3. Wykonanie izolacji cieplnej

- układać szczelnie, bez przerw,

- zachować ciągłość przy kominach i ścianach,

- dopasować materiał w trudno dostępnych miejscach,

- nie dopuszczać do kompresji przekraczającej 10% grubości.

### 5.4. Eliminacja mostków termicznych

Szczególną uwagę zwrócić na:

- wieńce,

- połączenia ze ścianami szczytowymi,

- strefy przy kominach,

- przejścia instalacyjne.

### 5.5. Podłoga techniczna (jeżeli przewidziana)

- montaż na legarach,

- zachowanie dylatacji przy ścianach,

- zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń,

- brak punktowego nacisku na izolację.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- szczelność paroizolacji,

- ciągłość izolacji,

- grubość warstwy,

- brak mostków termicznych,

- poprawność wykonania podłogi technicznej.
Roboty podlegają odbiorowi przed zakryciem.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m² wykonanej izolacji cieplnej.
Obmiar ma charakter pomocniczy – wynagrodzenie ryczałtowe.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- sprawdzenie grubości izolacji,

- sprawdzenie szczelności paroizolacji.
Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją projektową i STWiOR.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- dostawę materiałów,

- transport,

- montaż,

- uszczelnienia,

- roboty pomocnicze,

- uporządkowanie miejsca robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13162

- Warunki Techniczne 2026

- Prawo budowlane

# ST-04 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CPV: 45421131-1 – Instalowanie drzwi

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz montażu nowych drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Roboty należy wykonać w sposób zapewniający szczelność powietrzną, właściwą izolacyjność cieplną oraz trwałość połączenia stolarki z przegrodą budowlaną.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- demontaż skrzydła drzwiowego,

- demontaż ościeżnicy wraz z elementami mocującymi,

- usunięcie materiałów uszczelniających,

- przygotowanie otworu montażowego,

- montaż nowej ościeżnicy,

- montaż skrzydła drzwiowego,

- wykonanie montażu warstwowego,

- wykonanie obróbek wewnętrznych i zewnętrznych,

- regulację okuć,

- uporządkowanie miejsca robót.
Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Montaż warstwowy – montaż stolarki z zastosowaniem trzech warstw uszczelnienia: wewnętrznej (paroszczelnej), środkowej (termoizolacyjnej) oraz zewnętrznej (paroprzepuszczalnej).

- Ościeże – powierzchnia przegrody budowlanej przeznaczona do osadzenia stolarki.

- Szczelina montażowa – przestrzeń między ościeżnicą a przegrodą.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- instrukcją producenta drzwi,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest montowanie drzwi w sposób powodujący powstanie mostków termicznych lub nieszczelności powietrznych.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Drzwi zewnętrzne

Drzwi muszą spełniać wymagania:

- współczynnik przenikania ciepła Ud zgodny z Warunkami Technicznymi 2026,

- odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 12210,

- wodoszczelność zgodnie z PN-EN 12208,

- przepuszczalność powietrza zgodnie z PN-EN 12207.
Skrzydło i ościeżnica muszą być wolne od wad, odkształceń i uszkodzeń mechanicznych.

### 2.2. Materiały montażowe

- kotwy stalowe lub dyble montażowe,

- pianka poliuretanowa niskoprężna o właściwościach termoizolacyjnych,

- taśma paroszczelna (wewnętrzna),

- taśma paroprzepuszczalna (zewnętrzna),

- kliny montażowe.
Materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

## 3. SPRZĘT

- wiertarki udarowe,

- poziomice i niwelatory,

- rozpieraki montażowe,

- narzędzia do aplikacji piany PU,

- narzędzia do obróbek tynkarskich.

## 4. TRANSPORT

Transport drzwi w pozycji zabezpieczonej przed:

- deformacją,

- zawilgoceniem,

- uszkodzeniem naroży i powierzchni lakierowanych.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Demontaż istniejącej stolarki

- zdjąć skrzydło drzwiowe,

- odciąć elementy kotwiące,

- usunąć ościeżnicę,

- oczyścić otwór montażowy.

Demontaż prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzenia przegrody.

### 5.2. Przygotowanie ościeża

Ościeże musi być:

- nośne,

- równe,

- suche,

- wolne od luźnych fragmentów i pyłu.
Wszelkie ubytki należy uzupełnić zaprawą naprawczą.

### 5.3. Montaż ościeżnicy

- ustawić ościeżnicę w pionie i poziomie,

- ustabilizować klinami montażowymi,

- zamocować kotwami zgodnie z instrukcją producenta.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu: ±2 mm / 1 m.

### 5.4. Wykonanie montażu warstwowego

- Wypełnić szczelinę montażową pianką PU.

- Od strony wewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroszczelną.

- Od strony zewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroprzepuszczalną.

Uszczelnienie musi zapewniać:

- szczelność powietrzną od strony wewnętrznej,

- ochronę przed zawilgoceniem,

- możliwość dyfuzji pary wodnej na zewnątrz.

### 5.5. Montaż skrzydła i regulacja

- zawiesić skrzydło,

- wyregulować zawiasy,

- sprawdzić docisk uszczelek,

- sprawdzić działanie zamka.

### 5.6. Obróbki wykończeniowe

- wykonać obróbki tynkarskie,

- zapewnić estetyczne wykończenie połączenia.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- pion i poziom ościeżnicy,

- liczba i rozmieszczenie kotew,

- ciągłość uszczelnień,

- prawidłowość działania skrzydła,

- szczelność połączenia.
Niedopuszczalne są nieszczelności i deformacje.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest komplet zamontowanych drzwi.
Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- kontrolę funkcjonalną,

- sprawdzenie szczelności.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- demontaż,

- transport i utylizację,

- montaż,

- materiały montażowe,

- obróbki,

- regulację,

- zabezpieczenie miejsca robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 12207

- PN-EN 12208

- PN-EN 12210

- Warunki Techniczne

# ST-05 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

CPV: 45421132-8 – Instalowanie okien

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu istniejących okien w pomieszczeniach piwnicznych oraz montażu nowych okien zgodnie z dokumentacją projektową.

Celem robót jest zapewnienie poprawy izolacyjności cieplnej, szczelności powietrznej oraz trwałości połączenia stolarki z przegrodą budowlaną.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- demontaż istniejącej stolarki,

- usunięcie materiałów uszczelniających,

- przygotowanie ościeży,

- montaż nowych okien,

- wykonanie montażu warstwowego,

- połączenie z warstwą ocieplenia ETICS,

- wykonanie obróbek tynkarskich,

- regulację okuć,

- uporządkowanie miejsca robót.
Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Montaż warstwowy – montaż stolarki z zachowaniem trójwarstwowego uszczelnienia.

- Ościeże – powierzchnia przegrody budowlanej przeznaczona do osadzenia okna.

- Mostek termiczny – lokalne osłabienie izolacyjności przegrody.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- instrukcją producenta stolarki,

- zasadami wiedzy technicznej.
Niedopuszczalne jest wykonanie połączenia okna z przegrodą w sposób powodujący powstanie mostków termicznych.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Okna

Okna muszą spełniać wymagania:

- współczynnik przenikania ciepła Uw zgodny z Warunkami Technicznymi 2026,

- odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 12210,

- wodoszczelność zgodnie z PN-EN 12208,

- przepuszczalność powietrza zgodnie z PN-EN 12207.
Profile odporne na warunki podwyższonej wilgotności.
Okucia zabezpieczone antykorozyjnie.

### 2.2. Materiały montażowe

- kotwy stalowe lub dyble montażowe,

- pianka poliuretanowa niskoprężna,

- taśma paroszczelna,

- taśma paroprzepuszczalna,

- kliny montażowe,

- zaprawy naprawcze.
Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

## 3. SPRZĘT

- wiertarki udarowe,

- poziomice,

- rozpieraki montażowe,

- narzędzia do aplikacji piany PU,

- narzędzia do obróbek tynkarskich.

## 4. TRANSPORT

Okna transportować w pozycji zabezpieczonej przed:

- deformacją,

- uszkodzeniem szyb,

- zawilgoceniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Demontaż istniejących okien

- usunąć skrzydła,

- odciąć elementy mocujące,

- zdemontować ościeżnicę,

- oczyścić otwór montażowy.
Demontaż prowadzić w sposób niepowodujący nadmiernych uszkodzeń przegrody.

### 5.2. Przygotowanie ościeży

Ościeże musi być:

- nośne,

- równe,

- suche,

- oczyszczone z luźnych fragmentów i pyłu.
Ubytki należy naprawić zaprawą naprawczą.

### 5.3. Montaż ościeżnicy

- ustawić w pionie i poziomie,

- ustabilizować klinami,

- zamocować kotwami zgodnie z instrukcją producenta.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu: ±2 mm / 1 m.

### 5.4. Wykonanie montażu warstwowego

- Wypełnić szczelinę montażową pianką PU.

- Od strony wewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroszczelną.

- Od strony zewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroprzepuszczalną.
Zapewnić ciągłość izolacji z systemem ETICS.

### 5.5. Montaż skrzydeł i regulacja

- zawiesić skrzydła,

- wyregulować okucia,

- sprawdzić docisk uszczelek,

- sprawdzić funkcjonowanie mechanizmów otwierania.

### 5.6. Obróbki

- wykonać obróbki tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne,

- zapewnić szczelność połączenia z parapetem,

- zachować estetykę wykonania.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- pion i poziom ościeżnicy,

- liczba i rozmieszczenie kotew,

- szczelność uszczelnień,

- brak mostków termicznych,

- prawidłowość działania okuć.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest komplet zamontowanego okna.
Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- kontrolę funkcjonalną,

- kontrolę szczelności.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- demontaż,

- transport i utylizację,

- montaż,

- materiały montażowe,

- obróbki,

- regulację,

- zabezpieczenie miejsca robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 12207

- PN-EN 12208

- PN-EN 12210

- Warunki Techniczne

# ST-06 ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO

CPV:
45262300-4 – Roboty betonowe
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 – Roboty malarskie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45421131-1 – Instalowanie drzwi

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego oraz wykonania schodów żelbetowych jako konstrukcji niezależnej, posadowionej bezpośrednio na gruncie.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- zagęszczenie podłoża gruntowego,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podkładu betonowego,

- wykonanie płyty posadzki,

- wykonanie powłoki epoksydowej,

- wykonanie schodów żelbetowych,

- wykonanie nowej ściany wejściowej do węzła cieplnego wraz z montażem drzwi stalowych,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Warstwa odsączająca – warstwa z materiału sypkiego poprawiająca warunki filtracyjne podłoża.

- Podkład betonowy – warstwa wyrównawcza pod płytę konstrukcyjną.

- Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- normami PN-EN dotyczącymi betonu i stali zbrojeniowej,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest betonowanie na podłożu niezagęszczonym.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Grunt i warstwa odsączająca

- piasek średnioziarnisty,

- bez zanieczyszczeń organicznych.

### 2.2. Beton

- podkład: C8/10,

- płyta posadzki: C16/20,

- schody: C20/25,

- zgodność z PN-EN 206.

### 2.3. Stal zbrojeniowa

- klasa B500B,

- zgodność z PN-EN 10080.

### 2.4. Izolacja i dylatacje

- folia PE min. 0,3 mm,

- taśma dylatacyjna PE 8–10 mm.

### 2.5. Powłoka posadzkowa

- system epoksydowy o podwyższonej odporności na ścieranie,

- posypka kwarcowa,

- powierzchnia antypoślizgowa.

## 3. SPRZĘT

- zagęszczarki mechaniczne,

- niwelator,

- wibratory do betonu,

- zacieraczki mechaniczne,

- sprzęt do aplikacji żywic.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed:

- segregacją mieszanki betonowej,

- zawilgoceniem stali zbrojeniowej,

- uszkodzeniem elementów deskowania.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża gruntowego

- usunąć warstwy nienośne,

- wyprofilować podłoże,

- zagęścić mechanicznie do wskaźnika Is ≥ 0,97.

Zagęszczenie potwierdzić badaniem.

### 5.2. Warstwa odsączająca

- grubość 10 cm,

- zagęszczenie warstwowe,

- równość ±10 mm.

### 5.3. Podkład betonowy

- beton C8/10 gr. 10 cm,

- powierzchnia wyrównana,

- pielęgnacja min. 3 dni.

### 5.4. Izolacja przeciwwilgociowa

- ułożona na związanym podkładzie,

- szczelna,

- wywinięta na ściany min. 10 cm.

### 5.5. Płyta posadzki

- beton C16/20 gr. 6 cm,

- dylatacja obwodowa,

- zatarcie mechaniczne,

- pielęgnacja min. 7 dni.

Dopuszczalne odchylenie równości: ≤ 5 mm / 2 m.

### 5.6. Powłoka epoksydowa

- aplikacja na podłoże suche i wysezonowane,

- gruntowanie,

- warstwa zasadnicza z posypką kwarcową,

- kontrola grubości powłoki.

### 5.7. Schody żelbetowe

Parametry:

- konstrukcja niezależna,

- promień R = 133 cm,

- 2 stopnie,

- wysokość 20 cm,

- szerokość 24 cm,

- grubość konstrukcji 12 cm.

Technologia:

- zagęszczenie podłoża,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- deskowanie łukowe,

- montaż zbrojenia,

- betonowanie jednorazowe,

- wibrowanie,

- pielęgnacja min. 7 dni.
Tolerancje wymiarowe ±5 mm.

### 5.8. Wykonanie nowej ściany wejściowej do węzła cieplnego wraz z montażem drzwi stalowych

Projekt obejmuje wykonanie nowej ściany wejściowej do węzła ciepła w istniejącym korytarzu piwnicznym wraz z wykonaniem połączeń z istniejącą konstrukcją, wykonaniem ławy fundamentowej oraz montażem drzwi stalowych.

Zakres robót obejmuje:
 wytyczenie osi ściany,
 wykonanie wykopu pod ławę fundamentową,
 wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej,
 wykonanie izolacji poziomej,
 wymurowanie ściany z bloczków betonowych,
 wykonanie otworu drzwiowego,
 powiązanie nowej ściany z istniejącymi ścianami,
 wykonanie szczeliny dylatacyjnej,
 zabezpieczenie strefy styku przed powstawaniem rys,
 wykonanie tynków,
 montaż drzwi stalowych EI30.

#### Wykonanie ławy fundamentowej

Wykonać wykop pod ławę fundamentową do poziomu gruntu nośnego. Podłoże gruntowe należy oczyścić i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,97.

Na dnie wykopu wykonać warstwę podkładową z betonu C8/10 gr. ok. 10 cm.

Ławę fundamentową wykonać jako żelbetową z betonu klasy min. C20/25, szerokości dostosowanej do grubości ściany (min. 25 cm) i wysokości ok. 20 cm (zgodnie z projektem). Zbrojenie wykonać ze stali B500B w układzie podłużnym ze strzemionami, zapewniając otulenie min. 40 mm.

Betonowanie wykonać jednorazowo z zagęszczeniem mechanicznym. Pielęgnacja betonu min. 7 dni. Murowanie ściany rozpocząć po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.

#### Izolacja pozioma

Na wyrównanej powierzchni ławy fundamentowej wykonać izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej lub innej izolacji bitumicznej. Izolację układać na czystym, suchym i równym podłożu, zapewniając jej ciągłość. Szerokość pasa izolacji powinna być większa od grubości muru o ok. 5 cm.

#### Wykonanie ściany murowanej

Ścianę wykonać z bloczków betonowych grubości 12 cm, klasy wytrzymałości 15, na zaprawie cementowej klasy M10. Murowanie prowadzić na pełne spoiny poziome i pionowe, z zachowaniem przewiązania elementów oraz pionowości muru (odchylenie ≤ 2 mm/1 m).

W ścianie wykonać otwór drzwiowy o wymiarach 90 × 200 cm. W zależności od wysokości pomieszczenia należy przewidzieć nadproże prefabrykowane lub żelbetowe monolityczne, oparte min. 10 cm na murze z każdej strony, jeżeli wysokość konstrukcyjna tego wymaga. Niedopuszczalne jest przenoszenie obciążeń stropu bezpośrednio na ościeżnicę drzwiową.

#### Połączenie z istniejącymi ścianami

Nową ścianę należy powiązać z istniejącymi ścianami ustawionymi prostopadle poprzez zastosowanie stalowych łączników (płaskowniki ocynkowane lub nierdzewne) montowanych co 2–3 warstwę bloczków. W istniejącej ścianie wykonać nawiercenia, kotwy osadzić na kołki rozporowe lub kotwy chemiczne, a drugi koniec zatopić w spoinie poziomej nowego muru.

#### Szczelina dylatacyjna i zabezpieczenie przed rysami

Między nową ścianą a istniejącą konstrukcją pozostawić szczelinę dylatacyjną 0,5–1 cm, wypełnioną elastycznym materiałem (np. pianka niskoprężna). W strefie styku wtopić w warstwę tynku siatkę z włókna szklanego szerokości min. 20 cm (po 10 cm na każdą stronę).

#### Wykończenie powierzchni

Ścianę obustronnie zagruntować i otynkować zaprawą cementowo-wapienną lub inną odporną na podwyższoną wilgotność, analogicznie do istniejących ścian w węźle ciepła.

#### Montaż drzwi

Drzwi stalowe pełne EI30 o wymiarach 90 × 200 cm montować po całkowitym związaniu muru. Ościeżnicę kotwić mechanicznie do muru, zachowując pion i poziom. Szczelinę montażową uszczelnić pianą ogniochronną systemową. Po montażu sprawdzić prawidłowość działania skrzydła oraz kompletność uszczelek.

#### Uwagi wykonawcze

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 Zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowej między ławą fundamentową a ścianą.
 Nie dopuszcza się posadowienia ściany bezpośrednio na istniejącej posadzce.
 Roboty fundamentowe traktować jako roboty zanikające i zgłosić do odbioru przed zasypaniem i wykonaniem posadzki.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega całość robót objętych niniejszą Specyfikacją, w szczególności:

- prawidłowość wykonania robót ziemnych i zagęszczenie podłoża gruntowego (Is ≥ 0,97), potwierdzone badaniem,

- grubość i równość warstwy odsączającej,

- zgodność klasy i parametrów betonu z dokumentacją (C8/10, C16/20, C20/25),

- odbiór zbrojenia schodów przed betonowaniem,

- dokumenty dostawy betonu (WZ, deklaracje zgodności),

- prawidłowość betonowania, zagęszczenia i pielęgnacji betonu,

- równość i poziom posadzki (odchylenie ≤ 5 mm / 2 m),

- prawidłowość wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

- jakość i grubość powłoki epoksydowej oraz jej przyczepność do podłoża,

- geometria i wymiary schodów (tolerancja ±5 mm),

- pionowość i prostoliniowość ściany murowanej,

- jakość wykonania spoin i przewiązania bloczków,

- prawidłowość wykonania powiązań z istniejącymi ścianami,

- ciągłość izolacji poziomej pod ścianą,

- jakość wykonania tynków i wykończenia powierzchni,

- prawidłowość montażu drzwi stalowych EI30, w tym pion, poziom, kotwienie i uszczelnienie pianą ogniochronną,

- prawidłowe działanie skrzydła drzwiowego oraz kompletność uszczelek.

W przypadku stwierdzenia niezgodności roboty należy poprawić przed przystąpieniem do dalszych etapów.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- m² wykonanej posadzki,

- m² wykonanej powłoki epoksydowej,

- m³ lub m² wykonanych schodów żelbetowych (zgodnie z przedmiarem),

- m² wykonanej ściany murowanej,

- komplet zamontowanych drzwi stalowych EI30.

Obmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie za wykonanie robót jest ryczałtowe i obejmuje cały zakres robót określony w niniejszej Specyfikacji, niezależnie od ewentualnych różnic ilościowych w stosunku do przedmiaru.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu.

Odbiorowi zanikającemu podlegają w szczególności:

- zagęszczenie podłoża gruntowego,

- warstwa odsączająca,

- zbrojenie schodów przed betonowaniem,

- izolacja przeciwwilgociowa pod ścianą i posadzką.

Odbiór częściowy obejmuje:

- wykonanie podkładu betonowego,

- wykonanie płyty posadzki,

- wykonanie schodów żelbetowych,

- wymurowanie ściany wraz z powiązaniami konstrukcyjnymi.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie równości i stanu posadzki,

- ocenę jakości powłoki epoksydowej,

- kontrolę geometrii schodów,

- ocenę jakości wykonania ściany murowanej i tynków,

- sprawdzenie prawidłowości montażu drzwi stalowych,

- weryfikację kompletności dokumentów jakościowych.

Warunkiem odbioru jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad istotnych i usterek wpływających na trwałość lub bezpieczeństwo użytkowania.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa za wykonanie robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje w szczególności:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- wykonanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podkładu betonowego C8/10,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie płyty posadzki z betonu C16/20 wraz z dylatacjami,

- wykonanie powłoki epoksydowej wraz z gruntowaniem i posypką kwarcową,

- wykonanie schodów żelbetowych z betonu C20/25 wraz z deskowaniem, zbrojeniem, betonowaniem i pielęgnacją,

- wykonanie nowej ściany murowanej z bloczków betonowych wraz z izolacją poziomą,

- wykonanie powiązań konstrukcyjnych z istniejącymi ścianami,

- wykonanie otworu drzwiowego,

- wykonanie tynków i robót wykończeniowych,

- dostawę i montaż drzwi stalowych EI30 wraz z kotwieniem i uszczelnieniem ogniochronnym,

- wykonanie wszystkich robót pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczających,

- transport materiałów,

- uporządkowanie miejsca robót,

- wywóz i utylizację odpadów.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione w przedmiarze robót, lecz wynikają z dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji lub zasad wiedzy technicznej.

Nie przewiduje się odrębnej zapłaty za czynności pomocnicze, zabezpieczenia, przerwy technologiczne ani pielęgnację betonu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi technicznymi, w szczególności:

- Ustawa Prawo budowlane,

- Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- PN-EN 206 – Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,

- PN-EN 10080 – Stal do zbrojenia betonu,

- PN-EN 1992 (Eurokod 2) – Projektowanie konstrukcji z betonu,

- PN-EN 1504 – Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych (w zakresie powłok),

- PN-EN 13813 – Podkłady podłogowe,

- PN-EN 1634-1 – Badania odporności ogniowej drzwi i zamknięć,

- PN-EN 13501-2 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych,

- PN-EN 998-2 – Zaprawy do murów,

- przepisy BHP oraz przeciwpożarowe obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a normami należy stosować rozwiązania zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i trwałości, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

# ST-07 OBRÓBKI BLACHARSKIE I PARAPETY ZEWNĘTRZNE

CPV: 45443000-4 – Roboty elewacyjne

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych związanych z wykonaniem systemu ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymianą stolarki. Obróbki blacharskie w zakresie: obr. wykańczające uskok istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych, parapety okien w elewacjach szczytowych, obróbki attyki.

Celem robót jest zapewnienie szczelności połączeń, ochrony warstw izolacyjnych przed zawilgoceniem oraz prawidłowego odprowadzenia wody opadowej.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- demontaż istniejących parapetów,

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych,

- wykonanie obróbek blacharskich przy otworach,

- wykonanie obróbek przy styku z warstwą ETICS,

- uszczelnienie połączeń,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Parapet zewnętrzny – element blacharski zabezpieczający dolną krawędź otworu okiennego.

- Kapinos – wyprofilowana krawędź odprowadzająca wodę poza lico elewacji.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest wykonanie obróbek w sposób umożliwiający podciekanie wody pod warstwę ocieplenia.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Blacha

- stalowa powlekana grubości min. 0,55 mm,

- odporna na korozję,

- kolor zgodny z projektem.

### 2.2. Elementy mocujące

- wkręty ocynkowane,

- elementy dystansowe.

### 2.3. Materiały uszczelniające

- uszczelniacze odporne na UV,

- taśmy rozprężne (jeżeli wymagane).

Materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia.

## 3. SPRZĘT

- nożyce do blachy,

- giętarki ręczne,

- wkrętarki,

- poziomice.

## 4. TRANSPORT

Blachy transportować w sposób zabezpieczający przed:

- zarysowaniem powłoki,

- deformacją,

- zawilgoceniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod parapety musi być:

- równe,

- stabilne,

- suche.

### 5.2. Montaż parapetów

- zapewnić spadek min. 5%,

- wysunięcie min. 3 cm poza lico elewacji,

- wykonać kapinos,

- boczne zakończenia zabezpieczyć przed podciekaniem.

### 5.3. Połączenie z systemem ETICS

- zachować ciągłość warstw izolacyjnych,

- wykonać szczelne połączenie,

- zapewnić możliwość kompensacji ruchów termicznych.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- prawidłowy spadek,

- wysunięcie parapetu,

- szczelność połączeń,

- brak uszkodzeń powłoki,

- estetyka wykonania.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest mb wykonanych parapetów i obróbek.

Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- sprawdzenie szczelności,

- sprawdzenie geometrii.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- dostawę materiałów,

- montaż,

- uszczelnienia,

- roboty pomocnicze.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN dotyczące wyrobów z blachy

- Warunki Techniczne

# ST-08 WYKONANIE OPASKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH PRZY ŚCIANACH SZCZYTOWYCH

CPV:
 45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników
 45262300-4 – Roboty betonowe
 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu opaski wokół budynku z płyt chodnikowych wraz z obrzeżami betonowymi, pełniącej funkcję ochronną.

Opaska ma zabezpieczać ściany fundamentowe przed zawilgoceniem.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- wytyczenie przebiegu opaski,

- wykonanie robót ziemnych,

- przygotowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża,

- montaż obrzeży betonowych,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,

- ułożenie płyt chodnikowych,

- wypełnienie spoin,

- wykonanie wymaganych spadków,

- uporządkowanie terenu.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Opaska – utwardzona nawierzchnia przylegająca do budynku, odprowadzająca wodę opadową.

- Podsypka piaskowo-cementowa – mieszanka piasku i cementu (np. 1:4) stanowiąca warstwę wyrównawczą.

- Ława betonowa – podkład z betonu pod elementy obrzeżowe.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP.

Opaska musi być wykonana z zachowaniem ciągłości, prostoliniowości oraz wymaganych spadków od budynku.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Obrzeża betonowe

- wymiary przykładowe: 6 × 20 × 100 cm,

- beton min. C25/30 (element prefabrykowany),

- mrozoodporność F150,

- nasiąkliwość ≤ 6%.

### 2.2. Beton na ławę

- klasa C12/15,

- konsystencja umożliwiająca prawidłowe zagęszczenie.

### 2.3. Płyty chodnikowe

- wymiary przykładowe: 50 × 50 × 5 cm,

- beton min. C25/30,

- mrozoodporne,

- odporne na ścieranie,

- bez uszkodzeń krawędzi.

### 2.4. Podsypka

- piasek średnioziarnisty,

- cement CEM I lub CEM II,

- proporcja orientacyjna 1:4 (cement : piasek).

### 2.5. Materiały do spoin

- suchy piasek płukany lub

- zaprawa cementowo-piaskowa.

## 3. SPRZĘT

- zagęszczarki płytowe,

- łaty niwelacyjne,

- poziomice i niwelator,

- betoniarki,

- narzędzia brukarskie.

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed:

- uszkodzeniem krawędzi,

- zabrudzeniem,

- zawilgoceniem cementu.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Roboty ziemne

- wykonać koryto pod opaskę,

- głębokość dostosować do grubości warstw,

- usunąć grunt nienośny,

- zagęścić podłoże do Is ≥ 0,97.

### 5.2. Montaż obrzeży

Obrzeża betonowe należy:

- ułożyć na ławie betonowej z betonu C12/15,

- wypoziomować,

- ustabilizować,

- obsypać i obetonować z boków,

- zachować ciągłość i prostoliniowość.

Odchylenie linii obrzeży: ≤ 5 mm na 10 m długości.

### 5.3. Wykonanie podsypki

- grubość po zagęszczeniu: 3–5 cm,

- równomiernie rozścielić,

- nie dopuszczać do zawilgocenia przed ułożeniem płyt.

### 5.4. Układanie płyt chodnikowych

Płyty należy:

- układać zgodnie z rysunkiem projektowym,

- zachować wymagane szerokości opaski,

- wykonać spadek 2–5% od budynku na zewnątrz,

- wynieść opaskę 10–15 cm ponad poziom terenu,

- zachować równość powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie równości: ≤ 5 mm / 2 m.

### 5.5. Wypełnienie spoin

Spoiny należy:

- wypełnić piaskiem płukanym lub

- zaprawą cementowo-piaskową,

- zapewnić pełne wypełnienie bez pustek.

### 5.6. Funkcja opaski

Opaska musi:

- skutecznie odprowadzać wodę opadową,

- zabezpieczać strefę przy fundamentową.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- zagęszczenie podłoża,

- prawidłowość wykonania ławy betonowej,

- prostoliniowość obrzeży,

- szerokość opaski,

- wysokość wyniesienia nad teren,

- zachowanie spadku 2–5%,

- równość nawierzchni,

- jakość wypełnienia spoin.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m² wykonanej opaski. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- kontrolę spadków,

- sprawdzenie stabilności płyt,

- sprawdzenie osadzenia obrzeży.

Niedopuszczalne są:

- luźne płyty,

- zastoiny wody,

- nierówności przekraczające tolerancję.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- roboty ziemne,

- wykonanie ławy betonowej,

- dostawę i montaż obrzeży,

- wykonanie podsypki,

- dostawę i ułożenie płyt,

- wypełnienie spoin,

- uporządkowanie terenu.

Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania opaski uważa się za wliczone w cenę ryczałtową.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 1339 – Betonowe płyty brukowe

- PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe

- PN-EN 206 – Beton

- Warunki Techniczne

# ST-09 PODBICIE FUNDAMENTÓW

CPV:
 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 45262300-4 – Roboty betonowe
 45262310-7 – Zbrojenie
 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
 71355000-1 – Usługi pomiarowe

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podbiciem istniejących fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie, realizowanych w ramach zadania termomodernizacji obiektu.

Zakres obejmuje pogłębienie istniejących fundamentów murowanych z cegły pełnej w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego poprzez wykonanie podbicia metodą tradycyjną odcinkową z zastosowaniem betonu ekspansywnego.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie wykopów odcinkowych pod istniejącymi ławami fundamentowymi,

- wykonanie podkładu betonowego C8/10 (gr. ok. 8 cm),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na podkładzie,

- wykonanie bloków podbicia z betonu C25/30 W8 (docelowo min. C20/25 po zastosowaniu domieszek ekspansywnych),

- zastosowanie domieszek spęczniających,

- wykonanie szalunków dociskowych,

- połączenie nowego fundamentu z istniejącą ławą,

- kontrolę geotechniczną robót,

- monitoring geodezyjny przemieszczeń,

- zasypki i odtworzenie podłoża,

- wykonanie podkładów i izolacji zgodnie z projektem architektonicznym po zakończeniu podbicia.

### 1.3. Określenia podstawowe

Podbicie fundamentów – technologia polegająca na pogłębieniu istniejących fundamentów poprzez wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych pod istniejącą ławą.

Działka robocza – odcinek fundamentu o długości 0,8–1,5 m wykonywany jako osobny etap robót.

Beton ekspansywny – beton z dodatkiem domieszek spęczniających powodujących kontrolowany przyrost objętości.

Monitoring geodezyjny – pomiar przemieszczeń konstrukcji w czasie realizacji robót.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy prowadzić:

- pod stałym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- pod kontrolą geotechniczną,

- z zachowaniem rygorów podziału na sekcje robocze,

- z zachowaniem zasad bezpieczeństwa konstrukcji istniejącego budynku.

Jednocześnie można podbijać maksymalnie 20% długości fundamentów, przy zachowaniu minimalnych odległości między sekcjami nie mniejszych niż 6,0 m oraz nie mniejszych niż 1,5-krotna wysokość ściany podbijanej.

Nie dopuszcza się odkopywania ławy na całej długości.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Beton

- Beton konstrukcyjny C25/30 W8 zgodnie z PN-EN 206

- Maksymalny współczynnik w/c ≤ 0,55

- Minimalna zawartość cementu 300 kg/m³

- Dopuszcza się stosowanie domieszek ekspansywnych (np. typu Espansol, MC-Quiimitte)

Po zastosowaniu domieszek należy wykonać próby technologiczne w celu potwierdzenia zachowania wymaganej klasy betonu min. C20/25.

### 2.2. Beton podkładowy

- C8/10

- Grubość min. 8 cm

Nie dopuszcza się wyrównywania dna wykopu piaskiem nasypowym.

### 2.3. Izolacje

- emulsja anionowa penetrująca podłoże,

- dyspersyjna powłoka asfaltowa grubości min. 2 mm.

### 2.4. Szalunki

- płyty OSB,

- bez stosowania środków zmniejszających przyczepność betonu.

## 3. SPRZĘT

- sprzęt do wykonywania wykopów ręcznych,

- pompy do betonu,

- sprzęt do zagęszczania,

- niwelator precyzyjny,

- sprzęt pomiarowy geodezyjny (dokładność 1 mm).

## 4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej w sposób zapewniający:

- zachowanie jednorodności,

- brak segregacji,

- dostarczenie mieszanki w czasie zgodnym z PN-EN 206.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Podział na sekcje robocze

Podbicie należy wykonywać odcinkami 0,8–1,5 m zgodnie z rysunkiem K.01.
 Jednocześnie można realizować co piątą sekcję.

### 5.2. Wykopy

- wykonywane ręcznie,

- zabezpieczone przed osunięciem,

- dno wykopu nie może naruszać struktury gruntu nośnego.

### 5.3. Podkład betonowy

Na dnie wykopu wykonać podkład z betonu C8/10 gr. 8 cm.
 Ubytki należy uzupełniać wyłącznie betonem.

### 5.4. Izolacja

Na wilgotnym podkładzie wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji anionowej, a następnie warstwę powłoki asfaltowej 2 mm.

### 5.5. Betonowanie bloków podbicia

- szalunek z OSB,

- beton podawać z wysokości ok. 20 cm powyżej spodu istniejącej ławy w celu uzyskania parcia hydrostatycznego,

- zapewnić pełne przyleganie do istniejącej konstrukcji,

- podlać min. 5 cm powyżej dolnej krawędzi istniejącej ławy,

- beton zagęszczać mechanicznie.

Podbicie jednego odcinka wykonać w jednej zmianie roboczej.

### 5.6. Monitoring geodezyjny

Monitoring obejmuje min. 5 punktów pomiarowych.

Harmonogram:

- pomiar „0” – przed rozpoczęciem robót,

- pomiar po 2 dniach,

- kolejne pomiary co 2–3 dni,

- pomiar końcowy 3 dni po zakończeniu robót.

Dopuszczalne przemieszczenie pionowe: 5 mm.
 W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej roboty należy natychmiast przerwać.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- poprawność podziału sekcji,

- jakość i klasa betonu,

- prawidłowość wykonania izolacji,

- dokładność przylegania nowego betonu do starej ławy,

- wyniki monitoringu geodezyjnego,

- zachowanie reżimu technologicznego.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- m³ wykonanego podbicia fundamentów,

- m³ betonu podkładowego,

- komplet systemu monitoringu.

Wynagrodzenie – ryczałtowe (obmiar pomocniczy).

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- odbiór robót zanikających (wykop, podkład, izolacja),

- kontrolę betonu przed rozszalowaniem,

- analizę wyników monitoringu,

- odbiór końcowy całości podbicia.

Warunkiem odbioru jest brak przekroczenia dopuszczalnych przemieszczeń.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- roboty ziemne,

- beton podkładowy i konstrukcyjny,

- domieszki ekspansywne,

- izolacje,

- szalunki,

- monitoring geodezyjny,

- kontrolę geotechniczną,

- zabezpieczenia BHP,

- uporządkowanie terenu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 206 – Beton

- PN-EN 1992-1-1 – Eurokod 2

- PN-B-06050 – Roboty ziemne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A1/2018

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A5/2022

- ENV 13670-1 – Wykonywanie konstrukcji betonowych

# ST-10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE

CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące organizacji, zabezpieczenia i uporządkowania terenu budowy w trakcie realizacji robót.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- organizację zaplecza budowy,

- wygrodzenie i oznakowanie terenu,

- zabezpieczenie dojść do budynku,

- demontaż elementów kolidujących,

- wywóz i utylizację odpadów,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Zaplecze budowy – tymczasowe obiekty i urządzenia służące realizacji robót.

### 1.4. Ogólne wymagania

Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców budynku.

## 2. MATERIAŁY

Materiały pomocnicze do zabezpieczenia terenu (taśmy ostrzegawcze, ogrodzenia tymczasowe).

## 3. SPRZĘT

- środki transportu,

- kontenery na odpady.

## 4. TRANSPORT

Odpady transportować do uprawnionych odbiorców.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

- wygrodzić teren budowy,

- oznakować strefy niebezpieczne,

- zapewnić bezpieczne dojścia,

- prowadzić segregację odpadów.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- prawidłowość zabezpieczenia terenu,

- prowadzenie dokumentacji odpadowej.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Roboty rozliczane ryczałtowo.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Warunkiem odbioru jest uporządkowanie terenu i brak zagrożeń dla użytkowników.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:

- organizację zaplecza,

- zabezpieczenia,

- transport i utylizację odpadów.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane

- Ustawa o odpadach