SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/

D 05.03.17

WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

EMULSJĄ I GRYSAMI

na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

## CPV 45233142-6

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych.

Zakres robót do 13.000 m2

  - Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zamawianiu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie remontów emulsją szybkorozpadową i grysami i obejmują naprawę średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego o średniej głębokości do 4 cm w ilości 13.000 m2.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi.

Użyte w SST wymienione niżej określenia należy rozumieć następująco:

- droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów,

- jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

- remont cząstkowy – jest czynnością polegającą na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni

- grys – kruszywo łamane granulowane obejmujące frakcje lub grupy frakcji 2 do 25 mm,

- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa – zawiesina rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego,

- przedmiar – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania,

- kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny przedmiar,

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę do prowadzenia robót i występowania w jego imieniu,

- wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą zamawiający zawarł umowę o wykonanie robót w wyniku wyboru ofert,

- zamawiający – osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót w warunkach określonych w umowie i występująca jako strona zawartej umowy z wykonawcą,

- przedstawiciel zamawiającego – osoba wyznaczona przez zamawiającego do nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji i kontaktu z wykonawcą.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku uszkodzenia innych elementów pasa drogowego oraz znajdujących się w nim urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy przywrócić je do poprzedniego stanu użyteczności.

- Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone we wszelkich obiektach i urządzeniach znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, a stanowiących własność innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu na drodze podczas prowadzenia robót.

Roboty winny być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. ze zmianami).

- MATERIAŁY

Materiały stosowane do remontów dróg powiatowych.

  - Kruszywa

2.1.1. Wymagania dotyczące kruszyw

Do remontu należy stosować kruszywo (grysy) odpowiadające wymaganiom normy
PN-EN 13043:2004. Uziarnienie kruszywa należy dostosować do głębokości ubytku (wyboju).

    - Składowanie kruszyw

Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i transportu.

  - Lepiszcza

    - Wymagania dla lepiszczy

Do remontów cząstkowych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania WT-3 emulsje asfaltowe 2009.

- SPRZĘT

Do wykonania remontu nawierzchni grysami i emulsją wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- szczotka mechaniczna

- remonter lub skrapiarka

- walec drogowy lub zagęszczarka płytowa

- TRANSPORT

Lepiszcza należy przewozić w stanie płynnym w cysternach posiadających izolację termiczną i wyposażonych w urządzenia grzejne oraz zabezpieczonych przed dostępem wody. Kruszywo może być przewożone dowolnym środkiem transportu bezpośrednio na miejsce wykonywania robót do bezpośredniego wbudowania. Kruszywa nie należy składować na poboczu wzdłuż frontu robót ze względu na możliwość zanieczyszczenia.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Warunki przystąpienia do robót

Remont cząstkowy można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od + 100C przy zastosowaniu emulsji kationowej.

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

  - Naprawa uszkodzeń pokrowca bitumicznego o średniej głębokości do 4 cm

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru piasku i pyłu oraz oskardować odstające i wykruszające się części pokrowca, nadając regularne kształty,

- po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i krawędzie tego uszkodzenia należy spryskać emulsją,

- na spryskaną powierzchnię rozsypać grysy o uziarnieniu 12,8-20 mm i odpowiednio zagęścić walcem lekkim lub ubijakiem spalinowym,

- zagęszczoną warstwę należy ponownie spryskać emulsją i posypać grysem odpowiednio 6,3-12,8mm i 2-6,3mm.

Rozścielone kruszywo należy zagęścić lekkim walcem statycznym lub ubijakiem spalinowym,

- uporządkować teren po remoncie.

Przy głębokościach mniejszych i większych frakcje te należy odpowiednio korygować.

W przypadku głębszych wyboi > 4 cm z uszkodzoną podbudową należy dodatkowo wypełnić ją tłuczniem i zagęścić.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Oględziny zewnętrzne

Po remoncie cząstkowym nawierzchni miejsca remontowane powinny mieć wygląd jednolity, bez miejsc przebitumowanych /tzw. tłustych plam/, niedobitumowanych i miejsc z przegrzanym bitumem. Kruszywo powinno ściśle przylegać wzajemnie do siebie i do podłoża.

Powierzchnia łaty wyremontowanego miejsca powinna być równa, a nierówności pomiędzy krawędziami wykonanego remontu nie powinny przekraczać 6 mm.

  - Ocena wyników

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Kwalifikuje się poszczególne miejsca naprawione.

Przy stwierdzeniu bitumu w miejscu naprawianym należy przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Miejsca wygórowane należy ściąć do poziomu jezdni i przysypać miałem kamiennym lub gruboziarnistym piaskiem. Przy niedostatecznej ilości lepiszcza luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową wykonania remontu cząstkowego jest m2.

Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiar łat. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w umowie.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór końcowy.

    - Całkowite zakończenie robót objętych umową oraz jego gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Odbiór remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami dokonany będzie do 14 dni od jego wykonania po pisemnym zgłoszeniu do odbioru.

  - Podstawą dokonania odbioru robót wykonanego remontu są następujące dokumenty:

- zestawienie wykonanego remontu lokalizacyjno-ilościowe w dzienniku obmiaru (wykaz wyremontowanych dróg i ilość m2 remontu),

- wyniki badań materiałów,

- ocena wizualna.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność będzie za 1 m2 wykonanego remontu zgodnie z obmiarem.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszych SST oraz:

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- organizacja stanowiska pracy,

- uporządkowanie terenu robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. ze zmianami),

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

- Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.