ZAŁĄCZNIK NR 3

IZLOACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH:

Izolację fundamentów należy wykonać poprzez zagruntowanie podłoża gruntem bitumicznym (mineralna warstwa sczepna) a następnie wykonać powłokę izolacyjną z dwuskładnikowej masy bitumicznej z wypełniaczem polistyrenowym do wykonywania izolacji przeciwwodnych – zgodnie z technologią wybranego producenta.

Grunt bitumiczny - Mineralna warstwa sczepna

Bitumiczna powłoka ochronna- ekologiczna emulsja bitumiczna

Dane techniczne:

- Baza: bitumy destylowane

- Barwa: brązowo-czarna

- Ciężar właściwy: 1,01 g/cm3

- Wiązanie: przez wyschnięcie

- Gruntownie: nie wymagane

- Zużycie: 200 - 250 ml/m2 na warstwę (wymagane min. 2 warstwy)

- Temp. obróbki: + 5°C do + 30°C

- Czyszczenie: Narzędzia po użyciu

- natychmiast umyć wodą,

- po zaschnięciu ASO-R001

- Magazynowanie: zabezpieczony przed mrozem 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, po otwarciu niezwłocznie zużyć.

Podłoże:

Podłoże powinno być suche, nośne, równe, czyste wolne od olei i tłuszczy i materiałów zmniejszających przyczepność. Podłoża zawierające mleczko cementowe i luźne elementy oczyścić mechanicznie. Gniazda żwirowe oraz ubytki powyżej 2 cm należy wypełnić zaprawą naprawczą i wyrównawczą (do 30mm) do powierzchni ścian i posadzek lub zaprawą cementową klasy min. P III z dodatkiem poprawiającym przyczepność i właściwości zapraw i betonów

Obróbka:

Bezrozpuszczalnikową, bitumiczną powłokę ochronną należy nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego (min. w 2 przejściach). Aby umożliwić szybkie wyschnięcie powłoki, kolejną warstwę należy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Świeżo naniesione powłoki należy chronić przed mrozem.

Bezrozpuszczalnikową, bitumiczną powłokę ochronną rozrobić z wodą 1:5. Materiał nakłada się wałkiem, pędzlem, szczotką dekarską lub odpowiednim urządzeniem natryskowym na przygotowane podłoże. Aplikacja powłok bitumicnych  (2-składnikowej bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) może nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.

Kolejne prace mogą nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.

W zależności od chłonności podłoża Grunt bitumiczny może być rozcieńczony czystą wodą w max. proporcjach 1:1.

Wymieszany materiał nakłada się wałkiem, pędzlem, szczotką dekarską lub odpowiednim urządzeniem natryskowym na przygotowane podłoże. Aplikacja bitumicznej samoprzylepnej membrany uszczelniającej folie polimerowo-bitumicznej może nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.

Wskazówki:

- Nie obrabiać w czasie lub przed zapowiadanym deszczem oraz przy temperaturze powietrza lub podłoża poniżej + 5oC

- Powierzchnie nie podlegające obróbce należy zabezpieczyć przed działaniem gruntu

- Należy przestrzegać wytycznych producenta

Dwuskładnikowa masa bitumiczna z wypełniaczem polistyrenowym do wykonywania izolacji przeciwwodnych. Jako zaprawa klejowa do mocowania płyt ochronno-drenażowych i termoizolacyjnych na izolacjach z mas bitumicznych.

Dane techniczne:

- Baza: 2-składnikowa, anionowa masa bitumiczna z wypełniaczem polestrowym

- Gęstość: ok. 0,7 kg/dm³

- Temp. aplikacji/podłoża: +5 °C do +30 °C

- Czas obrabialności: ok. 60 minut

- Wysychanie: ok. 48 godz.

- Zdolność mostkowania rys,

- zgodnie z DIN EN 15812: > 2 mm (CB2)

- Odporność na deszcz,

- zgodnie z DIN EN 15816: < 4 godz. (R3)

- Wodoszczelność

- (ciśnienie szczelinowe 1mm)

- zgodnie z DIN EN 15820: > 0,75 bar (W2A)

- Odporność na ściskanie,

- (0,3 MN/m²)zgodnie z

- DIN EN 15815: C2A

- Reakcja na ogień zgodnie

- z DIN EN 13501-1: klasa E

Przedstawione dane odnoszą się do temperatury +23 °C i względnej wilgotności powietrza 50 %. W zależności od warunków obiektu oraz warunków atmosferycznych podane wartości mogą być wyższe lub niższe.

Podłoże:

Podłoże musi być zabezpieczone przed mrozem, nośne, równe, porowate i o zwartej powierzchni. Ponadto powinno być pozbawione gniazd żwirowych, pustych przestrzeni, spękań i ostrych krawędzi, jak również materiałów zmniejszających przyczepność, tj. kurzu, warstw spiekowych oraz luźnych, niezwiązanych elementów. Zagłębienia > 5 mm (takie jak raki w betonie) oraz kieszenie

na zaprawę, zagłębienia w cegłach, niewypełnione spoiny stykowe i wsporne, ubytki, podłoża makroporowate lub nierówne mury należy wyrównać zgodnie z technologia producenta. Alternatywnie można wykonać szpachlowanie drapane lub wypełniające. Naroża i obrzeża powinny być zaokrąglone, a w przypadku elementów betonowych dodatkowo sfazowane. Warstwy spiekowe w obszarze styku ściany z posadzką należy usunąć mechanicznie.

Połączenie ściana/posadzka, naroża wewnętrzne, spoiny:

Na profesjonalnie przygotowane podłoże nałożyć zaprawę (w konsystencji szlamu) i metodą świeże na świeże wykonać fasetę o promieniu min. 4 cm przy użyciu zaprawy. Alternatywnie, w zależności od obiektu, można również nałożyć - sztywną cienkowarstwową zaprawę uszczelniającą. jako warstwę sczepną.

W obszarze dylatacji konstrukcyjnych izolację należy wzmocnić przy użyciu elastycznej, wzmocnionej taśmy uszczelniająca i połączyć z warstwą uszczelniającą powierzchnię.

Przepusty:

W przypadku obciążenia wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną w obszarze przepustów należy wykonać fasetę przy użyciu zaprawy mineralnej, a po całkowitym wyschnięciu połączyć z warstwą uszczelniającą powierzchnię. W przypadku obciążenia niewywierającą ciśnienia, spiętrzającą się wodą infiltracyjną lub wodą wywierającą ciśnienie należy zastosować przepusty z przylepnym lub luźnym/stałym kołnierzem i połączyć z warstwą uszczelniającą powierzchnię.

Obszar wody rozpryskowej/obszar cokołu:

W obszarze wody rozpryskowej uszczelnienie należy wykonać minimum 30 cm powyżej gruntu. W zależności od ukształtowania terenu, uszczelnienie powinno sięgać min. 15 cm powyżej poziomu gruntu. Z reguły takie  połączenie wykonywane jest przy użyciu elastycznych, mineralnych zapraw uszczelniających -Szybka hybrydowa zaprawa uszczelniająca, aby uzyskać podłoże o dobrej przyczepności np. pod tynki na cokoły. Ponadto, zakład bitumicznej powłoki grubowarstwowej na zaprawie uszczelniającej wynosi min. 10 cm cm i znajdował się poniżej projektowanego poziomu gruntu.

Obróbka:

Aby uzyskać dobrą przyczepność do podłoża, należy wykonać warstwę gruntują przy użyciu gruntu bitumicznego – (mineralna warstwa sczepna) rozcieńczonego wodą w stosunku 1:5. Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej na prawidłowo przygotowane podłoże można nanieść uszczelnienie z 2-składnikowej bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC). W przypadku silnie porowatych podłoży betonowych, zaleca się szpachlowanie drapane, aby uniknąć tworzenia się pęcherzy powietrza w bitumicznej powłoce grubowarstwowej. W obszarze płyty fundamentowej uszczelnienie należy doprowadzić na powierzchnię czołową podstawy fundamentu (min. 10 cm) W przypadku obciążenia spiętrzającą się wodą infiltracyjną/wodą wywierającą ciśnienie uszczelnienie należy doprowadzić na min. 15 cm. Do mieszania powłoki bitumicznej należy stosować urządzenie mieszające (min. 500-700 obr./min.) z odpowiednim mieszadłem łopatkowym. W pierwszej kolejności należy jednokrotnie krótko przemieszać składniki bitumiczne, a następnie dodać proszek i całość wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej masy. Czas mieszania wynosi ok. 3 min. 2-składnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa (PMBC) nakłada się przy użyciu pacy lub odpowiedniego agregatu natryskowego, (pompa perystaltyczna), (pompa ślimakowa).

Przypadek obciążenia zgodnie z DIN 18195 cześć 4

2-składnikową bitumiczną powłokę grubowarstwową (PMBC) należy nanieść gładką pacą w min. 2 przejściach roboczych (warstwach). Przy tym powłoka pokrywająca całą powierzchnię może stanowić pierwszą warstwę. Aby osiągnąć równomierną grubość warstwy, nałożoną powłokę należy dokładnie rozprowadzić pacą zębatą o odpowiedniej wielkości, a następnie jej płaską stroną wygładzić, uzyskując zwartą powierzchnię. Aplikacja odbywa się metodą świeże na świeże. Grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić min. 3 mm.

Przypadek obciążenia zgodnie z DIN 18195 – cześć 5 (obciążenie umiarkowane):

2-składnikową bitumiczną powłokę grubowarstwową (PMBC)  należy nanieść gładką kielnią w min. 2 przejściach roboczych (warstwach). Na wyobleniach i obrzeżach w świeżej, pierwszej warstwie uszczelniającej ułożyć wkładkę - siatkę wzmacniającą. Przed nałożeniem drugiej warstwy, pierwsza musi być na tyle sucha, aby wykluczyć uszkodzenia przy wykonywaniu kolejnego przejściu roboczego. Grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić min. 3 mm.

Przypadek obciążenia zgodnie z DIN 18195 -  część 6

2-składnikową bitumiczną powłokę grubowarstwową (PMBC) należy nanieść gładką kielnią w min. 2 przejściach roboczych (warstwach). W świeżo wykonanej pierwszej warstwie uszczelniającej osadzić  wkładkę – siatkę wzmacniającą Przed nałożeniem drugiej warstwy, pierwsza musi być na tyle sucha, aby wykluczyć uszkodzenia przy wykonywaniu kolejnego przejścia roboczego. Grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić min. 4 mm.

Kontrola uszczelnienia:

Należy przeprowadzić i udokumentować kontrolę grubości powłoki. Dla przypadków obciążenia zgodnie z DIN 18195, Część 5 i 6 należy obowiązkowo wykonać i zaprotokołować pomiary grubości mokrej powłoki i kontrolę schnięcia. Kontrolę grubości powłoki przeprowadza się w stanie świeżym poprzez pomiar grubości mokrej warstwy (min. 20 pomiarów na obiekt lub min. 20 pomiarów na 100 m). Rozkład punktów pomiarowych powinien przebiegać diagonalnie. W zależności od warunków budowlanych należy zwiększyć gęstość punktów pomiarowych, np. w obszarze przepustów, przejść, połączeń. W przypadku realizacji zgodnie z DIN 18195, Część 6 obie grubości warstw należy kontrolować osobno. Kontrolę schnięcia, jak również grubości suchej warstwy, przeprowadza się na próbce wzorcowej metodą niszczącą polegającą na standaryzowanym nacięciu klinowym. Próbka wzorcowa składa się z podłoża występującego na danym obiekcie (np. cegła murowa, betonowa płyta chodnikowa), które jest umieszczane w wykopie budowlanym.

Płyty drenażowe i ochronne:

Należy zastosować odpowiednie zabiegi lub wykonać warstwy ochronne zgodnie z normą DIN 18195, Część 10, aby zabezpieczyć uszczelnienia przed działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy ochronne nie powinny wywierać na uszczelnienie punktowych ani liniowych obciążeń mechanicznych. Z tego względu stosowanie wszelkiego rodzaju folii kubełkowych bez warstw ochronnych lub płyt ochronnych silnie profilowanych jest niedopuszczalne. Warstwy ochronne wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej. Płyty drenażowe i ochronne można zamocować punktowo, a uszczelnienie obwodowe wkleić na całej powierzchni przy użyciu 2-składnikowej bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) lub reaktywnej, 2-składnikowej bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) łącząc ściśle na styk. Drenaż wykonuje się zgodnie z DIN 4095.

Zasypywanie wykopu budowlanego:

Wykop budowlany zasypuje się po całkowitym wyschnięciu bitumicznej powłoki uszczelniającej. Zasypywanie należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi wytycznymi. Materiał zasypowy należy nanosić warstwowo i ubijać. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić warstw ochronnych oraz uniknąć obsunięcia.

Wskazówki:

- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem 2-składnikowej bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC).

- Nie stosować produktu podczas deszczu, nadciągającego deszczu oraz jeśli temperatura powietrza i podłoża wynosi poniżej + 5°C.

- Uszczelnienia bitumiczne należy zabezpieczyć przed negatywnym ciśnieniem wody. Narażone obszary należy wcześniej uszczelnić AQUAFIN-1K.

- Korony murów oraz nieosłonięte mury podokienne należy chronić przed przenikającą wodą.

- Zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej pod ścianami oraz na ławie fundamentowej należy wykonać uszczelnienie przy użyciu szybkiej hybrydowej zaprawy uszczelniającej lub mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej mostkującej rysy,

- We wszystkich miejscach należy przestrzegać minimalnych grubości warstw wyznaczonych dla każdego przypadku obciążenia!

- •Wymagana grubość mokrej powłoki w żadnym miejscu nie może przekroczyć 100% wartości zalecanej.

- Do momentu całkowitego wyschnięcia 2-składnikowej bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) należy ją chronić przed działaniem warunków atmosferycznych, jak np. deszcz, mróz, silne nasłonecznienie, itp.