M 12.00.00		ZBROJENIE

M 12.01.00	Stal zbrojeniowa

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu, elementów konstrukcji w trakcie prac związanych z zadaniem budowlanym: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- przygotowaniem zbrojenia nadbetonu płyty ze stali AIII N;

- montażem zbrojenia nadbetonu płyty ze stali AIII N;

- kontrolą jakości robót i materiałów.

## Określenia podstawowe

### Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.

### Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

### Kotwa stalowa – pręt prosty lub zakończony hakami ze stali zwykłej lub wysokiej wytrzymałości służący do połączenia wzmacnianych istniejących elementów z elementami poszerzającymi lub wzmacniającymi.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

## Stal zbrojeniowa

### Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji żelbetowych mostu objętych zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej:

Klasa A-I,		gatunek St3S-b, St3SX, St3SY

Klasa A-III N,		gatunki: B500SP, BSt500-S, B500B.

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

### Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice prętów:

Tablica 1. Gatunki i średnice prętów zbrojeniowych

| Rodzaj stali | Średnice prętów [mm] |
| --- | --- |
| St3S-b | 6 ÷ 32 |
| B500SP | 6 ÷ 36 |

## Własności mechaniczne i technologiczne stali

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Stal klasy A-I wg normy PN-89/H-84023/06:

gatunek: 				St3S-b,

rodzaj: 				okrągła gładka,

średnice: 				5.5 - 40 mm,

granica plastyczności: 			min. 240 MPa,

wytrzymałość na rozciąganie: 		370 - 460 MPa,

wydłużalność: 			min. 24 %,

próba na zginanie o 180°: 		na trzpieniu o średnicy dwóch średnic pręta,

wytrzymałość charakterystyczna: 	240 MPa,

wytrzymałość obliczeniowa: 		200 MPa.

Stal klasy A-III N wg normy PN-H-93220:2018-02:

gatunek: 				B500SP

rodzaj: 				okrągła żebrowana dwuskośnie,

średnice: 				8 - 40 mm,

granica plastyczności: 			min. 500 MPa,

wytrzymałość na rozciąganie: 		min 575 MPa,

wydłużalność: 			min. 8 %,

próba na zginanie o 180°: 		na trzpieniu o średnicy czterech średnic pręta,

wytrzymałość charakterystyczna: 	550 MPa,

wytrzymałość obliczeniowa: 		375 MPa.

## Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich,

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy  nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

## Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach (w warunkach nie sprzyjających korozji) z podziałem wg wymiarów i gatunków.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Sprzęt używany do wykonania zbrojenia

Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Pręty żebrowane powinny być ułożone poziomo w wiązkach, z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Przygotowanie zbrojenia

### Czyszczenie prętów

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

### Prostowanie prętów

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.

### Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.

### Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tablica nr 2 (PN - 91/S - 10042).

Tablica 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Przy wykonaniu odgięć i haków należy w długości prętów uwzględnić skróty pręta wg tablicy nr 3.

Tablica 3. Skróty pręta zbrojeniowego w zależności od klasy (gatunku) stali i kąta odgięcia

| Średnica Pręta „d” [mm] | Skrót pręta na łuku w [cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stal gładka A – I (St3S – b) |  |  | Stal żebrowana |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A – II (18G2-b) |  |  | A – III N (B500SP) |  |  |
|  | 450 | 600 | 900 | 450 | 600 | 900 | 450 | 600 | 900 |
| 8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
| 10 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |

| 12 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 |
| 16 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 2.1 |
| 18 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 2.3 |
| 20 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 2.6 |
| 22 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 3.8 |
| 25 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | 4.3 |
| 28 | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 4.8 |
| 32 | 0.4 | 1.0 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 6.2 | 0.6 | 1.4 | 5.5 |
| 36 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 40 | 0.5 | 1.3 | 5.2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż:

- 5d dla stali klasy A - 0 i A - I;

- 15d dla stali klasy A - III i A - III N;

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

## Montaż zbrojenia

### Wymagania ogólne

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-91/S-10042). Wymaga się następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-III, A-III N (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, PN-H-93220:2018-02), dla elementów nośnych.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys (PN-91/S-10042).

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera.

Zaleca się zbroić beton prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40 mm. W elementach żelbetowych maksymalny rozstaw zbrojenia nie może być większy niż 35 cm.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

- 0.05 m dla zbrojenia głównego nadbudowy filarów i przyczółków;

- 0.04 m dla strzemion nadbudowy filarów i przyczółków;

- 0.025 m dla zbrojenia głównego płyty (poprzecznego), zbrojenia poprzecznego nadbudowy skrzydeł oraz prętów górnej siatki zbrojenia ciosów podłożyskowych (PN-91/S-10042).

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

### Montowanie zbrojenia

#### Łączenie prętów za pomocą spawania

W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

- czołowe, elektryczne, oporowe,

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.

W płycie pomostowej 50 % zbrojenia poprzecznego dolnego należy spawać (o ile to możliwe) do łączników w celu zwiększenia stateczności pasa dźwigara w czasie betonowania płyty.

#### Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.

#### Skrzyżowania prętów

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablicy nr 4.

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%;

różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm;

dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm;

liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce.

liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym pręcie;

różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0.5 cm;

różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm.

Tablica 4. Zakres tolerancji

# OBMIAR robót

## Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 
w Dokumentacji Projektowej.

# ODBIÓR robót

## Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

## Zasady szczegółowe odbioru robót

Badania wg pkt 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Umowna cena jednostkowa uwzględnia:

- dostarczenie materiału,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygięcie, przycinanie, łączenie „na styk” lub „na zakład”,

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i specyfikacją techniczną,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-89/H-84023/06		Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-82/H-93215		Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach.

- PN- 80/H- 04310		Próba statyczna rozciągania metali.

- PN-78/H-04408		Technologiczna próba zginania.

- PN-91/S-10042			Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

- PN-91/S-10041			Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania.

- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.