M 12.01.03	ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III N

# Wstęp

Wg ST M 12.01.00.

# Materiały

Stal klasy A-III N wg normy PN-H-93220:2018-02:

gatunek: 				B500SP

rodzaj: 				okrągła żebrowana dwuskośnie,

średnice: 				8 - 40 mm,

granica plastyczności: 			min. 500 MPa,

wytrzymałość na rozciąganie: 		min 575 MPa,

wydłużalność: 			min. 8 %,

próba na zginanie o 180°: 		na trzpieniu o średnicy czterech średnic pręta,

wytrzymałość charakterystyczna: 	550 MPa,

wytrzymałość obliczeniowa: 		375 MPa.

# Sprzęt

Wg ST M 12.01.00.

# Transport

Wg ST M 12.01.00.

# Wykonanie robót

Wg ST M 12.01.00.

# Kontrola jakości robót

Wg ST M 12.01.00.

# Obmiar

Wg ST M 12.01.00.

# Odbiór robót

Wg ST M 12.01.00.

# Podstawa płatności

Wg ST M 12.01.00.

# Przepisy związane

Wg ST M 12.01.00.