M 13.02.01 BETON niekonstrukcyjny klasy b15 bez deskowania

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu podkładowego pod beton kap chodnikowych i krawężnik w obrębie skrzydełek poprzecznic zamykających w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe i krawężniki w obrębie skrzydełek.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4 oraz ST M 13.01.00 „Beton konstrukcyjny”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00 00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera.

# Materiały

Beton klasy B 15 (C12/15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie zgodnie 
z ST M 13.01.00.

# Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera.

Dopuszczalne jest mieszanie składników w betoniarce wolnospadowej.

# Transport

Wg ST M 13.01.00.

# Wykonanie robót

Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inżyniera podłoża na poziomie posadowienia pod względem przydatności gruntu do posadowienia podpory lub innego elementu obiektu (płyty przejściowej).

Przed przystąpieniem do układania chudego betonu należy sprawdzić poprawność wykonania zasypki obiektowej oraz podbudowy z kruszywa. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej.

# Kontrola jakości robót

Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu chudego betonu.

Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie.

Należy sprawdzać klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie wg ST 
M 13.00.00. „Beton”.

# Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 metr sześcienny [m3] betonu podkładowego.

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.

# Odbiór robót

Podstawą dokonania odbioru jest:

zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających odbiorowi międzyoperacyjnemu.

stwierdzenie przez Inżyniera zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową i zmianami zaaprobowanymi przez Inżyniera.

uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej Specyfikacji oraz przedłożenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane materiały.

# Podstawa płatności

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie, wbudowanie, wyrównanie i pielęgnację betonu, zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie stanowiska pracy.

# Przepisy związane

- PN-EN 206+A:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.