M 15.00.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

M 15.01.03	Powłokowa izolacja bitumiczna – „na zimno”

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji konstrukcji betonowych poprzez malowanie roztworem asfaltowym w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności związane z wykonaniem izolacji roztworem asfaltowym układanym na zimno na powierzchniach stykających się z gruntem następujących elementów obiektu:

„podziemnych”, odkopanych i ulegających ponownemu zakryciu części skrzydełek poprzecznic zamykających;

bocznych i górnej powierzchni płyt przejściowych.

## Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi właściwymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

Stosowane materiały powinny mieć deklarację zgodności lub atest producenta zgodnie z ST D-M 0.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.1.

## Materiały do wykonania izolacji

Do wykonania izolacji należy stosować roztwór asfaltowy układany na zimno (roztwór do gruntowania i roztwór do wykonania izolacji). Zastosowany środek powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM i powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Inne wymagania sprzętowe

Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt do rozkładania roztworu asfaltowego może być dowolnego typu, ale zaakceptowany przez Inżyniera. Należy użyć szczotek dekarskich i pędzli lub wałków do malowania.

Sprzęt stosowany przy budowie obiektu powinien być sprawny technicznie, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem 
i instrukcją obsługi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 ”Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Wymagania szczegółowe

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Materiał musi być rozmieszczony równomiernie na skrzyni ładunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem się, przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Zakres wykonania robót

Zakres wykonania robót obejmuje:

- ręczne oczyszczenie powierzchni betonu pod izolację;

- dwukrotne powleczenie powierzchni betonu Abizolem R+P.

## Podłoże pod izolację

Podłoże pod izolację powinno być gładkie, czyste i suche. Powierzchnie powinno się wyrównywać podczas betonowania. Odchylenia równości powierzchni mierzone przy pomocy łaty o długości 4 m nie powinny przekracza 1 cm.

Powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych progów, raków, wgłębień, wybrzuszeń i wystających ziaren kruszywa. Dopuszcza się lokalne nierówności do 3 mm. Powierzchnia powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych 
i zatłuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych w czasie budowy. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione - części wystające zeszlifowane, zagłębienia uzupełnione środkiem do napraw betonu.

## Wykonanie warstw izolacyjnych

Wykonanie prac należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta i zaleceniami aprobaty technicznej. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw. Nie należy układać warstw izolacyjnych na wilgotnym podłożu.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Kontrola materiałów i robót

W trakcie wykonywania robót należy dokonywać kontroli zgodnie z normą PN-69/B-10260 i wymaganiami Producenta, zwracając szczególną uwagę na:

sprawdzenie materiałów, ich jakości, zgodności z dokumentami i wymaganiami ST i Producenta,

sprawdzenie równości powierzchni podkładu,

sprawdzenie poprawności układania warstw,

sprawdzenie szczelności ułożonych warstw,

kontroli ilości nałożonych warstw izolacji i ich sumarycznej grubości.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 [m2] (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość metrów kwadratowych wykonanej i odebranej izolacji pionowej, wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

## Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbiorowi podlegają :

przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji,

zagruntowanie podłoża,

każda warstwa ułożonej izolacji.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) wykonanej izolacji obejmuje:

zakup i dostarczenie materiałów i niezbędnych czynników do wykonania izolacji,

przygotowanie powierzchni betonu,

wykonanie warstwy gruntującej,

dwukrotne nałożenie warstwy izolacyjnej,

wykonanie i rozbiórkę niezbędnych pomostów roboczych,

oczyszczenie miejsca robót i usunięcie zanieczyszczeń poza pas drogowy.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260	„Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

BN-68/6753-04	„Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.”