M 19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M 19.01.01	KRAWĘŻNIK KAMIENNY MOSTOWY

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem i zamocowaniem krawężnika mostowego kamiennego o wymiarach 18×20 cm, wykonanego zgodnie 
z BN-66/6775-01, przewidzianego do osadzenia w konstrukcji w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem i montażem krawężników kamiennych i obejmują:

zakup i transport na budowę odpowiedniej ilości krawężników;

dostarczenie wszystkich innych niezbędnych czynników produkcji;

wykonanie podlewki pod krawężnik z mieszanek niskoskurczowych;

ustawienie krawężnika;

wypełnienie spoin pomiędzy odcinkami krawężnika silikonem;

oczyszczenie terenu robót.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami oraz poleceniami Inżyniera.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

## Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych na moście są:

krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01,

cement do zaprawy cementowo-piaskowej,

woda,

oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju podlewek dla ustawienia krawężników.

## Krawężniki kamienne - klasyfikacja

### Typy

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie krawężników typu:

M  -   mostowe,  -   drogowe.

### Rodzaje

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie krawężników typu A.

### Wielkości

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie krawężników wielkości:

krawężnik mostowy o wysokości 18 cm,

### Klasy

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie krawężników klasy I. Krawężnik mający zastosowanie 
w robotach objętych niniejszą ST winien posiadać oznaczenia: krawężnik kamienny mostowy (M) rodzaju A, wielkości 18, klasy I: krawężnik MA 18 I – wg BN-66/6775-01.

## Krawężniki kamienne - wymagania techniczne

### Cechy fizyczne i wytrzymałościowe

Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych.

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i wytrzymałościowe | I |  |  |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, w MPa, co najmniej | 120 | 100 | 60 |
| 2 | Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, nie więcej niż | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
| 3 | Wytrzymałość na uderzenia, ilość uderzeń, nie mniej niż | 13 | 9 | 6 |
| 4 | Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż | 0,5 | 1,5 | 3,0 |
| 5 | Odporność na zamrażanie, w cyklach | nie bada się |  |  |

### Kształt i wymiary

Kształt krawężników mostowych podano na rysunku 1, a wymiary w tablicy 2.

Rys. 1. Krawężnik mostowy rodzaju A

Tablica 2. Wymiary krawężników mostowych.

| Wymiar | Rodzaj |  |  |  | Dopuszczalne odchyłki, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (w cm) | A |  | B |  | cm |
| h | 23 | 18 | 23 | 18 | 0,5 |
| b | 20 | 20 | 15 | 15 | 0,3 |
| c | 4 | 4 | - | - | 0,2 |
| d | 12 | 10 | 12 | 10 | dla A: : 0,2 2,0 |
| l | od 80 |  | do 200 |  | - |

### Wygląd zewnętrzny

W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01

## Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych podaje tablica 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

|  |  |  | Typy krawężników |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj uszkodzeń |  |  | Uliczne |  |  | Drogowe |  |
|  |  |  | proste | łukowe | Mostowe | rodzaj „A” | rodzaj „B” |
| skrzywienie | licowych |  | 0,3 cm |  |  |  | 0,5 cm |
| (wichrowa- | bocznych |  |  | nie sprawdza się |  |  |  |
| tość powierz- | stykowych |  |  | 0,2 cm |  | 0,3 cm |  |
| chni) | spodu |  |  | nie sprawdza się |  |  |  |

|  | licowych | dopuszcza się na długości 1 m danej powierzch-ni jedno wgłębienie wielkości do 5 cm2, nie głę-bsze niż 0,5 cm, nie wynikające z techniki wy- konania faktury |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wady obróbki powierzchni (wgłębienia i wypukłości) | bocznych | wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograni-czeń. Wypukłość poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza się wypukłości poza lico pasa obrobionego do 3 cm |  |  |  | nie sprawdza się |
|  | stykowych | w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedo- puszczalne, pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu |  |  |  |  |
|  | spodu | nie sprawdza się |  |  |  |  |
| szczerby i usz-kodzenia kra- wędzi i naroży | ilość w prze-liczeniu na 1 m | 3 |  |  |  |  |
|  | długość | 0,5 cm |  |  | 1 cm |  |
|  | głębokość | 0,3 cm |  |  | 0,5 cm |  |
| odchyłki od kąta prostego |  | 0,2 cm na długości powierzchni |  |  | 0,3 cm na dłpow. |  |
| odchyłki w krzywiźnie łuku |  | - | 1,0 cm | - |  |  |

## Przechowywanie krawężników

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian 
i wielkości. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m.

## Materiały do zapraw

### Piasek

Piasek zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.

### Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.

### Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

## Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Sprzęt do ułożenia krawężnika mostowego

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Wykonawca montażu powinien posiadać następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- przyrządy pomiarowe do ustawienia krawężnika we właściwym położeniu;

- sprężarkę powietrza.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Materiały do wykonania montażu krawężników mostowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport elementów na miejsce wbudowania powinien zapewnić ochronę elementów krawężnika. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do montażu krawężników powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Załadunku i wyładunku krawężników należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.

Krawężniki można przewozić tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5cm.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## Technologia wykonania robót

Krawężniki należy osadzać po ułożeniu na płycie pomostu izolacji wodoszczelnej. Krawężniki kamienne typu MA 18 I należy ułożyć na podbudowie z zaprawy cementowo - piaskowej o grubości ok. 3 cm z dodatkiem lateksu. Przy układaniu krawężnika należy zachować szczególną uwagę by nie uszkodzić izolacji.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

### Badania krawężników

#### Sprawdzenie cech zewnętrznych

Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:

- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie wad i uszkodzeń.

Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii krawężników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką mm 
z dokładnością do 0.1 cm.

Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych (widocznych) przeprowadzić należy przy pomocy linijki metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnej sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm.

Sprawdzanie kątów przeprowadzić należy przy użyciu metalowego kątownika, a pomiar kąta rozwartego w powierzchni ukośnej przy pomocy kątownika nastawnego, pomiary z dokładnością 0.1 cm. Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzić należy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0.1 cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie.

#### Badanie laboratoryjne (w wytwórni)

Badanie laboratoryjne (w wytwórni) obejmują sprawdzenie:

- nasiąkliwości,

- odporności na zamarzanie,

- wytrzymałości na ściskanie,

- ścieralności,

- wytrzymałości na uderzenie.

Badania laboratoryjne należy przeprowadzać na żądanie Inżyniera na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników. Ilość krawężników do badań nie powinna przekraczać 400 sztuk. Pobranie próbek należy wykonywać przez wylosowanie z badanej partii takiej liczby krawężników przeznaczonych do badań, jaką podano poniżej. Pobrane próbki powinny być oznaczone 
w sposób trwały, a z pobrania próbek należy sporządzić protokół.

Pobranie próbek przy ilości całkowitej krawężników do 160 sztuk. Liczba wylosowanych krawężników powinna wynosić 15. Sprawdzenie cech zewnętrznych wg pkt 6.2.1.1 - 15 szt.; badanie laboratoryjne wg pkt 6.2.1.2 dla p. a) i b) - 3 szt., dla pkt c) i d) - 8 szt., dla pkt e) - 3 szt.

Pobranie próbek przy ilości całkowitej krawężników od 161 do 400 sztuk. Liczba wylosowanych krawężników powinna wynosić 25. Sprawdzenie cech zewnętrznych wg p. 6.2.1.2 – 25szt.; badanie laboratoryjne wg pkt 6.2.1.2 dla pkt a) i b) - 5 szt., dla pkt c) i d) - 12 szt., dla pkt e) - 5szt.

#### Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych

Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych:

wynik sprawdzenia cech zewnętrznych należy uznać za dodatni, gdy w ustalonej powyżej liczbie krawężników poddanych sprawdzeniom, liczba sztuk wadliwych przekroczy dla poszczególnych sprawdzeń liczb określonych poniżej:

Największa w badanej partii liczba sztuk krawężników wadliwych, przy której odbieraną partie należy uznać za zgodną 
z wymaganiami ST:

- dla sprawdzanej liczby krawężników - 15 sztuk;

dla kształtu i wymiarów 1;

dla kątów 1;

dla faktury powierzchni 1;

dla wad i uszkodzeń 1;

dla nierówności powierzchni 1;

dla zwichrowań powierzchni 0;

dla prostoliniowości krawędzi licowych 0;

dla szczerb i uszkodzeń krawędzi i naroży 1;

- dla sprawdzanej liczby krawężników - 25 sztuk;

dla kształtu i wymiarów 1;

dla kątów 1;

dla faktury powierzchni 1;

dla wad i uszkodzeń 1;

dla nierówności powierzchni 1;

dla zwichrowań powierzchni 0;

dla prostoliniowości krawędzi licowych 1;

dla szczerb i uszkodzeń krawędzi i naroży 2.

W przypadku, gdy choćby w jednym z kolejnych sprawdzeń liczba sztuk nie spełniających wymagań ST jest większy od określonych powyżej, całą partie krawężników należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

#### Ocena wyników badań laboratoryjnych

W przypadku jak p-cie 6.2.1.2 wynik badania należy uznać za dodatni gdy z ustalonej powyżej liczby krawężników poddanych badaniom wszystkie krawężniki będą spełniały wymagania. Na żądanie Inżyniera wytwórnia powinna dostarczyć zaświadczenie zawierające wyniki badań laboratoryjnych skały z której zostały wyprodukowane .

#### Montaż krawężników

Odbiorowi podlegają:

podłoże pod krawężniki - to jest płyta pomostu (nadbeton zbrojony),

równość powierzchni górnej po ustawieniu,

styki pomiędzy sąsiednimi odcinkami krawężników,

ułożenie taśm uszczelniających.

# OBMIAR robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 metr bieżący [mb] krawężnika, zamontowanego na obiekcie mostowym wg Dokumentacji Projektowej.

# ODBIÓR robót

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

## Szczegółowe zasady odbioru robót

Na podstawie wyników badań wg p. 6 należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie krawężników należy uznać za zgodne ze ST.

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 mb krawężnika obejmuje:

zakup i dostarczenie na budowę krawężników określonego typu i ustalonych wymiarach;

przygotowanie podłoża;

wykonanie podbudowy;

ustawienie krawężników;

wypełnienie spoin krawężników;

uporządkowanie placu robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-66/6775-01	Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

BN-62/6716-04	Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

PN-85/B-04101	Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody

PN-84/B-04110	Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

PN-85/B-04102	Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

PN-84/B-04111	Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

PN-67/B-04115	Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie

PN-B-01080		Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

PN-B-06711		Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712		Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-06720		Pobieranie próbek materiałów kamiennych

PN-EN-197-1	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

- użytku.

PN-B-32250		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw