M 19.01.04	balustrady na obiektach mostowych

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem, montażem i zabezpieczeniem antykorozyjnym indywidualnej balustrady stalowej w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres robót objętych ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem balustrady stalowych i obejmują:

wykonanie i montaż balustrady stalowej „szczeblinkowej” o wysokości H=1100 mm.

## Określenia podstawowe

### Balustrada mostowa – konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa ruchu drogowego, której celem jest ochrona pieszych i pojazdów przed wypadnięciem poza obiekt.

### Poręcz – poziomy element balustrady, wyznaczający jej wysokość.

### Słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujący obciążenia na konstrukcję gzymsów kap chodnikowych obiektu.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz ST.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

Stosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu zgodnie z rozdziałem 2 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz 881 z dnia 16.04.2004).

## Szczegółowe wymagania

Balustradę mostową należy wykonać z blach ze stali St3M lub ST3S, spawanych w wytwórni konstrukcji stalowych. Wykonana w wytwórni balustrada powinna być wstępnie zabezpieczona antykorozyjnie w wytwórni przez metalizację 
i doszczelnienie farbami.

### Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych balustrady, powinny być zawarte w granicach podanych w Tablicy 1, przy czym rozróżnia się wymiary:

wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż balustrady;

wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

- Tablica 1. Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych balustrady.

| WYMIAR NOMINALNY [mm] |  | ### DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARU ### (+/-), [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PONAD | DO | PRZYŁĄCZENIOWEGO | SWOBODNEGO |
| # 500 | ### 1000 | ### 0,5 | ### 1,5 |
| # 1000 | ### 2000 | ### 1,0 | ### 2,5 |

### Dopuszczalne odchyłki prostości

Wymiary liniowe elementów od węzła do węzła (czyli od słupka do słupka) wynoszą 1/500 długości odległości między węzłami.

## Uszczelnienia

Pod płytami dolnymi słupków balustrady należy wykonać cokoliki (min. wysokości 10 mm), z zaprawy niskoskurczowej o spoiwie cementowym, modyfikowanej dodatkami uszczelniającymi z żywić syntetycznych oraz podlewki z żywicy epoksydowej gr. 2 mm.

## Zabezpieczenie antykorozyjne

### Wymagania formalne

Doboru zestawu pokryć malarskich oraz materiałów epoksydowo poliuretanowych do wykonania nawierzchni dokonuje Wykonawca i przedkłada do zatwierdzenia Inżynierowi.

| MIEJSCE ZABEZPIECZENIA | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI | WARSTWY ZABEZPIECZENIA |
| --- | --- | --- |
| W WYTWÓRNI KONSTRUKCJI |  |  |
| Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali | Sa 2 ½ | Metalizacja natryskowa: cynk (Zn) gr. 100 m Doszczelnienie: poliuretanowo-epoksydowa, gr. 20-30 m; Międzywarstwa: poliuretanowo-epoksydowa, gr. 80 m. Nawierzchnia: poliuretanowa – gr. 80 m |
| Zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych i powierzchni stali stykającej się z betonem | Sa 2 ½ | Powłoka ochrony czasowej: gr. 20 m (maksymalna trwałość - 1 miesiąc). |

Dobrany zestaw pokryć winien:

posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM;

odpowiadać warunkom niniejszej ST;

uzyskać akceptację Inżyniera;

zestaw pokryć malarskich oraz przygotowanie powierzchni powinny być zgodne z normą PN-ISO-8501-1   i ISO 12944 „Klasyfikacja środowisk korozyjnych”.

### Wymagania dla kompletnej powłoki zestawu antykorozyjnego

Wymagania dla kompletnej powłoki zestawu antykorozyjnego zabezpieczenia balustrady wg poniższej Tablicy:

| LP. | WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOS-TKI | WYMAGANIA | BADANIA WG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość suchej powłoki | m | 280 | PN-EN ISO 2808:2000 |
| 2 | Przyczepność farby gruntującej do podłoża | stopień | 1 | PN-EN ISO 2409:1999 |
| 3 | Przyczepność międzywarstwy | stopień | 1-2 | PN-EN ISO 2409:1999 |
| 4 | Przyczepność zestawu | stopień | 1-2 | PN-EN ISO 2409:1999 |
| 5 | Przyczepność zestawu po badaniach korozyjnych | stopień | 2 | PN-EN ISO 2409:1999 |
| 6 | Odporność w zanurzeniu w wodzie destylowanej – cykle mokro/suche 16h/8: |  |  | Procedura IBDiM |
|  | powłoka z nacięciem1) | - | - |  |
|  | powłoka bez nacięcia |  | 50 cykli powłoka bez mian2) |  |
| 7 | Odporność w zanurzeniu kwaśnym deszczu – cykle mokro/suche 16h/8 h: |  |  | Procedura IBDiM |
|  | powłoka z nacięciem1) | - | - |  |
|  | powłoka bez nacięcia |  | 50 cykli powłoka bez mian2) |  |
| 8 | Odporność w komorze solnej: |  |  | PN-C-81523:1988 |
|  | powłoka z nacięciem1) czas obciążenia dopuszczalne odległości od rysy: korozja pęcherze | - | 1440 h powłoka bez zmian2) 3 mm 8 mm |  |
| 9 | Odporność w komorze UV | - |  | PN-C-81548:1991 |
|  | powłoka z nacięciem1) |  | - |  |
|  | powłoka bez nacięcia |  | 500 h dop. Nieznaczna zmiana barwy oraz zmiana połysku do 50%3) kredowanie max 2 topień 4) |  |
| 10 | Wartość rezystancji powłok mierzona metodą spektroskopii impedancyjnej po badaniach korozyjnych wg punktów 1-3 | - |  | Procedura IBDiM |
|  | powłoka z nacięciem1) |  | - |  |
|  | powłoka bez nacięcia |  | obniżenie rezystancji powłoki o max. 20% jednak do wartości nie mniejszej niż 108cm2 |  |
| 11 | Odporność na zmienne temperatury od –250 C do + 550 C | - | 300 cykli po 4 h powłoka bez zmian2) | PN-C-81556:1988 |

### Wymagania szczegółowe

Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość nanoszenia jednorazowo warstwy 
o grubości 80 m w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Na każdym opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie napisy po polsku. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta. Z uwagi na to, że są to farby dwuskładnikowe należy ściśle przestrzegać i kontrolować podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatności do użycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym miejscu godzina, w której upływa czas przydatności farby do użycia po wymieszaniu.

### Składowanie materiałów

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym  magazynów materiałów łatwo palnych zgodnie 
z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +50 C do + 250 C.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem poręczy stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem:

spawarki i agregaty prądotwórcze (elektrownie);

palniki gazowe do cięcia stali;

dźwig samochodowy o udźwigu do 2;

piły do cięcia metalu;

szlifierki elektryczne.

Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawia do akceptacji wykaz sprzętu, który będzie stosował do:

- przygotowania powierzchni stali przed wykonaniem powłok;

- nanoszenie powłok;

- kontroli bieżącej jakości materiałów i wykonania.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M  00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Materiały mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. Załadunek i wyładunek elementów balustrady można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi. Segmenty uszkodzone podczas transportu należy wyeliminować.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Zakres wykonania robót

Zakres wykonania robót obejmuje:

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;

wytworzenie w wytwórni i wstępne zabezpieczenie antykorozyjne przez metalizację i doszczelnienie farbami;

dostarczenie na budowę  segmentów balustrady;

montaż balustrady na pomoście;

zabezpieczenie antykorozyjne końcowe balustrady mostowej zestawem.

## Opis wykonania robót

Po wykonaniu kap chodnikowych należy zamontować na nich stalową poręcz mostową typu osiedlowego, wykonaną 
z płaskowników stalowych. Słupki poręczy należy przyspawać do zabetonowanych podczas wykonywania kap chodnikowych specjalnych marek kotwiących, umocowanych do zbrojenia chodnika przed jego betonowaniem. Poręcz należy składać segmentami, łącząc za pomocą spawania pochwyt i przeciągi sąsiednich odcinków. Nad wszystkimi dylatacjami pomostu należy wykonać dylatacje poręczy. Dylatacje w konstrukcjach poręczy powinny umożliwiać swobodny ruch podłużny części poręczy. Montaż poręczy należy wykonać przed ułożeniem izolacji i nawierzchni na chodnikach.

Elementy poręczy należy zabezpieczyć przed korozją przez metalizację oraz pomalowanie zestawem malarskim.

Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków balustrady wynoszą:

odchylenie od pionu +/- 1%;

odchyłka w wysokości słupka +/- 0,5cm;

odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi gzymsu +/- 1cm;

odchyłka w odległości między słupkami +/- 0,5cm.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Sprawdzenie jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu:

- zamocowania i ustawienia marek kotwiących poręcz,

- ustawienia słupków poręczy wraz z montażem przez spawanie;

- kontrola prostoliniowości ustawienia poręczy,

- odbiór powłok zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być prowadzona po wykonaniu każdej warstwy powłoki antykorozyjnej zgodnie z PN-70/H-90752 [9] i PN-71/H-90753.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla wykonania i montażu konstrukcji balustrady: 1 m (metr bieżący).

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Inwestora, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
o dodatkową zapłatę.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

## Szczegółowe warunki odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie badania i pomiary odnośnie ilości i jakości robót dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze Specyfikacją i przedstawić je do ponownego odbioru.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

# PODSTAWY PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i zamontowanej balustrady obejmuje:

wykonanie wszystkich niezbędnych projektów warsztatowych i technologicznych;

wytworzenie konstrukcji stalowej;

zabezpieczenie antykorozyjne części stalowych poprzez metalizację;

zabezpieczenie antykorozyjne części stalowych poprzez malowanie zestawem farb;

transport materiałów na budowę;

koszt magazynowania;

wykonanie i montaż kotew balustrad w zbrojeniu kap;

montaż konstrukcji;

zabezpieczenie antykorozyjne miejsc połączeń montażowych;

wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z ST;

przygotowanie i uprzątnięcie stanowiska pracy.

# RZEPISY ZWIĄZANE

|  | PN-82/S-10052 | Obiekty mostowe. Konstrukcje mostowe. Projektowanie. |
| --- | --- | --- |
|  | PN88/M-69433 | Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. |
|  | PN-EN ISO 2808:2000 | Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. |
|  | PN-EN ISO 2409:1999 | Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. |
|  | PN-C-81523:1988 | Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej. |
|  | PN-C-81548:1991 | Wyroby lakierowe. Przyspieszone badania odporności powłok na działanie czynników atmosferycznych (aparaty z lampami ksenonowymi). |
|  | PN-C-81556:1988 | Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych temperatur. |
|  | PN-89/C-81400 | Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. |
|  | PN-70/H-90752 | Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. |
|  | PN-71/H-90753 | Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. |
|  | Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu, GDDP, Warszawa, 1993. |  |