M 19.01.07	reprofilowanie BETONOWYCH powierzchni preparatami systemowymi

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne zaprawami typu PCC, nakładanymi ręcznie w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) 
w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrównania powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne zaprawami typu PCC, w ilości i zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i obejmują:

wyrównanie powierzchni spodniej płyty pomostu, belek głównych, poprzecznic podporowych i przęsłowych oraz poprzecznic zamykających od strony potoku,

wyrównania powierzchni korpusów filarów.

## Określenia podstawowe

### Zaprawa typu PCC (ang. Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4 oraz są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, a także określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00 00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

Stosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu zgodnie z rozdziałem 2, Ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

## Dobór materiałów

### Zaprawa typu PCC

Do napraw betonu zaprawami typu PCC należy stosować jedynie zestawy materiałów (systemy) posiadające aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, dopuszczającą do stosowania w budownictwie mostowym.

W zależności od rodzaju naprawianego elementu należy stosować następujące rodzaje zapraw PCC:

PCC I - do naprawy powierzchni bezpośrednio narażonych na wpływ obciążeń dynamicznych, po których odbywa się ruch (np. górna powierzchnia płyty pomostu);

PCC II - do naprawy powierzchni bezpośrednio narażonych na wpływ obciążeń dynamicznych, po których nie odbywa się ruch  (np. dźwigary główne, gzymsy);

PCC III - do naprawy powierzchni nie obciążonych dynamicznie, na których nie odbywa się ruch 
(np. elementy podpór).

Do wykonania naprawy przyczółków należy zastosować zaprawę PCC III lub PCC II.

Do napraw ubytków betonu należy stosować kompletne zestawy materiałów, oferowane przez jednego Producenta, w skład których wchodzą:

warstwa sczepna;

zaprawa naprawcza;

zaprawa wyrównawcza (szpachla).

Materiały te są konfekcjonowane i dostarczane jako gotowy produkt do zastosowania na obiekcie.

Maksymalne uziarnienie kruszywa w zaprawie PCC nie może być większe niż 1/3 planowanej grubości warstwy zaprawy i musi być mniejsze od 8 mm.

## Przechowywanie materiałów

Składowanie materiałów powinno odbywać się w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Temperatura składowania nie powinna być niższa od +5o C i wyższa od + 30 o C.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Wykaz sprzętu do wykonania robót

Do przygotowania podłoża betonowego stosuje się następujący sprzęt:

piaskownicę;

skrobaki, szczotki stalowe, przecinaki;

młotki udarowe;

zestaw sprzętu do bezpyłowego kruszenia betonu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (do 100 MPa), tzw. „lanca wodna”;

odkurzacz przemysłowy;

sprężarkę.

Do wypełniania ubytków w betonie stosuje się następujący sprzęt:

mieszadło elektryczne, wolnoobrotowe (200  300 obr/min);

sztywne pędzle (do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej);

agregat ciśnieniowy z pistoletem (do malowania zbrojenia);

drewniane packi tynkarskie lub kielnie (do nanoszenia zapraw uzupełniających ubytki w betonie);

brezentowe lub plastikowe folie (do pielęgnacji świeżo nałożonych zapraw).

Ponadto Wykonawca powinien dysponować rusztowaniem składanym lub innym, umożliwiającym wykonanie robót.

## Sprzęt do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie podłoża należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

## Inne wymagania dotyczące transportu

Materiały do wykonania naprawy betonu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodzeniem.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Przygotowanie robót

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien zgromadzić materiały wg pkt. 2 i sprzęt wg pkt. 3. oraz przygotować odpowiednie rusztowania i pomosty robocze.

## Opis wykonania robót

Wykonanie warstwy wyrównawczej powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta systemu naprawczego, zawartymi także w aprobatach technicznych IBDiM. Przedstawiony w niniejszej specyfikacji opis technologii wykonania robót wytycznych tych nie zastępuje, a jedynie uściśla.

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie przewidziane do wyrównania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni betonowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie złuszczeń, odprysków, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo - ściernej (piaskowanie lub śrutowanie). Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni betonowych zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników, dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nanoszeniem preparatów przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczanych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej.

### Przygotowanie podłoża

Podstawowym warunkiem powodzenia naprawy jest odpowiednie przygotowanie podłoża, tzn. powierzchni betonu .

Prawidłowo przygotowane do wyrównania podłoże betonowe powinno charakteryzować się następującymi parametrami:

wytrzymałość na ściskanie: jak dla betonu klasy  B25;

wytrzymałość podłoża betonowego na odrywanie:

  - wartość średnia  1,50 MPa;

  - wartość minimalna = 1,0 MPa;

zawartość chlorków:

  - elementy żelbetowe  0,4% masy cementu;

  - elementy sprężone  0,2% masy cementu;

pH betonu  10.

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:

usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń;

usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu;

usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub na korozję betonu oraz stali zbrojeniowej;

oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych.

Oczyszczenie powierzchni betonu można realizować przez:

oczyszczanie za pomocą obrotowych szczotek stalowych, przydatne do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń na niewielkich powierzchniach;

szlifowanie  warstw betonu; metoda przydatna do usuwania mleczka cementowego, stosowana przy niewielkich powierzchniach;

opalanie palnikiem gazowym (oczyszczanie płomieniowe); metoda przydatna gdy powierzchnia betonu jest zanieczyszczona olejami, niezalecana ze względu na wprowadzanie naprężeń termicznych;

piaskowanie lub śrutowanie; metoda uniwersalna, wydajna, szczególnie zalecana;

czyszczenie strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem (do 100 MPa), tak zwaną "lancą wodną"; metoda uniwersalna, wydajna, szczególnie zalecana, przydatne do oczyszczania powierzchni 
o skomplikowanych kształtach.

### Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zaprawy wyrównawczej PCC polega na wymieszaniu konfekcjonowanych fabryczne składników zgodnie 
z proporcjami podanymi w wytycznych stosowania. Do przygotowania zaprawy należy zużywać każdorazowo całą zawartość opakowań.

Jako wodę zarobową należy stosować wodę wodociągową pitną.

Po połączeniu składników z płynem zarobowym należy je mieszać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym 
(250 obr/min) nie krócej niż 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.

### Warstwa sczepna

Oczyszczone podłoże betonowe należy nasączyć wodą tak, aby powierzchnia naprawianego betonu była matowo – wilgotna. Warstwę sczepną należy nakładać natychmiast po wymieszaniu przez energiczne wcieranie w podłoże betonowe przy użyciu szczotek lub pędzli ze sztywnym włosiem. Całą wyrównywaną powierzchnię betonu należy jednokrotnie powlec odpowiednią zaprawą.

### Wypełnienie ubytków

Zaprawę wyrównawczą należy nanosić przez ręczne nakładanie lub narzucanie na warstwę szczepną, która zachowuje jeszcze właściwości klejące, zgodnie z zasadą “mokre na mokre”. Zaprawę należy nakładać kielnią stalowa, wklejając ją energicznie w warstwę szczepną. Zaprawę wyrównawczą należy dobrze zagęścić, niedopuszczając do powstawania pustek. Profilowanie oraz zagęszczanie należy wykonać wg ogólnych zasad obowiązujących przy robotach betonowych.

Nakładanie zaprawy kielnią na powierzchniach sufitowych dopuszczalne jest warstwami o grubości 10 - 30 mm (lokalnie od 6 mm), a na powierzchniach sufitowych warstwami o grubości 6 - 20 mm. Poszczególne warstwy zaprawy nakłada się po związaniu warstwy poprzedniej tj. po około 24 h, nakładając na poprzednią warstwę najpierw zaprawę szczepną, 
a następnie kolejną warstwę zaprawy wypełniającej.

### Pielęgnacja

Wykonaną warstwę wyrównawczą należy pielęgnować przez okres min. 5 dni chroniąc ją przed mrozem, zbyt wysoką temperaturą oraz nadmiernym wysychaniem (np. na skutek intensywnego nasłonecznienia lub silnego wiatru) w zależności od potrzeb przez:

przykrycie folią;

przykrycie wilgotnymi matami i folią;

przykrycie wilgotnymi matami i okresowe spryskiwanie ich wodą;

przykrycie folią i styropianem;

spryskiwanie wodą.

## Warunki wykonania robót

Podczas robót i w ciągu następnych 72 godzin temperatura podłoża i powierza powinna zawierać się w przedziale od +5 do +35oC. Ze względu na możliwość wystąpienia skurczu zaprawa wymaga szczególnej dbałości w zakresie pielęgnacji wilgotnościowej przez pierwsze 5 dni. Orientacyjny, minimalny okres twardnienia zaprawy typu PCC przed dopuszczeniem na niej obciążeń lub wykonywaniem dalszych prac podano w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalny okres twardnienia zaprawy typu PCC

| LP. | MINIMALNY OKRES |  | MINIMALNA TEMP. W OKRESIE TWARDNIENIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WARDNIENIE ZAPRAWY PRZED: | + 5oC | + 20oC | + 30oC |
| 1 |  | Dopuszczeniem do montażowego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym | 36 h | 24 h | 24 h |
| 2 |  | Nakładaniem szpachlówki typu PCC | 36 h | 24 h | 24 h |
| 3 |  | Czyszczeniem powierzchni metodami strumieniowo – ciernymi | 48 h | 24 h | 24 h |
| 4 |  | Badaniem powierzchni na odrywanie | 10 dni | 7 dni | 7 dni |
| 5 |  | Wykonaniem powłok ochronnych lub hydroizolacji | 7 dni | 5 dni | 5 dni |

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych w niniejszej ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

## Kontrola materiałów

Kontrola materiałów polega na przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badań potwierdzających zgodność parametrów fizyko - mechanicznych zastosowanych materiałów z wymaganiami aprobaty technicznej.

Należy również sprawdzić:

data przydatności do stosowania;

warunki przechowywania;

stan opakowań.

## Kontrola wykonanych robót

Kontrola wykonanych robót obejmuje:

badanie przygotowania podłoża betonowego;

sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych;

badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie od podłoża.

Ponadto kontroli podlegać powinno zachowanie warunków technologicznych podczas naprawy, do których należą:

temperatura materiałów, podłoża i powietrza;

wilgotność podłoża;

czas mieszania materiałów;

pielęgnacja wykonanej warstwy.

Podłoże betonowe powinno spełniać wymagania wg pkt. 5.3.1. Pomiar wytrzymałości podłoża na odrywanie należy wykonać wg PN-92/B-01814. Należy wykonać co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, lecz nie mniej niż 5 dla elementu.

Wyrównaną powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, wykonawca bada w obecności Inżyniera przez ostukiwanie.

Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża należy wykonać wg PN-92/B-01814. Należy wykonać co najmniej 1 pomiar na 25 m2 wykonanej naprawy, lecz nie mniej niż 5 dla elementu. Miejsce pomiarowe wskazuje Inżynier. Wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie powinna być niższa od 1,5 MPa, a wartość minimalna powinna wynosić minimum 1 MPa, przy czym przełom musi przebiegać w betonie. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tej samej zaprawy.

Wszystkie wyżej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obecności Inżyniera, a wyniki załącza do dokumentacji powykonawczej.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wbudowanej zaprawy wyrównawczej, o grubości średniej warstwy do 1 cm.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.

## Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:

głębokość i zakres skucia betonu;

oczyszczenie powierzchni betonu;

wykonanie warstwy szczepnej;

wykonanie kolejnych warstw wyrównawczych.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie badania i pomiary odnośnie ilości i jakości robót dały wyniki pozytywne.  Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze Specyfikacją i przedstawić je do ponownego odbioru.

- Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy wyrównawczej uwzględnia:

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;

montaż i demontaż rusztowania;

oczyszczenie powierzchni betonu;

wykonanie warstwy sczepnej;

nałożenie zaprawy wyrównawczej;

wykonanie badań i pomiarów przewidzianych w ST;

oczyszczenie terenu robót z usunięciem zanieczyszczeń poza pas drogowy.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

|  | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| --- | --- | --- |
|  | PN-88/B-04500 | Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. |
|  | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
|  | PN-78/B-06262 | Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. |
|  | PN-96/ISO-8501-1 | Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. |
|  | PN-92/B-01814 | Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. |
|  | PN-91/S-10042 | Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. |
|  | PN-77/S-10040 | Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania .Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych. Rozdział 5.5. Wypełnianie ubytków betonu przez dobetonowanie. GDDP, Warszawa, 1993. |
|  | „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Wrocław, 1998. |  |
|  | Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych i istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. IBDiM, Wrocław, 1998. |  |
|  | Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym. IBDiM, Wrocław, 1998. |  |
|  | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63. |  |