M 20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE

m 20.01.03	przygotowanie powierzchni płyty, Wiercenie otworów i osadzenie kotew

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powierzchni płyty istniejącej, wierceń otworów i osadzenia kotew w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki 
w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 i 295/1, w km 0+055.

## Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z groszkowaniem istniejącej (po rozbiórce) płyty pomostu, wierceń otworów i osadzenia kotew. Przyjętą głębokość groszkowania, średnice oraz głębokości otworów podano w Dokumentacji Projektowej.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą :

wykonanie groszkowania betonu płyty istniejącej;

wykonanie otworów (wiercenie) w betonie płyty istniejącej;

wykonanie otworów w betonie nadbetonu płyty pomostu dla kotew mocujących kapę chodnika;

wykonanie otworów w skrzydłach poprzecznic zamykających;

osadzenie w przygotowanych otworach kotew z prętów ze stali z wypełnieniem otworu zaprawą;

## Określenia podstawowe

### Kotwa stalowa – pręt prosty lub zakończony hakami ze stali zwykłej lub wysokiej wytrzymałości służący do połączenia wzmacnianych istniejących elementów z elementami poszerzającymi lub wzmacniającymi.

### Groszkowanie, młotkowanie, gradowanie – proces, w którym za pomocą tarcia i uderzeń uwidacznia się głębszą strukturę betonu, nadając jej szorstką, chropowatą i przyczepną powierzchnię.

### Zaprawa typu PCC (ang. Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

## Pręty i kotwy

Pręty i kotwy ze stali gatunku BSt500S – wg ST M 12.01.00 Stal zbrojeniowa oraz ST M 12.01.00 Stal zbrojeniowa oraz ST M 12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN”.

## Kompozycje epoksydowe i zaprawy kotwowe

Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolną, uniwersalną zaprawę do osadzania kotew, posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM, po uzgodnieniu jej z Inżynierem.

Zalecane właściwości zaprawy kotwowej: (np. SikaRock AM 3, zaprawa M38/1)

- gęstość nasypowa:					ok. 1.1 kg/dm3

- wytrzymałość końcowa (ścinanie):			ok. 70 MPa

przyrost wytrzymałości:				od 2 N/mm2 (po 12 godz.) do 70 N/mm2 (orientacyjnie, po 28 dniach w zależności od czasu wiązania i temperatury otoczenia)

- czas przerobu:					ok. 1 godz.

## Zaprawa warstwy sczepnej

Do przygotowania powierzchni zaprawami typu PCC należy stosować jedynie zestawy materiałów (systemy) posiadające aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, dopuszczającą do stosowania w budownictwie mostowym.

Do przygotowania powierzchni płyty pomostu należy zastosować warstwę sczepną wchodzącą w skład zaprawy PCC II, oferowanej przez jednego Producenta, w skład których wchodzą:

warstwa sczepna,

powłoka antykorozyjna zbrojenia,

Materiały te są konfekcjonowane i dostarczane jako gotowy produkt do zastosowania na obiekcie.

Jeśli Inżynier udzieli zgody, jako warstwy sczepnej można użyć zaczynu cementowego w proporcjach 1 : 1.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Do przygotowania płyty istniejącej Wykonawca powinien stosować:

młotki,

młoty pneumatyczne,

piły do betonu,

przecinaki,

szczotki, szczotki druciane, szpachelki,

odkurzacze przemysłowe,

urządzenia do czyszczenia powierzchni za pomocą groszkowania,

groszkowniki ręczne lub maszynowe,

urządzenia do oczyszczenia hydrodynamicznego itp.

Wszelkie niewielkie prace renowacyjne betonów wykonywać można ręcznymi urządzeniami, wyposażonymi w specjalnie dostosowane końcówki.

Dobór środków i metod przygotowania podłoża przez groszkowanie musi być adekwatny do występujących złuszczeń, pęknięć i uszkodzeń płyty żelbetowej.

Wiercenie otworów można wykonywać dowolnymi wiertarkami obrotowymi, zapewniającymi ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót.

Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznego otworu wiertła o średnicy większej lub mniejszej od nominalnej średnicy otworu podanej w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera.

Przewidywany przez Wykonawcę sprzęt podlega uzgodnieniu z Inżynierem.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

## Groszkowanie i powlekanie powierzchni płyty

Groszkowanie jest metodą na celowe wykonanie stosunkowo równej i szorstkiej powierzchni betonowej istniejącej płyty pomostu, umożliwia pozbycie się wszelkich zbędnych łuszczących się elementów i luźnych frakcji z płaszczyzny płyty, odsłania przy tym wszystkie ukryte ewentualne pęknięcia i szczeliny w betonie istniejącym. W wyniku działania urządzeń groszkujących, na powierzchni betonu pojawiają się niewielkie zagłębienia o głębokości od 3 do 8 mm.

Przed ułożeniem świeżego betonu istniejące podłoże betonowe (po dokonaniu rozbiórki) wymaga specjalnych przygotowań. Podłoże betonowe, na którym będzie układany świeży beton powinno być jednorodne, czyste, wolne od piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu i innych elementów pogarszających przyczepność. Odpowiednio przygotowane powinno być również ewentualne odsłonięte zbrojenie. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:

usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń (w tym również chemicznych), mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej,

usunięcie mleczka słabo związanych warstw betonu,

odkucie otuliny betonowej wystających, skorodowanych prętów,

oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystości,

oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie nadmiaru wody.

Oczyszczone podłoże betonowe i utwardzoną powłokę ochronną zbrojenia należy nasączyć wodą tak, aby powierzchnia naprawianego betonu była matowo – wilgotna.

Warstwę sczepną należy nakładać natychmiast po wymieszaniu przez energiczne wcieranie w podłoże betonowe przy użyciu szczotek lub pędzli ze sztywnym włosiem. Całą naprawianą powierzchnię betonu należy jednokrotnie powlec odpowiednią zaprawą.

## Wiercenie otworów kotwowych, osadzanie kotew

Wiercenie otworów o rozstawie, średnicach i głębokości musi być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy wykonać niezbędne pomosty i rusztowania umożliwiające dostęp do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertów oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy obsługi.

Po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa
i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem.

Prace przy użyciu kompozycji epoksydowej lub zaprawy kotwowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcją jej stosowania podaną przez Producenta.

W przypadku gdy osadzane w betonie kotwy lub pręty przebijają izolację papową, należy zastosować środki zapewniające szczelność izolacji w miejscach przebicia.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

## Zakres kontroli jakości wykonania robót

Kontrola wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wizualne groszkowanej powierzchni płyty, powleczonej warstwą sczepną,

- sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wierconych otworów z Dokumentacją Projektową,

- badanie stali zbrojeniowej wg ST M 12.01.00 Stal zbrojeniowa oraz ST M 12.01.00 Stal zbrojeniowa oraz ST M 12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN”,

- sprawdzenie wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew z Dokumentacją Projektową,

- sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę atestu dla kompozycji epoksydowej lub zaprawy oraz sprawdzenie okresu jej trwałości,

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia prętów lub kotew na podstawie badań wg punktu 6.3. niniejszej ST.

## Tolerancje wykonania

- średnica osadzonych prętów: 		+0,3 mm, -0,5 mm.

- długość osadzonych prętów:		± 5 mm.

- rozstaw otworów:			± 20 mm.

- wzajemny rozstaw kotew w jednej grupie (dla zamocowania jednego elementu): ±20 mm.

## Badanie prawidłowości osadzenia w betonie prętów i kotew

Wstępne badanie (przed przystąpieniem do właściwych robót przy dyblowaniu) dla 3 sztuk osadzonych na zaprawie 
w otworach prętów – celem stwierdzenia prawidłowości zastosowanej technologii robót.

Badanie kontrolne po ukończeniu dyblowania dla 3 losowo wybranych przez Inżyniera osadzonych prętów łącznikowych.

Zakotwiony w betonie pręt poddaje się wyciąganiu siłą równą 80% siły obliczeniowej pręta na rozciąganie (a więc sile odpowiadającej naprężeniom równym 80% Re min.).

Próbę można uznać za pozytywną, jeśli pod wpływem przyłożonej siły nie nastąpi wysunięcie się pręta z betonu o więcej niż 0,5 mm.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

## Jednostka obmiarowa osadzenia kotew

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy [m2] powierzchni płyty, przygotowanej przez groszkowanie.

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka [szt.] osadzonego w istniejącym betonie płyty pręta łącznikowego lub kotwiącego 
o średnicy i długości podanej w Dokumentacji Projektowej.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.

## Szczegółowe zasady odbioru robót przygotowawczych i kotwowych

Odbiorom podlegają:

- powierzchnia istniejącej płyty pomostu,

- rozwiercone otwory na pręty zespalające (przed osadzeniem prętów) wraz z ich oczyszczeniem,

- zaprawa kotwowa lub kompozycja epoksydowa, służąca do osadzania prętów,

- głębokości wykonanych otworów oraz sprawdzenie prawidłowego osadzenia kotew.

Badania wg pkt.6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie badania i pomiary odnośnie ilości i jakości robót dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze Specyfikacją i przedstawić je do ponownego odbioru.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość [m2] powierzchni płyty oraz [szt.] wykonanych otworów wraz z osadzeniem kotew, które obejmują:

- wykonanie niezbędnych rusztowań oraz ich rozbiórkę,

- groszkowanie płyty pomostu,

- wiercenie otworów,

- osadzenie kotew na zaprawie kotwowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-91/S-10042		Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-77/S-10040		Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

- PN-91/S-10042		Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

- Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych.

- Instrukcje producenta zaprawy kotwowej.