D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

WIĄŻĄCA

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	specyfikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W gr. 6 cm 50/70 dla kategorii ruchu KR 3-4.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Bieruniu”

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Stosowane mieszanki   betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. Tablica 1. Stosowane mieszanki

| Kategoria ruchu | Mieszanki o wymiarze D1), mm |
| --- | --- |
| KR 1-2 KR 3-4 KR 4-5 | AC11W 2), AC16W AC16W, AC22W AC16W, AC22W |

1)	Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

2)	Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy spełnieniu wymagań
określonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 w tablicach 16, 17, 18 w zależności od KR

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

1.4.2.	Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

1.4.3.	Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6.	Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.7.	Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.

- Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM.

- Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

- Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.16.	Symbole i skróty dodatkowe

ACW	- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej

PMB	- polimeroasfalt,

D	- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

d	- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

C	- kationowa emulsja asfaltowa,

NPD	- właściwość   użytkowa   nie   określana   (ang.   No   Performance   Determined;   producent   może            jej   nie określać),

TBR	- do   zadeklarowania   (ang.   To   Be   Reported;   producent   może   dostarczyć   odpowiednie         informacje,

jednak nie jest do tego zobowiązany),
MOP	- miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne    wymagania    dotyczące    materiałów,    ich    pozyskiwania    i    składowania,    podano    w    ST    D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.	Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materiały do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej

| Materiał | Kategoria ruchu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR1 ÷ KR2 |  | KR3 ÷ KR4 |  | KR5 ÷ KR6 |  |
| Mieszanka mineralno-asfaltowa lub granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm] | 11b) | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 |
| Granulat asfaltowy o wymiarze U [mm] | 11b) | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 |
| Lepiszcze asfaltowe a) | 50/70 |  | 35/50, 50/70, PBM 25/55-60, |  | 35/50, PBM 25/55-60 |  |
| Kruszywa mineralne | Tablice 8, 9, 10 , 11 WT-1 Kruszywa 2010 |  |  |  |  |  |
| a) na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe b) dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy spełnieniu wymagań określonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 w tablicach 16, 17, 18 w zależności od KR |  |  |  |  |  |  |

Asfalty    drogowe    powinny    spełniać    wymagania    podane    w    tablicy    3.    Polimeroasfalty	powinny    spełniać

wymagania podane   w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591

| Lp. |  |  | Metoda badania | Rodzaj asfaltu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Właściwości |  |  | 35/50 | 50/70 |
|  | WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE |  |  |  |  |
| 1 | Penetracja w 25°C: | 0,1 mm | PN-EN 1426 | 35÷50 | 50÷70 |
| 2 | Temperatura mięknienia: | °C | PN-EN 1427 | 50÷58 | 46÷54 |
| 3 | Temperatura zapłonu, nie mniej niż: | °C | PN-EN 22592 | 240 | 230 |
| 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż: | % m/m | PN-EN 12592 | 99 | 99 |
| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż: | % m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż: | % | PN-EN 1426 | 53 | 50 |
| 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż: | °C | PN-EN 1427 | 52 | 48 |
|  | WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE |  |  |  |  |
| 8 | Zawartość parafiny, nie więcej niż: | % | PN-EN 12606-1 | 2,2 | 2,2 |
| 9 | Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż: | °C | PN-EN 1427 | 8 | 9 |
| 10 | Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż: | °C | PN-EN 12593 | -5 | -8 |

Tablica 4.   Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023

| Wymaganie podstawowe | Właściwość | Metoda badania | Jednos tka | Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25/55 – 60 |  |
|  |  |  |  | wymaganie | klasa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Konsystencja w pośrednich temperaturach eksploatacyjnych | Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 | 0,1 mm | 25-55 | 3 |
| Konsystencja w wysokich temperaturach eksploatacyjnych | Temperatura mięknienia | PN-EN 1427 | °C | ≥ 60 | 6 |
| Kohezja | Siła rozciągania (mała prędkość rozciągania) | PN-EN 13589 PN-EN 13703 | J/cm2 | ≥ 2 w 5°C | 3 |
|  | Siła rozciągania w 5°C (duża prędkość rozciągania) | PN-EN 13587 PN-EN 13703 | J/cm2 | NPDa | 0 |
|  | Wahadło Vialit (metoda uderzenia) | PN-EN 13588 | J/cm2 | NPDa | 0 |
| Stałość konsystencji (Odporność na starzenie) wg PN-EN 12607-1 lub -3 | Zmiana masy |  | % | ≥ 0,5 | 3 |
|  | Pozostała penetracja | PN-EN 1426 | % | ≥ 40 | 3 |
|  | Wzrost temperatury mięknienia | PN-EN 1427 | °C | ≤ 8 | 3 |
| Inne właściwości | Temperatura zapłonu | PN-EN ISO 2592 | °C | ≥ 235 | 3 |
| Wymagania dodatkowe | Temperatura łamliwości | PN-EN 12593 | °C | ≤ -12 | 6 |
|  | Nawrót sprężysty w 25°C | PN-EN 13398 | % | ≥ 50 | 5 |
|  | Nawrót sprężysty w 10°C |  |  | NPDa | 0 |
|  | Zakres plastyczności | PN-EN 14023 Punkt 5.1.9 | °C | TBRb | 1 |
|  | Stabilność magazynowania. Różnica temperatur mięknienia | PN-EN 13399 PN-EN 1427 | °C | ≤ 5 | 2 |
|  | Stabilność magazynowania. Różnica penetracji | PN-EN 13399 PN-EN 1426 | 0,1 mm | NPDa | 0 |
|  | Spadek temperatury mięknienia po starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub -3 | PN-EN 12607-1 PN-EN 1427 | °C | TBRb | 1 |
|  | Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub -3 | PN-EN 12607-1 PN-EN 13398 | % | ≥ 50 | 4 |
|  | Nawrót sprę-żysty w 10°C po starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub -3 |  |  | NPDa | 0 |
| a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) |  |  |  |  |  |

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz.

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Właściwości kruszywa | Wymagania w zależności od kategorii ruchu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KR1 ÷ KR2 | KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie niższa niż: | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: | G20/17,5 | G20/15 | G20/15 |
| Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż: | f 2 | f 2 | f2 |
| Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, kat. nie wyższa niż: | FI35 lub SI35 | FI25 lub SI25 | FI25 lub SI25 |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kat. nie niższa niż: | CDeklarowana | C50/10 | C50/10 |
| Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na kruszywie o wym. 10/14, rozdział 5; kat. nie niższa niż: | LA35 | LA30 | LA30 |
| Odporność na polerowanie kruszywa (badanie na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, kat. nie niższa niż: | PSVDeklarowane | PSVDeklarowane 48 | PSV50 |
| Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 | WA24 Deklarowana |  |  |
| Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 | deklarowana przez producenta |  |  |
| Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kat. nie wyższa niż: | F2 |  |  |
| „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kat.: | SBLA |  |  |
| Skład chemiczny – upr.opis petrograficzny wg PN-EN 932-3: | deklarowany przez producenta |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, kat. nie wyższa niż: | mLPC0,1 |  |  |
| Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopie-cowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1: |  |  |  |
|  | wymagana odporność |  |  |
| Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2: |  |  |  |
|  | wymagana odporność |  |  |
| Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, P. 19.3; kat. nie wyższa niż; | V3,5 |  |  |

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa  niełamanego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Właściwości kruszywa | Wymagania w zależności od kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- |
|  | KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: | GF85 i GA85 | GF85 |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii: | GTCNR GTC20 | GTC20 |
| Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż: | f10 |  |
| Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kat. nie wyższa niż: | MBF10 |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie niższa niż: | E CSDeklarowana |  |
| Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta |  |

| Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 | WA24 Deklarowana |
| --- | --- |
| Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, kat. nie wyższa niż: | mLPC0,1 |

Tablica   7.   Wymagane   właściwości   kruszywa   łamanego   lub   o   ciągłym   uziarnieniu   do   D  ≤   8   mm   do   warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Właściwości kruszywa | Wymagania w | zależności od kat KR3 ÷ KR4 | egorii ruchu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KR1 ÷ KR2 |  | KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: | GF85 i GA85 |  |  |
| Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kategorii: | GTCNR | GTC20 | GTC20 |
| Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kat. nie wyższa niż: | f16 |  |  |
| Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kat. nie wyższa niż: | MBF10 |  |  |
| Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie niższa niż: | ECSDeklarowana | ECS30 | ECS30 |
| Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta |  |  |
| Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 | WA24 Deklarowana |  |  |
| Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2, kat. nie wyższa niż: | mLPC0,1 |  |  |

Tablica     8.     Wymagane    właściwości     wypełniacza     do     wiążącej,    wyrównawczej    i     wzmacniającej    z    betonu asfaltowego

| Właściwości kruszywa | Wymagania w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- |
|  | KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR6 |
| Uziarnienie wg PN-EN 933-10: | zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 |
| Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż: | MBF10 |
| Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: | 1% (m/m) |
| Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 | deklarowana przez producenta |
| Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: | V28/45 |
| Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: | ΔR&B8/25 |
| Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyższa niż: | WS10 |
| Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kat. nie niższa niż: | CC70 |
| Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; wymagana kategoria: | Ka Deklarowana |
| „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: | BN Deklarowana |

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W     celu     poprawy     powinowactwa     fizykochemicznego     lepiszcza     asfaltowego     i     kruszywa,     gwarantującego odpowiednią   przyczepność   (adhezję)   lepiszcza   do   kruszywa   i   odporność   mieszanki   mineralno-asfaltowej   na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5.	Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:

- materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,

- emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

–       nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,

–       nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta,

w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami

wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6.	Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.	Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania

ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

–	wytwórnia      (otaczarka)      o      mieszaniu      cyklicznym      lub      ciągłym,      z      automatycznym      komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
–	układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,

–	skrapiarka,

–	walce stalowe gładkie,

–	walce ogumione

–	szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,

–	samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

–	sprzęt drobny.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.	Transport materiałów

Asfalt      i      polimeroasfalt      należy      przewozić       w      cysternach       kolejowych      lub      samochodach      izolowanych

i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa    można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu,    w    warunkach    zabezpieczających    je    przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz   należy   przewozić   w   sposób   chroniący   go   przed   zawilgoceniem,   zbryleniem   i   zanieczyszczeniem.

Wypełniacz    luzem    powinien    być    przewożony    w    odpowiednich    cysternach    przystosowanych    do    przewozu

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja   asfaltowa   może   być   transportowana   w   zamkniętych   cysternach,   autocysternach,   beczkach   i   innych

opakowaniach    pod    warunkiem,    że    nie    będą    korodowały    pod    wpływem    emulsji    i    nie    będą    powodowały

jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.	Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 9

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 10, 11, 12

Tablica 9.     Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej

| Właściwość | Przesiew, [% (m/m)] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC11W KR1-KR2 |  | AC16W KR1-KR2 |  | AC16W KR3-KR6 |  | AC22W KR3-KR6 |  |
| Wymiar sita #, [mm] | od | do | od | do | od | do | od | do |
| 31,5 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 22,4 | - | - | 100 | - | 100 | - | 90 | 100 |
| 16 | 100 | - | 90 | 100 | 90 | 100 | 65 | 80 |
| 11,2 | 90 | 100 | 65 | 80 | 65 | 80 | - | - |
| 8 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 30 | 50 | 25 | 40 | 25 | 30 | 25 | 33 |
| 0,125 | 5 | 18 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 0,063 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 |
| Zawartość lepiszcza, minimum*) | Bmin4,6 |  | Bmin4,4 |  | Bmin4,4 |  | Bmin4,2 |  |
| *) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik a według równania: a = |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy  wiążącej  i wyrównawczej, KR1 ÷ KR2

| Właściwość | Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | AC11W | AC16W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawartość wolnych przestrzeni | C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin3,0 | Vmin3,0 Vmax6,0 |
| Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem | C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 5 | VFBmin65 VFBmin80 | VFBmin60 VFBmin80 |
| Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej | C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 5 | VMAmin14 | VMAmin14 |
| Odporność na działanie wody | C.1.1,ubijanie, 2×35 uderzeń | PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25°C | ITSR80 | ITSR80 |

Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4

| Właściwość | Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | AC16W | AC22W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawartość wolnych przestrzeni | C.1.3,ubijanie, 2×75 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin4,0 Vmax7,0 | Vmin4,0 Vmax7,0 |
| Odporność na deformacje trwałe a) | C.1.20, wałowanie, P98-P100 | PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60oC, 10 000 | WTSAIR03 PRDAIRDeklarowana | WTSAIR0,3 PRDAIRDeklarowana |
| Odporność na działanie wody | C.1.1,ubijanie, 2×35 uderzeń | PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25°C | ITS80 | ITSR80 |

Grubość płyty: AC16 60 mm, AC22   60 mm

Tablica 12. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6

| Właściwość | Warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | AC16W | AC22W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawartość wolnych przestrzeni | C.1.3,ubijanie, 2×75 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin4,0 | Vmin4,0 |
| Odporność na deformacje trwałe | C.1.20, wałowanie, P98-P100 | PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | WTSAIR0,15 PRDAIRDeklarowane | WTSAIR0,15 PRDAIRDeklarowane |
| Odporność na działanie wody | C.1.1,ubijanie, 2×35 uderzeń | PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25°C | ITSR80 | ITSR80 |
| a) Grubość płyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm |  |  |  |  |

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową   należy  wytwarzać  na  gorąco  w  otaczarce  (zespole  maszyn   i   urządzeń

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być

zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a   urządzenia  do  dozowania  składników  oraz  pomiaru

temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy

dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe  należy  przechowywać w zbiorniku  z  pośrednim  systemem  ogrzewania,  z  układem

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70

i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55 60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą

do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż

30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najniższa

temperatura dotyczy mieszanki  mineralno-asfaltowej dostarczonej na  miejsce wbudowania, a  najwyższa

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

# Tablica 13. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC

| Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki [°C] |
| --- | --- |
| Asfalt 35/50 | od 155 do 195 |
| Asfalt 50/70 | od 140 do 180 |
| PMB 25/55-60 | od 140 do 180 |

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże    (podbudowa    lub    stara    warstwa    ścieralna)    pod    warstwę    wiążącą    lub    wyrównawcząz    betonu

asfaltowego powinno być na całej powierzchni:

–	ustabilizowane i nośne,

–	czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,

–	wyprofilowane, równe i bez kolein.

W    wypadku    podłoża    z    nowo    wykonanej    warstwy    asfaltowej,    do    oceny    nierówności    należy    przyjąć    dane

z     pomiaru     równości     tej     warstwy,     zgodnie     z     WT-2.     Wymagana     równość     podłużna     jest     określona     w

rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku

podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 14.

Tablica 14.    Maksymalne   nierówności   podłoża   z   warstwy   starej   nawierzchni   pod   warstwy   asfaltowe   (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)

| Klasa drogi | Element nawierzchni | Maksymalna nierówność podłoża pod warstwę wiążącą [mm] |
| --- | --- | --- |
| A, S, GP | Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania | 9 |
|  | Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza | 10 |
| G | Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza | 10 |
| Z, L, D | Pasy ruchu | 12 |

Jeżeli nierówności   są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być

zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.

Oznakowanie    poziome    na     warstwie    podłoża    należy    usunąć.    Dopuszcza    się    pozostawienie    oznakowania

poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7.

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie

lub wykonanie warstwy wyrównawczej.

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)

należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału

podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).

W    celu     polepszenia    połączenia    między    warstwami    technologicznymi    nawierzchni     powierzchnia    podłoża

powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie,  to należy ustalić, jakie specjalne środki należy  podjąć przed wykonaniem

warstwy asfaltowej.

Szerokie   szczeliny   w   podłożu   należy   wypełnić   odpowiednim   materiałem,   np.   zalewami   drogowymi   według

PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca

się       stosowanie      membrany       przeciwspękaniowej,      np.       mieszanki      mineralno-asfaltowej,       warstwy      SAMI

lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności

Inżyniera    próby    technologicznej,    która    ma    na    celu    sprawdzenie    zgodności    właściwości    wyprodukowanej

mieszanki    z    receptą.    W    tym    celu    należy    zaprogramować    otaczarkę    zgodnie    z    receptą    roboczą    i    w   cyklu

automatycznym        produkować        mieszankę.        Do        badań	należy	pobrać	mieszankę	wyprodukowaną

po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.

Nie  dopuszcza   się  oceniania   dokładności  pracy  otaczarki  oraz  prawidłowości  składu   mieszanki  mineralnej  na

podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować

na     samochód.     Próbki     do     badań     należy     pobierać     ze     skrzyni     samochodu     zgodnie     z     metodą     określoną

w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6.	Odcinek próbny

Przed   przystąpieniem   do   wykonania   warstwy   wiążącej   z   betonu   asfaltowego   Wykonawca   wykona   odcinek

próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.

Odcinek   próbny   powinien   być   zlokalizowany   w   miejscu   uzgodnionym   z   Inżynierem.   Powierzchnia   odcinka

próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca

powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.

Wykonawca  może  przystąpić  do  realizacji  robót  po  zaakceptowaniu  przez  Inżyniera  technologii  wbudowania

i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7.	Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie   wymaganej   trwałości   nawierzchni  jest   uzależnione   od   zapewnienia   połączenia   między   warstwami

i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.

Podłoże    powinno    być    skropione    lepiszczem.    Ma    to    na    celu    zwiększenie    połączenia    między    warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.

Skropienie    lepiszczem    podłoża    (np.    podbudowa    asfaltowa),    przed    ułożeniem    warstwy    wiążącej    z    betonu

asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2,

przy czym:

–	zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,

–	ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po

ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.

W  wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno  być  skropione 0,5 h  przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.8.	Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę     mineralno-asfaltową     można     wbudowywać     na     podłożu     przygotowanym     zgodnie     z     zapisami

w punktach 5.4 i 5.7.

Transport      mieszanki      mineralno-asfaltowej      asfaltowej      powinien      być      zgodny      z      zaleceniami      podanymi

w punkcie 4.2.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura    otoczenia    w    ciągu    doby    nie    powinna    być    niższa    od    temperatury    podanej    w     tablicy    15.

Temperatura    otoczenia    może    być    niższa    w    wypadku    stosowania    ogrzewania    podłoża.    Nie    dopuszcza    się

układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W   wypadku   stosowania   mieszanek   mineralno-asfaltowych   z   dodatkiem   obniżającym   temperaturę   mieszania

i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica 15.    Minimalna   temperatura   otoczenia   podczas   wykonywania   warstwy    wiążącej   lub    wyrównawczej z betonu asfaltowego

| Rodzaj robót | Minimalna temperatura otoczenia [°C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | przed przystąpieniem do robót | w czasie robót |
| Warstwa wiążąca | 0 | +2 |
| Warstwa wyrównawcza | 0 | +2 |

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 16.

Tablica 16. Właściwości warstwy AC

| Typ i wymiar mieszanki | Projektowana grubość warstwy technologicznej [cm] | Wskaźnik zagęszczenia [%] | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%(v/v)] |
| --- | --- | --- | --- |
| AC11W, KR1÷KR2 E) | 4,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 3,0 ÷ 6,0 |
| AC16W, KR1÷KR2 E) | 5,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 3,0 ÷ 6,0 |
| AC16W, KR3÷KR6 E) | 5,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 4,0 ÷ 7,0 |
| AC22W, KR3÷KR6 E) | 7,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 4,0 ÷ 7,0 |
| AC16W, KR3÷KR4 F) | 5,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 3,0 ÷ 7,0 |
| AC22W, KR3÷KR4 F) | 7,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 3,0 ÷ 7,0 |
| AC16W, KR5÷KR6 F) | 5,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 4,0 ÷ 7,0 |
| AC22W, KR5÷KR6 F) | 7,0 ÷ 10,0 | ≥ 98 | 4,0 ÷ 7,0 |

projektowanie empiryczne, projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego

sterowania    grubości   warstwy    i   utrzymywania   niwelety   zgodnie   z   dokumentacją   projektową.   W    miejscach

niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy

brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu

asfaltowego    należy    stosować    walce    drogowe    stalowe    gładkie    z    możliwością    wibracji,    oscylacji    lub    walce

ogumione.

5.9. Połączenia technologiczne

5.9.1.	Uwagi ogólne

Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się:

–	złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie),

–	spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej

z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi). Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.

Połączenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawędzi nie należy uszczelniać materiałami do uszczelnień. Projekt konstrukcji powinien zapewnić odprowadzenie wody z warstw porowatych. Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

5.9.2.	Złącza

5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”

Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia się przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.

5.9.2.2.	Technologia  rozkładania „gorące przy zimnym”

Wcześniej    wykonany    pas    warstwy    technologicznej    powinien    mieć    wyprofilowaną    krawędź,    równomiernie

zagęszczoną,   bez   pęknięć.   Krawędź   ta   nie   może   być   pionowa,   lecz   powinna   być   skośna.   Najczęściej   takie

przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.

Na   krawędzi   pasa   warstw   wiążącej   i   ścieralnej   należy   nanieść   lepiszcze   lub   inny   materiał   do   złączy   według

punktu 5.9.5. w ilości co najmniej   50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 m bieżący krawędzi.

Na    krawędź    pasa    warstwy    wiążącej    i    ścieralnej    nie    należy    nanosić    lepiszczy    używanych    do    połączenia

międzywarstwowego według punktu 5.7.

W   wypadku,   gdy  jeden   z  pasów  warstwy  technologicznej  jest  z  asfaltu   lanego,   wówczas   między  układanymi

pasami należy wykonać spoinę zamiast złącza.

5.9.2.3.	Zakończenie działki roboczej

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3 m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz według punktu 5.9.5. w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.

5.9.3.	Spoiny

Spoiny     wykonywane     są     w     wypadku     wszelkich     połączeń     technologicznych     warstwy     z     asfaltu     lanego

oraz w wypadku połączeń warstw wiążącej i ścieralnej z urządzeniami w nawierzchni lub ją ograniczającymi.

Spoiny wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy, plastry itp.), zgodnych z punktem 5.9.5.

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

–	nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,

–	nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

5.9.4.	Krawędzie

W   wypadku   warstw   nawierzchni   z   mieszanki   wałowanej   bez   urządzeń   ograniczających   ją   (np.   krawężników)

krawędziom   należy   nadać   spadki   o   nachyleniu   nie   większym   niż   2:1,   a   za   pomocą   odpowiednich   środków

technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii

prostej i docisnąć równomiernie na całej długości.

Krawędzie warstw z asfaltu lanego należy zakończyć pionowo.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu  jezdni należy uszczelnić krawędź położoną

wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć

gorącym   lepiszczem    w    ilości    4,0    kg/m2.    Lepiszcze    powinno    być    naniesione   odpowiednio    szybko    tak,    aby

krawędzie   nie   uległy   zabrudzeniu.   Niżej   położona   krawędź   (z   wyjątkiem   strefy   zmiany   przechyłki)   powinna

pozostać nieuszczelniona.

Krawędź      kolejnych      warstw      może      być      uszczelniona      jednocześnie,      jeżeli      kolejne      warstwy      układane

są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem.

Jeżeli   krawędź   położona   wyżej   jest   uszczelniana   warstwowo,   to   przylegającą   powierzchnię   odsadzki   danej

warstwy należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.

W   wypadku   nakładania   warstwy   na   nawierzchnię   przeznaczoną   do   ruchu   należy   odpowiednio   ukształtować

krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy na wyższą.

W tym celu należy:

–	usunąć   (sfrezować)   klin   niższej   warstwy;   na   głębokość   od   0   do   grubości   nakładanej   warstwy   oraz   na

długości równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy,
–	przygotować podłoże i połączenia zgodnie z punktami 5.4, 5.7 i 5.9 wg niniejszej ST,

–	ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości.

5.9.5.	Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne

lepiszcza oraz materiały termoplastyczne (taśmy, pasty itp.) według norm lub aprobat technicznych.

Do    uszczelniania    krawędzi    należy    stosować    asfalt    drogowy    według    PN-EN    12591,    asfalt    modyfikowany

polimerami    według    PN-EN    14023    „metodą    na    gorąco”    albo    inne    lepiszcza    według    norm    lub    aprobat

technicznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.	Badania w czasie robót

6.3.1.	Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inżyniera).

6.3.2.	Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy

jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów

do  uszczelnień   itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,   połączenia   itp.)  spełniają

wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca   powinien   wykonywać  te   badania   podczas   realizacji   kontraktu,   z   niezbędną   starannością

i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku

do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Wyniki  badań Wykonawcy należy przekazywać  Inżynierowi  na jego żądanie.  Inżynier może zdecydować

o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić

badania kontrolne według pktu 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podczas wykonywania  nawierzchni  (wg  PN-EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrów geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3.	Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 17.

## Tablica 17. Rodzaj badań kontrolnych

| Lp. | Rodzaj badań |
| --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) Uziarnienie Zawartość lepiszcza Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki Warstwa asfaltowa Wskaźnik zagęszczenia a) Spadki poprzeczne Równość Grubość lub ilość materiału Zawartość wolnych przestrzeni a) Właściwości przeciwpoślizgowe |
| a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki |  |

6.3.4.	Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka

budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych

ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być

jednoznacznie i zgodnie  wyznaczony, to  odcinek ten nie   powinien  być  mniejszy  niż  20% ocenianego  odcinka

budowy.

Do   odbioru  uwzględniane   są   wyniki  badań   kontrolnych  i  badań   kontrolnych   dodatkowych   do  wyznaczonych

odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.3.5.	Badania arbitrażowe

Badania   arbitrażowe   są   powtórzeniem   badań   kontrolnych,   co   do   których   istnieją   uzasadnione   wątpliwości

ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).

Badania  arbitrażowe  wykonuje  na  wniosek  strony  kontraktu  niezależne  laboratorium,  które  nie  wykonywało

badań kontrolnych.

Koszty   badań    arbitrażowych    wraz    ze   wszystkimi   kosztami   ubocznymi   ponosi    strona,   na    której   niekorzyść

przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie  badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni  lub wskaźnika

zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na   etapie   oceny   jakości   wbudowywanej   mieszanki   mineralno-asfaltowej   podaje   się   wartości   dopuszczalne

i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań

oraz   odstępstwa   uwarunkowane   metodą   pracy.   Z   tego   względu   występują   różnice   w   stosunku   do   zapisów

dotyczących Zakładowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2   p. 8.4.1.5.

Do    oceny    jakości    mieszanki    mineralno-asfaltowej    mogą    posłużyć    wyniki    badań    wykonanych    w    ramach

Zakładowej kontroli produkcji.

Właściwości   materiałów   budowlanych   należy   określać   dla   każdej   warstwy   technologicznej,   a   metody   badań

powinny być zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jeżeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do użycia oraz składzie mieszanki mineralno-

asfaltowej, to wyniki badań kontrolnych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w p. 5 wg ST.

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.1.2. Właściwości lepiszcza odzyskanego

Temperatura   mięknienia   lepiszcza   (asfaltu   lub   polimeroasfaltu)   wyekstrahowanego   z   mieszanki   mineralno-

asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 18.

Jeżeli     w     składzie     mieszanki     mineralno-asfaltowej     jest     granulat     asfaltowy,     to     temperatura     mięknienia

wyekstrahowanego  lepiszcza  nie  może przekroczyć  temperatury  mięknienia  TR&Bmix,  podanej  w  dokumentacji

projektowej, o więcej niż 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego

powinien wynosić  co  najmniej 40%.  Dotyczy to  również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza  w  badaniu,

przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia.

### Tablica 18. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego

| Rodzaj |  | Temperatura mięknienia, nie więcej niż [°C] |
| --- | --- | --- |
|  | Asfalt drogowy |  |
| 35/50 |  | 66 |
| 50/70 |  | 63 |
|  | Polimeroasfalt drogowy |  |
| PMB 25/55-60 | 78 |  |

6.4.1.3. Zawartość lepiszcza

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 19). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych (wg p.6.3.4).

Tablica   19.   Dopuszczalne   odchyłki   pojedynczego   wyniku    badania   i   średniej    arytmetycznej   wyników   badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | od 3 do 4 | od 5 do 8a) | od 9 do 19a) | ≥ 20 |
| Mieszanki gruboziarniste | ± 0,6 | ± 0,55 | ± 0,50 | ± 0,40 | ± 0,35 | ± 0,30 |
| Mieszanki drobnoziarniste | ± 0,5 | ± 0,45 | ± 0,40 | ± 0,40 | ± 0,35 | ± 0,30 |
| a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania |  |  |  |  |  |  |

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych (wg p. 6.3.4).

W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z:

–	zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

–	zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

–	zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

–	zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

–	zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

–	zawartość ziaren grubych,

to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek

podanych w tablicach 20÷24.

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wiążącej i podbudowy zawartość kruszywa o wymiarze

poniżej 0,063 mm nie może być niższa niż 2%(m/m).

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych właściwościach,

np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości tego kruszywa

wynosi:

- ± 20% w wypadku kruszywa grubego,

- ± 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica  20.  Dopuszczalne odchyłki  dotyczące pojedynczego wyniku  badania  i  średniej arytmetycznej  wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | od 3 do 4 | od 5 do 8 | od 9 do 19 | ≥ 20 |
| Mieszanki gruboziarniste | ± 4,0 | ± 3,6 | ± 3,2 | ± 2,9 | ± 2,4 | ± 2,0 |
| Mieszanki drobnoziarniste | ± 3,0 | ± 2,7 | ± 2,4 | ± 2,1 | ± 1,8 | ± 1,5 |

Tablica  21.  Dopuszczalne odchyłki  dotyczące pojedynczego wyniku  badania  i  średniej arytmetycznej  wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | od 3 do 4 | od 5 do 8 | od 9 do 19 | ≥ 20 |
| AC gruboziarniste | ± 5 | ± 4,4 | ± 3,9 | ± 3,4 | ± 2,7 | ± 2,0 |
| AC drobnoziarniste | ± 4 | ± 3,6 | ± 3,3 | ± 2,9 | ± 2,5 | ± 2,0 |

Tablica  22.  Dopuszczalne odchyłki  dotyczące pojedynczego wyniku  badania  i  średniej arytmetycznej  wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | od 3 do 4 | od 5 do 8 | od 9 do 19 | ≥ 20 |
| AC W | ± 8 | ± 6,1 | ± 5,0 | ± 4,1 | ± 3,3 | ± 3,0 |

Tablica  23.  Dopuszczalne odchyłki  dotyczące pojedynczego wyniku  badania  i  średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze   > 2 mm, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej | Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | od 3 do 4 | od 5 do 8 | od 9 do 19 | ≥ 20 |
| AC W | ± 8 | ± 6,1 | ± 5,0 | ± 4,1 | ± 3,3 | ± 3,0 |

Tablica  24.  Dopuszczalne odchyłki  dotyczące  pojedynczego wyniku badania  i  średniej  arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren grubych, [%(m/m)]

| Rodzaj mieszanki | Liczba wyników badań |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | od 3 do 4 | od 5 do 8 | od 9 do 19 | ≥ 20 |
| Mieszanki gruboziarniste | -9 +5 | -7,6 +5,0 | -6,8 +5,0 | -6,1 +5,0 | -5,5 +5,0 | ± 5,0 |
| Mieszanki drobnoziarniste | -8 +5 | -6,7 +4,7 | -5,8 +4,5 | -5,1 +4,3 | -4,4 +4,1 | ± 4,0 |

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału

Grubość     wykonanej     warstwy     oznaczana     według     PN-EN     12697-36     oraz     ilość     wbudowanego     materiału

na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości

podane w tablicy 25.

W  wypadku określania  ilości  materiału na  powierzchnię  i  średniej  wartości  grubości warstwy  z  reguły należy

przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy

powinien  zawierać   co  najmniej  jedną  dzienną  działkę  roboczą.  Do  odcinka  częściowego  obowiązują  te  same

wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości

warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.

### Tablica 25.    Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]

| Warunki oceny | Warstwa asfaltowa ACa) |
| --- | --- |
| A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m2 lub 2. – mały odcinek budowy | ≤ 10 ≤ 15 |
| B – Pojedyncze oznaczenie grubości | ≤ 15 |
| a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% |  |

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych  przestrzeni, nie   może   przekroczyć   wartości   dopuszczalnych   podanych   w   tablicy   16.   Dotyczy   to   każdego   pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.

6.4.2.3.	Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v).

6.4.2.4.	Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków

poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.4.2.5.	Równość podłużna i poprzeczna

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.                                                                                                                                                                                6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej

o więcej niż ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być

zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych

pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej,

równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam    i

wykruszeń.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- oczyszczenie i skropienie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

9.3.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące,  które są  niezbędne do wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane do  robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN  związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST)

1.	PN-EN 196-21	Metody badania cementu   –  Oznaczanie zawartości  chlorków, dwutlenku  węgla

i alkaliów w cemencie

- PN-EN 459-2	Wapno budowlane – Część 2: Metody badań

- PN-EN 932-3	Badania      podstawowych      właściwości      kruszyw      –      Procedura      i     terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

4.	PN-EN 933-1	Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –

Metoda przesiewania

5.	PN-EN 933-3	Badania    geometrycznych    właściwości    kruszyw    –    Oznaczanie    kształtu    ziaren

za pomocą wskaźnika płaskości

6.	PN-EN 933-4	Badania   geometrycznych   właściwości   kruszyw   –   Część   4:   Oznaczanie   kształtu

ziaren – Wskaźnik kształtu

7.	PN-EN 933-5	Badania      geometrycznych      właściwości      kruszyw      –      Oznaczanie      procentowej

zawartości     ziaren      o      powierzchniach      powstałych      w      wyniku      przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

8.	PN-EN 933-6	Badania    geometrycznych    właściwości    kruszyw    –    Część    6:    Ocena    właściwości

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

9.	PN-EN 933-9	Badania    geometrycznych    właściwości    kruszyw    –    Ocena    zawartości    drobnych

cząstek – Badania błękitem metylenowym

10.	PN-EN 933-10	Badania    geometrycznych    właściwości    kruszyw    –    Część    10:    Ocena    zawartości

drobnych     cząstek      –      Uziarnienie      wypełniaczy      (przesiewanie      w      strumieniu powietrza)

11.	PN-EN 1097-2	Badania  mechanicznych  i   fizycznych  właściwości   kruszyw   –  Metody  oznaczania

odporności na rozdrabnianie

12.	PN-EN 1097-3	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  – Oznaczanie gęstości

13.     PN-EN 1097-4	    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

14.	PN-EN 1097-5	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

15.	PN-EN 1097-6	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości

16.	PN-EN 1097-7	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie

gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna

17.	PN-EN 1097-8	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie

polerowalności kamienia

18.	PN-EN 1367-1	Badania   właściwości   cieplnych   i   odporności   kruszyw   na   działanie   czynników

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

19.	PN-EN 1367-3	Badania   właściwości   cieplnych   i   odporności   kruszyw   na   działanie   czynników

atmosferycznych   –   Część   3:   Badanie   bazaltowej   zgorzeli   słonecznej   metodą gotowania

- PN-EN 1426	Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

- PN-EN 1427	Asfalty i produkty  asfaltowe  – Oznaczanie  temperatury mięknienia  –  Metoda

Pierścień i Kula

22.	PN-EN 1428	Asfalty    i    lepiszcza    asfaltowe    –    Oznaczanie    zawartości    wody    w    emulsjach

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej

23.	PN-EN 1429	Asfalty     i     lepiszcza     asfaltowe     –     Oznaczanie     pozostałości     na     sicie     emulsji

asfaltowych     oraz     trwałości     podczas     magazynowania     metodą     pozostałości na sicie

24.	PN-EN 1744-1	Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

| 25. | PN-EN 1744-4 |
| --- | --- |
| 26. 27. 28. 29. | PN-EN 12591 PN-EN 12592 PN-EN 12593 PN-EN 12606-1 |
| 30. | PN-EN 12607-1 |
|  | i PN-EN 12607-3 |
| 31. | PN-EN 12697-6 |
| 32. | PN-EN 12697-8 |
| 33. | PN-EN 12697-11 |
| 34. | PN-EN 12697-12 |
| 35. | PN-EN 12697-13 |
| 36. | PN-EN 12697-18 |
| 37. | PN-EN 12697-22 |
| 38. | PN-EN 12697-27 |
| 39. | PN-EN 12697-36 |
| 40. | PN-EN 12846 |
| 41. 42. 43. | PN-EN 12847 PN-EN 12850 PN-EN 13043 |
| 44. | PN-EN 13074 |
| 45. | PN-EN 13075-1 |
| 46. 47. | PN-EN 13108-1 PN-EN 13108-20 |
| 48. | PN-EN 13179-1 |
| 49. | PN-EN 13179-2 |
| 50. | PN-EN 13398 |
| 51. | PN-EN 13399 |
| 52. | PN-EN 13587 |

Badania   chemicznych   właściwości   kruszyw   –   Część   4:   Oznaczanie   podatności

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

Asfalty    i    produkty    asfaltowe    –    Oznaczanie    zawartości    parafiny    –    Część    1:

Metoda destylacyjna

Asfalty   i   produkty   asfaltowe    –   Oznaczanie    odporności   na   twardnienie    pod

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT

Jw. Część 3: Metoda RFT

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań      mieszanek      mineralno-

asfaltowych  na   gorąco   –   Część   6:   Oznaczanie  gęstości   objętościowej   metodą

hydrostatyczną

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań      mieszanek      mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań      mieszanek      mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem

i asfaltem

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań      mieszanek      mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań      mieszanek      mineralno-

mieszanek mineralno-mieszanek mineralno-mieszanek      mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań

asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

mieszanek grubości

mineralno-nawierzchni

Mieszanki      mineralno-asfaltowe      –      Metody      badań

asfaltowych      na      gorąco      –      Część      36:      Oznaczanie

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe  – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych

lepkościomierzem wypływowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych

Kruszywa        do        mieszanek        bitumicznych        i        powierzchniowych        utrwaleń

stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach  przeznaczonych

do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu

rozpadu        kationowych        emulsji        asfaltowych,        metoda        z        wypełniaczem

mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych  –

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych  –

Część 2: Liczba bitumiczna

Asfalty    i    lepiszcza    asfaltowe    –    Oznaczanie    nawrotu    sprężystego    asfaltów

modyfikowanych

Asfalty   i   lepiszcza   asfaltowe   –   Oznaczanie   odporności   na   magazynowanie

modyfikowanych asfaltów

Asfalty   i   lepiszcza   asfaltowe   –   Oznaczanie   ciągliwości   lepiszczy   asfaltowych

53.

54.

55.

56. 57.

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703 PN-EN 13808

58.  PN-EN 14023

59. 60. 61.

PN-EN 14188-1 PN-EN 14188-2 PN-EN 22592

62.  PN-EN ISO 2592

metodą pomiaru ciągliwości

Asfalty    i    lepiszcza    asfaltowe    –    Oznaczanie    kohezji    lepiszczy    asfaltowych

metodą testu wahadłowego

Asfalty     i     lepiszcza     asfaltowe     –     Oznaczanie     ciągliwości     modyfikowanych

asfaltów – Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji

Asfalty    i    lepiszcza    asfaltowe     –    Zasady    specyfikacji    kationowych    emulsji

asfaltowych

Asfalty i  lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych

polimerami

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory   naftowe   –   Oznaczanie   temperatury   zapłonu   i   palenia   –   Pomiar

metodą otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie     temperatury     zapłonu     i     palenia     –     Metoda     otwartego     tygla

Clevelanda

10.2.	Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

63.     WT-1   Kruszywa   2010.   Kruszywa   do   mieszanek   mineralno-asfaltowych   i   powierzchniowych   utrwaleń   na drogach publicznych

64.    WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

65.    WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.3.	Inne dokumenty

66.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 67.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997