SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Utwardzenie nawierzchni
z kruszywa łamanego

| Adres inwestycji | ul. Twarda 13 |
| --- | --- |
| Inwestor | Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 70-302 Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 1A |
| Zakres opracowania | Utwardzenie nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem koryta, warstwy piaskowej, warstwy dolnej i górnej nawierzchni oraz wywozem ziemi z robót ziemnych. |
| Podstawa opracowania | Dokumentacja kosztorysowa, założenia inwestora, obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz normy dotyczące robót ziemnych i nawierzchni z kruszyw. |

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z utwardzeniem nawierzchni z kruszywa łamanego przy ul. Twardej 13.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja stanowi podstawę techniczną do zlecenia, wyceny, wykonania i odbioru robót objętych niniejszym opracowaniem. W przypadku rozbieżności pomiędzy STWiOR, przedmiarem, dokumentacją projektową i warunkami terenowymi należy niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

1.3. Zakres robót objętych STWiOR

• ręczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanej nawierzchni w gruncie kat. III-IV, głębokości 22 cm, z wyprofilowaniem pod odwodnienie;

• wykonanie spadków i wyrównanie podłoża do prawidłowego odwodnienia utwardzonej nawierzchni;

• wykonanie warstwy podsypkowej piaskowej zagęszczanej ręcznie o grubości 5 cm;

• wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kamienia tłuczonego o grubości 10 cm;

• zaklinowanie, uwałowanie oraz zwilżanie dolnej warstwy zgodnie z przyjętą technologią robót;

• wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kamienia tłuczonego o grubości 7 cm;

• rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem w czasie wałowania;

• zamknięcie nawierzchni przez rozścielenie drobnego kruszywa oraz pielęgnację wykonanej powierzchni;

• załadunek i wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poza teren inwestycji.

1.4. Charakterystyczne parametry robót

Powierzchnia objęta robotami wynosi 68,02 m². Konstrukcję nawierzchni przyjęto jako układ warstw o łącznej grubości 22 cm: 5 cm warstwy piaskowej, 10 cm warstwy dolnej z tłucznia oraz 7 cm warstwy górnej z tłucznia, klińca i miału kamiennego.

Specyfikacja obejmuje wyłącznie roboty związane z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Twardej 13.

1.5. Zestawienie podstawowych robót

| Lp. | Pozycja | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV, głębokości 22 cm, z wyprofilowaniem pod odwodnienie | m² | 68,02 |
| 2 | Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana ręcznie, gr. 5 cm | m² | 68,02 |
| 3 | Nawierzchnia z kamienia tłuczonego - warstwa dolna, gr. 10 cm | m² | 68,02 |
| 4 | Nawierzchnia z kamienia tłuczonego - warstwa górna, gr. 7 cm | m² | 68,02 |
| 5 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km, grunt kat. III | m³ | 14,96 |

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

• Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą być pełnowartościowe, fabrycznie nowe, zgodne z przeznaczeniem oraz posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

• Materiały kruszywowe powinny być trwałe, czyste, wolne od zanieczyszczeń organicznych, gliny i domieszek pogarszających zagęszczalność oraz nośność warstw.

• Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru deklaracje właściwości użytkowych, dokumenty jakościowe, karty techniczne lub inne wymagane dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania materiałów w budownictwie.

2.2. Materiały podstawowe

• piasek na warstwę podsypkową – czysty, bez domieszek organicznych i zanieczyszczeń;

• tłuczeń kamienny sortowany na warstwę dolną nawierzchni;

• tłuczeń kamienny sortowany na warstwę górną nawierzchni;

• kliniec i miał kamienny do klinowania, zamykania oraz uszczelnienia górnej warstwy nawierzchni;

• woda technologiczna do zwilżania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych;

• materiały pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót oraz utrzymania porządku na budowie;

• wszystkie materiały należy składować w sposób uporządkowany, zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.3. Układ warstw konstrukcyjnych

| Warstwa / element | Grubość | Materiał | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Koryto / przygotowanie podłoża | 22 cm | grunt rodzimy kat. III-IV | wyprofilowanie i spadki |
| Warstwa podsypkowa | 5 cm | piasek | zagęszczana ręcznie |
| Warstwa dolna nawierzchni | 10 cm | tłuczeń kamienny sortowany | po zagęszczeniu |
| Warstwa górna nawierzchni | 7 cm | tłuczeń kamienny, kliniec, miał | po zagęszczeniu i zamknięciu |

3. Sprzęt i transport

Do wykonania robót należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu prac, sprawny technicznie i obsługiwany przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

• narzędzia do ręcznego wykonywania koryta, profilowania i wyrównywania podłoża;

• sprzęt do rozścielania i zagęszczania piasku oraz kruszyw;

• walce statyczne lub wibracyjne oraz drobny sprzęt pomocniczy do dogęszczania i profilowania warstw;

• sprzęt do polewania wodą w czasie wałowania nawierzchni;

• samochody skrzyniowe do wywozu ziemi poza teren inwestycji;

• sprzęt pomiarowy do kontroli grubości warstw, rzędnych i spadków nawierzchni.

4. Wykonanie robót

4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

• Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć teren, wyłączyć strefę prac z użytkowania i oznakować miejsce wykonywania robót.

• Koryto należy wykonać ręcznie na całej powierzchni objętej opracowaniem do głębokości 22 cm w gruncie kat. III-IV.

• Dno koryta należy wyrównać i wyprofilować w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie projektowanej nawierzchni.

• Urobek z korytowania należy na bieżąco gromadzić, załadować i przygotować do wywozu poza teren inwestycji.

4.2. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

• Podłoże po wykonaniu koryta należy oczyścić, wyprofilować i sprawdzić pod względem nośności oraz spadków.

• Warstwę podsypkową piaskową należy wykonać do grubości 5 cm po zagęszczeniu.

• Dolną warstwę nawierzchni z tłucznia należy wykonać do grubości 10 cm po zagęszczeniu.

• Warstwę dolną należy zaklinować tłuczniem, wyrównać pod szablon i uwałować.

• W trakcie zagęszczania dopuszcza się polewanie wodą w ilości niezbędnej do prawidłowego związania i ułożenia kruszywa.

• Górną warstwę nawierzchni z tłucznia należy wykonać do grubości 7 cm po zagęszczeniu, z zachowaniem wymaganych spadków i równości.

4.3. Wykonanie warstwy górnej i wykończenie nawierzchni

• W czasie wykonywania warstwy górnej należy stosować kliniec i miał kamienny, uzupełniając wolne przestrzenie w trakcie wałowania.

• Górną warstwę nawierzchni należy wałować z polewaniem wodą do uzyskania stabilnej i jednolitej powierzchni.

• Zamknięcie nawierzchni należy wykonać przez rozścielenie drobnego kruszywa oraz końcowe wyrównanie powierzchni.

• Wykonana nawierzchnia powinna być równa, stabilna, bez kolein, zapadnięć, zastoisk wody i miejsc rozluźnionych.

• Urobek z korytowania należy załadować i wywieźć samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poza teren inwestycji.

5. Kontrola jakości robót

• Sprawdzeniu podlega zgodność zastosowanych materiałów z dokumentami jakościowymi oraz ich przydatność do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

• Należy kontrolować grubości poszczególnych warstw, rzędne wysokościowe oraz prawidłowość wykonania spadków.

• Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy odebrać roboty zanikające, w szczególności koryto, warstwę piaskową oraz warstwę dolną nawierzchni.

• Dla wykonanej nawierzchni należy sprawdzić równość, stateczność, stopień zagęszczenia i prawidłowe zamknięcie górnej warstwy.

• Wszelkie odstępstwa technologiczne od niniejszej STWiOR wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar i rozliczenie robót

Jednostki obmiarowe i zakres rozliczenia robót należy przyjmować następująco:

• m² – dla wykonania koryta, warstwy podsypkowej piaskowej oraz warstw nawierzchni z kamienia tłuczonego;

• m³ – dla wywozu ziemi;

• powierzchnia rozliczeniowa nawierzchni: 68,02 m²;

• objętość rozliczeniowa wywozu: 14,96 m³.

7. Odbiór robót

• Odbiorowi zanikającemu podlegają roboty ulegające zakryciu, w szczególności koryto, warstwa piaskowa oraz warstwa dolna nawierzchni.

• Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania z niniejszą STWiOR, dokumentacją kosztorysową, dokumentami materiałowymi oraz stanem faktycznym na budowie.

• Do odbioru Wykonawca przedłoży dokumenty jakościowe materiałów, dokumenty potwierdzające wywóz ziemi oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

• Podstawą rozliczenia jest faktycznie wykonany i odebrany zakres robót.

8. Postanowienia końcowe

Niniejsza specyfikacja określa wymagania techniczne dla robót związanych z utwardzeniem nawierzchni z kruszywa łamanego przy ul. Twardej 13.

W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji odmiennych warunków terenowych lub konieczności korekty grubości bądź technologii warstw, rozwiązanie należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem robót.