SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymiana nawierzchni placu zabaw
(w obrębie krawężników) na nawierzchnię wylewaną EPDM

| Adres inwestycji | ul. Koszarowa 24-33, Szczecin |
| --- | --- |
| Inwestor | Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 70-302 Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 1A |
| Zakres opracowania | Wymiana nawierzchni placu zabaw na system bezspoinowy SBR + EPDM wraz z robotami przygotowawczymi, wykonaniem warstw konstrukcyjnych oraz wywozem materiału z rozbiórki. |
| Podstawa opracowania | Dokumentacja kosztorysowa, założenia inwestora, obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy oraz wytyczne producenta systemu nawierzchni. |

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni placu zabaw (w obrębie istniejących krawężników) przy ul. Koszarowej 24-33 w Szczecinie na nawierzchnię wylewaną EPDM.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja stanowi podstawę techniczną do zlecenia, wyceny, wykonania i odbioru robót objętych niniejszym opracowaniem. W przypadku rozbieżności pomiędzy STWiOR, przedmiarem, dokumentacją projektową i warunkami terenowymi należy niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.

1.3. Zakres robót objętych STWiOR

• ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm;

• ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej do łącznej grubości 20 cm wraz z przewozem taczkami;

• wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 5 cm po zagęszczeniu;

• ułożenie geowłókniny separacyjnej sposobem ręcznym;

• wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu;

• wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-16 mm o grubości 5 cm po zagęszczeniu;

• wykonanie bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej: warstwa stabilizująca SBR gr. 35 mm oraz warstwa użytkowa EPDM gr. 15 mm;

• wykonanie nawierzchni w kolorystyce zgodnej z kosztorysem: zielony 42,93 m² i niebieski 42,93 m²;

• załadunek, wywiezienie i zagospodarowanie gruzu oraz ziemi z rozbiórki i korytowania przy wykorzystaniu kontenerów.

1.4. Charakterystyczne parametry robót

Powierzchnia objęta robotami wynosi 85,86 m². Zakres rzeczowy, grubości warstw oraz podział kolorystyczny nawierzchni przyjęto zgodnie z dokumentacją kosztorysową, założeniami inwestora oraz wymaganiami technologicznymi dla systemu nawierzchni bezspoinowej.

Specyfikacja obejmuje wyłącznie roboty związane z wymianą nawierzchni placu zabaw w obrębie istniejących krawężników przy ul. Koszarowej 24-33 w Szczecinie.

1.5. Zestawienie podstawowych robót

| Lp. | Pozycja | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm | m² | 85,86 |
| 2 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 15 cm z przewozem taczkami | m² | 85,86 |
| 3 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za każde następne 5 cm grubości | m² | 85,86 |
| 4 | Warstwa odsączająca w korycie, grubość po zagęszczeniu 5 cm | m² | 85,86 |
| 5 | Separacja warstw gruntu geowłókniną układaną ręcznie | m² | 85,86 |
| 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 0-31 mm, gr. 20 cm po zag. | m² | 85,86 |
| 7 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa 0-16 mm, gr. 5 cm po zag. | m² | 85,86 |
| 8 | Warstwa stabilizująca poliuretanowa z SBR 35 mm + warstwa użytkowa EPDM 15 mm | m² | 85,86 |
| 9 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi – wynajem kontenerów | m³ | 36,061 |

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

• Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą być pełnowartościowe, fabrycznie nowe, zgodne z przeznaczeniem oraz posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

• Materiały systemu poliuretanowego powinny pochodzić z jednego, kompletnego systemu technologicznego producenta, tak aby zapewnić kompatybilność warstw.

• Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, instrukcje stosowania oraz – jeżeli są wymagane – dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania nawierzchni na placu zabaw.

2.2. Materiały podstawowe

• piasek na warstwę odsączającą – czysty, bez domieszek organicznych i zanieczyszczeń;

• geowłóknina separacyjna – odporna na rozerwanie i przystosowana do rozdzielenia warstw konstrukcyjnych;

• kruszywo łamane frakcji 0-31 mm na warstwę dolną podbudowy;

• kruszywo łamane frakcji 0-16 mm oraz miał kamienny zgodnie z technologią wykonania warstwy górnej podbudowy;

• woda technologiczna do zagęszczania i pielęgnacji warstw kruszywowych;

• granulat SBR i lepiszcze poliuretanowe do wykonania warstwy stabilizującej grubości 35 mm;

• kolorowy granulat EPDM oraz lepiszcze poliuretanowe do wykonania warstwy użytkowej grubości 15 mm.

2.3. Układ warstw konstrukcyjnych

| Warstwa / element | Grubość | Materiał | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbiórka istniejącej nawierzchni | 15 cm | tłuczeń kamienny | do usunięcia |
| Usunięcie warstwy ziemi | 20 cm | grunt / ziemia urodzajna | do wywozu |
| Warstwa odsączająca | 5 cm | piasek | po zagęszczeniu |
| Separacja | — | geowłóknina | układana ręcznie |
| Podbudowa dolna | 20 cm | kruszywo łamane 0-31 mm | po zagęszczeniu |
| Podbudowa górna | 5 cm | kruszywo łamane 0-16 mm | po zagęszczeniu |
| Warstwa stabilizująca | 35 mm | granulat SBR + lepiszcze PU | bezspoinowa |
| Warstwa użytkowa | 15 mm | granulat EPDM + lepiszcze PU | zielony / niebieski |

3. Sprzęt i transport

Do wykonania robót należy stosować sprzęt odpowiedni do zakresu prac, sprawny technicznie i obsługiwany przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

• narzędzia i sprzęt do robót rozbiórkowych oraz ręcznego korytowania;

• taczki lub inny drobny sprzęt transportowy do przewozu gruntu na terenie budowy;

• zagęszczarka spalinowa, ubijak, walec statyczny lub sprzęt równoważny do zagęszczania warstw;

• sprzęt do rozścielania i profilowania kruszyw;

• mieszarka / betoniarka wolnospadowa lub urządzenia systemowe do przygotowania mieszanek poliuretanowych;

• samochód samowyładowczy i kontenery do wywozu gruzu oraz ziemi.

4. Wykonanie robót

4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

• Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć teren, wyłączyć strefę prac z użytkowania i oznakować miejsce wykonywania robót.

• Istniejącą nawierzchnię z tłucznia należy rozebrać ręcznie do grubości 15 cm na całej powierzchni objętej opracowaniem.

• Następnie należy usunąć warstwę ziemi do łącznej grubości 20 cm, zgodnie z zakresem przyjętym w kosztorysie.

• Materiał z rozbiórki i korytowania należy na bieżąco gromadzić, załadować i wywieźć poza teren inwestycji.

4.2. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

• Podłoże po wykonaniu koryta należy oczyścić, wyprofilować i sprawdzić pod względem nośności oraz spadków.

• Warstwę odsączającą z piasku należy wykonać do grubości 5 cm po zagęszczeniu.

• Geowłókninę należy układać ręcznie, z zachowaniem ciągłości warstwy i zakładów wymaganych przez producenta; uszkodzone odcinki należy wymienić.

• Dolną podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0-31 mm należy wykonać do grubości 20 cm po zagęszczeniu.

• Górną podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0-16 mm należy wykonać do grubości 5 cm po zagęszczeniu, z uzyskaniem równej, stabilnej powierzchni pod warstwy poliuretanowe.

• Każdą warstwę należy rozścielać równomiernie, zwilżyć w razie potrzeby i zagęścić do uzyskania wymaganej stateczności oraz równości.

4.3. Wykonanie nawierzchni bezspoinowej SBR + EPDM

• Warstwę stabilizującą należy wykonać z granulatu SBR na lepiszczu poliuretanowym do grubości 35 mm.

• Na warstwie stabilizującej należy wykonać warstwę użytkową z kolorowego granulatu EPDM na lepiszczu poliuretanowym do grubości 15 mm.

• Kolorystykę nawierzchni należy wykonać w podziale na pola: 42,93 m² w kolorze zielonym oraz 42,93 m² w kolorze niebieskim, z zachowaniem wyraźnych i estetycznych granic pomiędzy kolorami.

• Nawierzchnia po wykonaniu powinna być równa, jednorodna, bez raków, pęcherzy, spękań, rozwarstwień i miejscowego braku związania kruszywa.

• Prace poliuretanowe prowadzić wyłącznie w warunkach atmosferycznych dopuszczonych przez producenta systemu.

5. Kontrola jakości robót

• Sprawdzeniu podlega zgodność zastosowanych materiałów z dokumentami dopuszczającymi do wbudowania oraz kartami technicznymi producentów.

• Należy kontrolować grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych oraz jakość ich zagęszczenia.

• Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy odebrać roboty zanikające, w szczególności koryto, warstwę odsączającą, geowłókninę oraz podbudowy.

• Dla nawierzchni poliuretanowej należy sprawdzić jednorodność powierzchni, zachowanie założonej kolorystyki, brak rozwarstwień oraz staranność wykończenia przy krawężnikach.

• Wszelkie odstępstwa technologiczne od niniejszej STWiOR wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar i rozliczenie robót

Jednostki obmiarowe i zakres rozliczenia robót należy przyjmować następująco:

• m² – dla robót rozbiórkowych, usunięcia gruntu, warstwy odsączającej, geowłókniny, podbudów oraz nawierzchni SBR + EPDM;

• m³ – dla wywozu gruzu i ziemi;

• powierzchnia rozliczeniowa nawierzchni: 85,86 m²;

• objętość rozliczeniowa wywozu: 36,061 m³.

7. Odbiór robót

• Odbiorowi zanikającemu podlegają roboty ulegające zakryciu, w szczególności koryto, warstwa odsączająca, geowłóknina oraz podbudowy.

• Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania z niniejszą STWiOR, dokumentacją kosztorysową, dokumentami materiałowymi oraz stanem faktycznym na budowie.

• Do odbioru Wykonawca przedłoży deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne systemu nawierzchni, dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów oraz dokumenty potwierdzające wywóz odpadów – jeżeli będą wymagane przez Zamawiającego.

• Podstawą rozliczenia jest faktycznie wykonany i odebrany zakres robót.

8. Postanowienia końcowe

Niniejsza specyfikacja określa wymagania techniczne dla robót związanych z wymianą nawierzchni placu zabaw (w obrębie istniejących krawężników) na nawierzchnię wylewaną EPDM przy ul. Koszarowej 24-33 w Szczecinie.

W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji odmiennych warunków terenowych lub konieczności korekty grubości / technologii warstw, rozwiązanie należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem robót.