|  |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) SST: B-07-00 / Tynkowanie, okładziny tynkarskie Kod CPV: 45410000-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne uwagi |  |  |
| 1.1. | Przedmiot ST |  | Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji zgodnej z dokumentacją projektową. |
| 1.2. | Zakres stosowania ST |  | Stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej. |
| 1.3. | Zakres robót objętych ST |  | Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem konstrukcji, o ile występują w Projekcie: Wykonanie robót tynkarskich |
| 1.4 | Określenia podstawowe |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 1.5 | Ogólne wymagania dotyczące robót |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2. | Materiały |  |  |
| 2.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.2. | Pozyskiwanie i składowanie |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.3. | Zgodność z Projektem |  | Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót budowalnych powinny być zgodne z ustaleniami Projektu i wytycznych PG. |
| 2.4. | Warunki przechowywania materiałów |  | Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm lub KOT. |
| 2.5 | Materiały użyte przy wykonywaniu robót tynkarskich |  | - Woda zgodnie z wymaganiom normy, - Piasek zgodnie z wymagania normy, - Gips tynkarski, gładź gipsowa zgodnie z wymaganiami normy, - Zaprawa cementowo-wapienna tynkarska (maszynowa i do wykonywania ręcznego) zgodnie z wymagania normy. |
| 2.6 | Masa szpachlowa |  | Do wykonania masy szpachlowej (gips budowlany szpachlowy) dla wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinna być zastosowana gipsowa masa szpachlowa przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje producentów dla poszczególnych wyrobów. |
| 3. | Sprzęt |  |  |
| 3.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 3.2. | Wymagania szczegółowe |  | Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do wykonywania tych robót budowlanych. |
| 4. | Transport |  |  |
| 4.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 4.2. | Wymagania szczegółowe |  | Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem w sposób określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. |
| 5. | Wykonanie robót |  |  |
| 5.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 5.2. | Warunki przystąpienia do robót budowlanych |  | - Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w Projekcie. - Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. - Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa, niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. - Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. - Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%. - Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej na powierzchni tynku należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. |
| 5.3. | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych |  | - Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który nakłada się wyprawę. Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w Projekcie. Tynki mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Grubość tynków wynosi od 1 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: - mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w Projekcie grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, - obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, - nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, - elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, - w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, - nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone Ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymagania Projektu oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, - świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, - tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną skuteczną wentylację. |
| 5.4. | Wykonanie gładzi gipsowych |  | - Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio otynkowane tynkiem gipsowym lub inny zaakceptowanym przez INI lub PG. Gładzie gipsowe należy wykonać zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi ponownie szlifując. |
| 6. | Kontrola jakości robót |  |  |
| 6.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 6.2. | Kontrola robót |  | Podmioty uprawnione do kontroli robót i do formułowania uwag oraz wytycznych koniecznych do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę robot: INI, IK, PG, PT, Producent. Kontrola jakości Sprawdzenie jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z Projektem. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: - odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m, - odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, - odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Projekcie: nie większy niż 3 mm/m, - odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm, - miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku. Niedopuszczalne wady: - wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, - pęknięcia powierzchni, - wykwity soli w postaci nalotu, - trwałe zacieki na powierzchni, odparzenia, - odstawanie od podłoża. |
| 6.3. | Metody przeprowadzania badań robót tynkarskich w czasie odbioru robót |  | - Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w normie. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. - Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. - Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania. - Sprawdzenie grubości tynków. - Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. - Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg normy. - Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar. |
| 6.4. | Ocena wykonania |  | Dopuszczalny wynik kontroli: pozytywny |
| 7. | Obmiar robót |  |  |
| 7.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 7.2. | Jednostka obmiarowa |  | Zgodnie z przedmiarem robót. W przypadku braku przedmiaru zgodnie z ustaleniami z INI i IK. W przypadku braku powołania INI i IK zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. |
| 8. | Odbiór robót |  |  |
| 8.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 8.2. | Rodzaj odbioru |  | Odbiór częściowy robót |
| 8.3. | Komisja odbiorowa |  | Minimalny skład: INI lub IK oraz KB i Wykonawca robót |
| 8.4. | Zgodność wykonania |  | Dziennik budowy Protokoły narad budowy Protokoły wykonanych prób i badań Instrukcja i wytyczne Producenta Uwagi i wytyczne INI, IK i PG Normy przywołane SST przywołane |
| 8.5. | Warunek odbioru |  | Roboty można uznać za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i wymaganiami PG, INI oraz IK, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne |
| 9. | Podstawa płatności |  |  |
| 9.1. | Umowy |  | Umowa o wykonanie robót budowlanych Wykonawcy robót z Inwestorem sporządzona na piśmie w min. 2 jednobrzmiących egzemplarzach |
| 10. | Przepisy związane |  |  |
| 10.1. | Ustawy i rozporządzenia |  | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), |
| 10.2. | Normy przywołane |  | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego |
| 10.3. | Specyfikacje techniczne przywołane |  | B-00 |

►