|  |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) SST: B-09-00 / Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne uwagi |  |  |
| 1.1. | Przedmiot ST |  | Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji zgodnej z dokumentacją projektową. |
| 1.2. | Zakres stosowania ST |  | Stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej. |
| 1.3. | Zakres robót objętych ST |  | Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem konstrukcji, o ile występują w Projekcie: Wykonanie robót malarskich |
| 1.4 | Określenia podstawowe |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 1.5 | Ogólne wymagania dotyczące robót |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2. | Materiały |  |  |
| 2.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.2. | Pozyskiwanie i składowanie |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.3. | Zgodność z Projektem |  | Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót budowalnych powinny być zgodne z ustaleniami Projektu i wytycznych PG. |
| 2.4. | Warunki przechowywania materiałów |  | Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm lub KOT. |
| 2.5 | Farby |  | Farby dyspersyjne (emulsyjne, lateksowe) zgodnie z wymaganiami normy w kolorze białym lub wskazanym przez PG. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: - rozcieńczalniki, - środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - preparaty gruntujące. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich KOT. |
| 3. | Sprzęt |  |  |
| 3.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 3.2. | Wymagania szczegółowe |  | Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. |
| 4. | Transport |  |  |
| 4.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 4.2. | Wymagania szczegółowe |  | Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem w sposób określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. |
| 5. | Wykonanie robót |  |  |
| 5.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 5.2. | Wykonanie powłok malarskich |  | Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie, a także kontroli materiałów. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST B-07-00. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Roboty malarskie powinny być prowadzone wg zaleceń danego producenta farby. Roboty malarskie wykonuje się poprzez nakładanie emulsji narzędziem na powierzchnię elementu lub przegrody budowlanej (za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk). Czynność wykonuje się tak długo, aż osiągnie się jednolitą kolorystycznie powierzchnię, bez zacieków od farby. Ilość powtórzeń określa Projekt, a w przypadku braku informacji w Projekcie należy nałożyć warstwę podkładową w kolorze białym, a następnie min. 2 warstwy w danym (wskazanym przez Projekt lub PG) kolorze. |
| 6. | Kontrola jakości robót |  |  |
| 6.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 6.2. | Kontrola robót |  | Podmioty uprawnione do kontroli robót i do formułowania uwag oraz wytycznych koniecznych do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę robot: INI, IK, PG, PT, Producent. Kontrola jakości Sprawdzenie jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z Projektem. Niedopuszczalne wady: - pęknięcia powierzchni, - wykwity soli w postaci nalotu, - trwałe zacieki na powierzchni, - niejednolita powierzchnia, prześwity, - mikrouszkodzenia powierzchni: rysy, wgłębienia, itp. |
| 6.3. | Metody przeprowadzania badań robót malarskich w czasie odbioru robót |  | Badania w czasie robót malarskich polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami Projektu i instrukcji producenta mieszanki farby malarskiej. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich. Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, - sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, - sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, - Sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, - Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. |
| 6.4. | Ocena wykonania |  | Dopuszczalny wynik kontroli: pozytywny |
| 7. | Obmiar robót |  |  |
| 7.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 7.2. | Jednostka obmiarowa |  | Zgodnie z przedmiarem robót. W przypadku braku przedmiaru zgodnie z ustaleniami z INI i IK. W przypadku braku powołania INI i IK zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. |
| 8. | Odbiór robót |  |  |
| 8.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 8.2. | Rodzaj odbioru |  | Odbiór częściowy robót |
| 8.3. | Komisja odbiorowa |  | Minimalny skład: INI lub IK oraz KB i Wykonawca robót |
| 8.4. | Zgodność wykonania |  | Dziennik budowy Protokoły narad budowy Protokoły wykonanych prób i badań Instrukcja i wytyczne Producenta Uwagi i wytyczne INI, IK i PG Normy przywołane SST przywołane |
| 8.5. | Warunek odbioru |  | Roboty można uznać za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i wymaganiami PG, INI oraz IK, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne |
| 9. | Podstawa płatności |  |  |
| 9.1. | Umowy |  | Umowa o wykonanie robót budowlanych Wykonawcy robót z Inwestorem sporządzona na piśmie w min. 2 jednobrzmiących egzemplarzach |
| 10. | Przepisy związane |  |  |
| 10.1. | Ustawy i rozporządzenia |  | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), |
| 10.2. | Normy przywołane |  | PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 1: Klasyfikacja i dobór PN-EN 927-2:2023-05 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 2: Specyfikacja właściwości użytkowych PN-EN 927-3:2020-01 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych PN-EN 927-5:2023-11 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 5: Ocena przepuszczalności wody PN-EN 927-6:2018-10 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 6: Ekspozycja powłok na drewno w sztucznych warunkach atmosferycznych z użyciem lamp fluorescencyjnych UV i wody PN-EN 927-7:2020-10 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 7: Ocena przebarwienia drewna w miejscu sęków PN-EN 927-10:2019-05 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 10: Odporność na przywieranie farb i lakierów na drewno PN-EN 927-11:2020-10 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 11: Ocena inkluzji powietrza/mikropienienia w powłokach ochronnych PN-EN 927-13:2020-01 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 13: Ocena odporności powłoki na podłożu drewnianym na uderzenie PN-EN 927-14:2023-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 14: Oznaczanie właściwości rozciągania powłok lakierowych PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem PN-EN 1062-11:2003/AC:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton -- Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem PN-EN 12206-1:2021-10 Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery -- Farby i lakiery na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja PN-EN 13438:2013-10 Farby i lakiery -- Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych PN-EN 15457:2022-08 Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami PN-EN 15458:2022-08 Farby i lakiery -- Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed glonami PN-EN 16402:2019-03 Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie PN-EN 16623:2015-03 Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery -- Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań PN-EN ISO 1518-1:2023-08 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia PN-EN ISO 1518-2:2019-07 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda zmiennego obciążenia PN-EN ISO 1524:2020-12 Farby, lakiery i farby graficzne -- Oznaczanie stopnia roztarcia PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć PN-EN ISO 2810:2021-03 Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena PN-EN ISO 2813:2014-11 Farby i lakiery -- Oznaczanie wartości połysku pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni PN-EN ISO 3668:2020-08 Farby i lakiery -- Wzrokowe porównywanie barwy farb PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje PN-EN ISO 4624:2023-11 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności PN-EN ISO 8502-4:2017-03 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 4: Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby PN-EN ISO 16927:2014-03 Farby i lakiery -- Badanie zdolności do nakładania kolejnych powłok i zdolności do przemalowania PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe |
| 10.3. | Specyfikacje techniczne przywołane |  | B-00 B-07-00 |

►