OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót drogowych związanych z remontem nawierzchni bitumicznej oraz pracami towarzyszącymi na odcinkach drogi gminnej w miejscowości Borowice, ul. Karkonoska.

2. Podstawa opracowania

- Przedmiar robót dla zadania

- Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

  - Ustawa Prawo budowlane,

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

  - Wytyczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

  - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni,

  - Normy PN-EN dotyczące mieszanek mineralno-bitumicznych i robót drogowych.

- Zasady wiedzy technicznej i dobre praktyki inżynierskie.

3. Zakres robót

3.1. Roboty przygotowawcze

- Oczyszczenie nawierzchni drogowej metodą mechaniczną wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m².

3.2. Frezowanie nawierzchni

- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm na łącznej powierzchni 2592 m².

3.3. Wykonanie warstwy ścieralnej

- Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S PMB 45/80-55, grubość po zagęszczeniu 5 cm.

3.4. Naprawy cząstkowe i uzupełnienia

- Cięcie nawierzchni piłą na głębokość 5–7 cm – 480 mb.

- Skropienie i oczyszczenie wyciętych ubytków – 180 m².

- Uzupełnienie ubytków mieszanką AC11S PMB 45/80-55 – 180 m².

3.5. Roboty poboczy

- Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z wywozem urobku na odległość 5 km – 106 m³.
Cytat: „2120 × 0,5 × 0,1 = 1060 × 0,1 = 106 m³” .

- Uzupełnienie poboczy tłuczniem frakcji 0–31,5 mm, warstwa 10 cm po zagęszczeniu – 430 m².

3.6. Roboty odwodnieniowe

- Odmulenie przepustu Ø50 mm, długość 8 mb (75% zamulenia).

- Odmulenie rowu z wywozem urobku na 10 km – 30 m³.

4. Wymagania technologiczne

4.1. Frezowanie

- Frezowanie należy wykonać frezarką drogową z odprowadzeniem urobku.

- Powierzchnia po frezowaniu powinna być równa, bez uszkodzeń konstrukcji podbudowy.

- Dopuszczalne odchyłki zgodnie z WT-2.

4.2. Skropienie

- Stosować emulsję asfaltową kationową zgodną z PN-EN 13808.

- Ilość emulsji powinna odpowiadać projektowanej chłonności podłoża.

4.3. Warstwa ścieralna

- Mieszanka AC11S PMB 45/80-55 musi spełniać wymagania PN-EN 13108-1.

- Temperatura wbudowania i zagęszczania zgodnie z kartą technologiczną mieszanki.

- Zagęszczenie walcami stalowymi i ogumionymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. 98%.

4.4. Pobocza

- Tłuczeń 0–31,5 mm zgodny z PN-EN 13242.

- Warstwę należy zagęścić do uzyskania stabilnej powierzchni i właściwego spadku.

4.5. Odwodnienie

- Odmulenie wykonać mechanicznie lub ręcznie, zapewniając drożność przepustów i rowów.

- Urobek wywieźć zgodnie z przedmiarem na odległość 10 km.

5. Kontrola jakości robót

- Badania zgodnie z WT-2 oraz normami PN-EN.

- Kontrola obejmuje:

  - równość i głębokość frezowania,

  - grubość i zagęszczenie warstwy ścieralnej,

  - jakość skropienia,

  - parametry mieszanki AC11S,

  - prawidłowość wykonania poboczy i odwodnienia.

6. Obmiar robót

- 2592 m² frezowania i wykonania warstwy ścieralnej,

- 480 mb cięcia nawierzchni,

- 106 m³ ścinania poboczy,

- 430 m² uzupełnienia poboczy,

- 30 m³ odmulenia rowów.

7. Uwagi końcowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami ruchu drogowego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wszelkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym.