OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót drogowych związanych z odtworzeniem i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni drogi na działce nr 111/25 w miejscowości Podgórzyn. Zakres obejmuje roboty ziemne, wykonanie podbudów, stabilizacji oraz elementów odwodnienia powierzchniowego.

2. Podstawa opracowania

- Przedmiar robót dla zadania

- Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

  - Ustawa Prawo budowlane,

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

  - Wytyczne dotyczące konstrukcji nawierzchni drogowych,

  - Normy PN-EN dotyczące kruszyw, stabilizacji cementowych i robót drogowych.

- Zasady wiedzy technicznej i dobre praktyki inżynierskie.

3. Zakres robót

3.1. Roboty pomiarowe

Wykonanie robót pomiarowych na długości 270 mb, obejmujących wytyczenie osi drogi oraz kontrolę geometrii robót ziemnych i konstrukcyjnych.

3.2. Roboty ziemne – korytowanie

Korytowanie z wyrównaniem powierzchni drogi na głębokość 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5 km. Roboty obejmują wykonanie wykopu, profilowanie podłoża oraz przygotowanie podbudowy.

3.3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0–63 mm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–63 mm, warstwa 20 cm po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia I₀ = 0,98. Podbudowa stanowi warstwę nośną konstrukcji nawierzchni.

3.4. Podbudowa pomocnicza z tłucznia 0–31,5 mm

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Warstwa ta pełni funkcję wyrównującą i uszczelniającą.

3.5. Stabilizacja cementowa

Wykonanie stabilizacji cementowej o dozowaniu 50 kg/m² wraz z mechanicznym wymieszaniem i zagęszczeniem. Stabilizacja wzmacnia podłoże i poprawia jego nośność.

3.6. Elementy odwodnienia – wodospusty

Wykonanie wodospustów pojedynczych z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo, montowanych w celu odprowadzenia wód opadowych poza korpus drogi. Łączna długość elementów wynosi 10 mb.

4. Wymagania technologiczne

4.1. Korytowanie

- Roboty prowadzić mechanicznie z zachowaniem projektowanej głębokości.

- Podłoże po wykonaniu koryta powinno być równe, stabilne i zagęszczone.

- Urobek wywieźć zgodnie z założonym transportem technologicznym.

4.2. Podbudowa z tłucznia 0–63 mm

- Kruszywo musi spełniać wymagania PN-EN 13242.

- Warstwę układać równomiernie i zagęszczać do uzyskania wymaganej nośności.

- Powierzchnia powinna zapewniać właściwe odwodnienie i spadki.

4.3. Podbudowa z tłucznia 0–31,5 mm

- Kruszywo zgodne z PN-EN 13242.

- Warstwę zagęścić do uzyskania jednorodnej, stabilnej powierzchni.

4.4. Stabilizacja cementowa

- Cement dozować zgodnie z założoną ilością.

- Mieszankę stabilizowaną należy równomiernie wymieszać i zagęścić.

- Stabilizacja powinna spełniać wymagania norm dotyczących podbudów związanych spoiwem hydraulicznym.

4.5. Wodospusty

- Wodospusty wykonać z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo.

- Montaż prowadzić zgodnie z kierunkiem spływu wód opadowych.

- Drewno powinno posiadać dokumenty potwierdzające impregnację.5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości obejmuje:

- sprawdzenie geometrii i głębokości korytowania,

- badanie zagęszczenia podłoża i podbudów,

- kontrolę jakości kruszyw,

- weryfikację dozowania cementu i parametrów stabilizacji,

- odbiór wykonanych wodospustów.

Badania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN oraz wytycznymi technicznymi dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogowych.

6. Obmiar robót

- 270 mb robót pomiarowych,

- 189 m³ korytowania,

- 945 m² podbudowy z kruszywa 0–63 mm,

- 945 m² podbudowy z kruszywa 0–31,5 mm,

- 945 m² stabilizacji cementowej,

- 10 mb wodospustów.

7. Uwagi końcowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami dotyczącymi organizacji ruchu na czas budowy. Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym.