# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:

KRYTA PŁYWALNIA " KARPIK" w Rzeszowie

ul. ks. Andrzeja Rabija 4, 35-118 Rzeszów

Nazwa zadania:

REMONT KRYTEJ PŁYWALNI " KARPIK"

Inwestor:

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów

ZAKRES OPRACOWANIA DLA:

„Remont plaży basenowej na Pływalni „Karpik””

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Dz. - 00	WYMAGANIA OGÓLNE ...........................................................	3

SPECYFIKACJE	SZCZEGÓŁOWE

Dz – 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE ..................	12

Dz – 02 ROBOTY BUDOWLANE

    - ROBOTY MURARSKIE ......................................................	16

    - ROBOTY IZOLACYJNE	……………………… ..........................	23

    - ROBOTY ŚLUSARSKIE .....................................................	28

    - PODKŁADY POD POSADZKI …………………	32

Dz – 03 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

| 03.01.00 | ROBOTY POSADZKOWE | ……....................................... | 36 |
| --- | --- | --- | --- |

Dz – 04 ROBOTY INSTALACYJNE

04.01.00	INSTALACJA WENTYLACJI .................................................	40

Dz. - 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE.

CPV 45212212-5- Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

##### Wstęp.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem plaży basenowej na Pływalni „KARPIK” w Rzeszowie.

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszej STWiORB,
a umową realizacyjną czy też zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunki umowy czy zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uznaje się za wiążące.

##### Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze, zlecaniu i realizacji robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją.

##### Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje m.in.:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze z wywozem i składowaniem materiałów rozbiórkowych.

- Roboty izolacyjne.

- Roboty okładzinowe z płytek ceramicznych

- Montaż folii basenowej.

- Roboty ślusarskie ze stali nierdzewnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót potrzebnych do wykonania pełnego zakresu robót obejmujących całość zamierzenia.

##### Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - Kierownik budowy - osoba powołana i wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. Koszty powołania kierownika budowy ponosi Wykonawca.

    - Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

    - Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia murów.

    - Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

    - Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

    - Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.

    - Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

    - Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej. Jest on przybliżeniem zakresu robót przewidzianego do wykonania i służy tylko pomocniczo do sporządzenia kalkulacji ofertowej.

    - Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. Wykonawca winien skalkulować w swojej cenie ryczałtowej prace niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a nie tylko te wyszczególnione w przedmiarze.

    - Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót, oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

    - Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

    - Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno–użytkowych.

    - Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania krajowych ocen technicznych na podstawie zapisów zawartych w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).

    - Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

    - Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

##### Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

1.5.1  Dane dotyczące placu budowy:

Na plac budowy składa się teren krytej pływalni z jej otoczeniem.

##### Dane dotyczące organizacji robót:

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów, wymogów władz administracyjnych w trakcie budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami osób sprawujących nadzór inwestorski.

##### Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

##### Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji prac, aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, taśmy, znaki ostrzegawcze i inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wkalkulowany w cenę umowną.

##### Dokumentacja Projektowa.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

  - Przedmiar robót.

  - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Przed sporządzeniem oferty udostępniona Dokumentacja Projektowa powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem ilości robót, wymiarów elementów oraz możliwości technicznych realizacji robót zgodnie z przepisami BHP.

- Wskazane jest dokonanie szczegółowej wizji terenu budowy oraz wystąpienie do inwestora, o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości czy nieścisłości projektowych.

- Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy, służący uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia i nie stanowi jedynej podstawy wyceny robót przez Wykonawcę.

##### Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty związane z ich wymianą zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

##### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

##### Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

##### Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

##### Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy. Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

##### Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się układu komunikacyjnego występującego w sąsiedztwie placu budowy oraz do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie ziemi, gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inwestora. Inwestor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

##### Tablica informacyjna

Nie dotyczy

##### Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Nie dotyczy

##### Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.

##### Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Nie dotyczy

##### Wykopaliska

Nie dotyczy

##### Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i po zakończeniu prac zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

##### Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych.

Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą spełniać wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych. Każda partia materiałów dostarczonych do wbudowania powinna posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Wbudowanie lub zamontowanie materiałów o niewłaściwej jakości będzie skutkować koniecznością ich wymiany na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie roboty należy wykonać z użyciem materiałów o parametrach określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Każdorazowo Inwestorowi należy przedstawić dokumenty potwierdzające właściwości wbudowanych materiałów.

- Nie dopuszcza się stosowania materiałów rozbiórkowych, szkodliwych dla otoczenia, wywołujących szkodliwe promieniowanie oraz niespełniających wymagań określonych niniejszej specyfikacji. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

- Wykonawca zapewni, aby materiały przez niego dostarczone, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, oraz dostępne do kontroli przez Inwestora.

- Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. Zmiana materiałów może następować tylko na materiały o nie gorszych parametrach technicznych. Przyjmuję się, że zmiany nie powodują u Wykonawcy zwiększonych kosztów realizacyjnych.

- Do użycia można dopuścić tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu oraz deklarację zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

##### Wymagania ogólne dotyczące maszyn, narzędzi i sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Używany	sprzęt	powinien	być	zgodny	z	ofertą	Wykonawcy,

normami ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania.

- Używane narzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi przepisów bhp.

- Stosowane elektronarzędzia muszą być sprawne oraz muszą mieć moc dostosowaną do istniejących zabezpieczeń elektrycznych.

- Używany	sprzęt	i	maszyny	muszą	być	sprawne	i	obsługiwane przez		operatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

##### Wymagania ogólne dotyczące środków transportu.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane do wielkości powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzić istniejących budynków, budowli i elementów ogrodzenia. W przypadku wyrządzenia szkody, Wykonawca usunie ją na własny koszt.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami oraz pojazdami dostarczającymi towar na jego zamówienie na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

##### Ogólne zasady wykonywania robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inwestora.

- W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad BHP. Stosować ogólne oraz indywidualne środki zabezpieczające.

- Zastosowanie materiałów zamiennych lub niespełniających wymogów określonych w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na właściwe, na koszt Wykonawcy. Takie same skutki wywoła wykonanie robót niezgodnie z technologią, sztuką budowlaną lub zaleceniami określonymi przez producenta zastosowanych materiałów, oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

- Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- W ocenie jakości wykonania robót lub wbudowanych materiałów i urządzeń w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Specyfikacji Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowanie Obowiązujące Normy, karty techniczne lub instrukcje obsługi wyrobów.

##### Dokumenty Budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- protokół przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- protokoły prób, badań i sprawdzeń,

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.

##### Opis sposobu odbioru robót.

- Roboty podlegają odbiorowi zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

##### Podstawa płatności.

- Podstawą płatności jest skalkulowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmująca wszystkie prace potrzebne do wykonania pełnego zakresu robót składających się na wykonanie zadania określonego w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Kwota ryczałtowa będzie obejmować:

  - robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

  - ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

  - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### Przepisy związane

    - Ustawy

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.).

–Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (t.j.  Dz. U. z 2025 r., poz. 188).

–Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1194 z późn. zm.).

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.).

–Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 889)

##### Rozporządzenia

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45110000-1

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

#### WSTĘP

##### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem plaży basenowej Pływalni „KARPIK” w Rzeszowie.

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac występujących w obiekcie, min.:

    - wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy;

    - odcięcia wody od zaworu;

- rozbiórka posadzek z płytek;

    - demontaż elementów stalowych drabinek, pochwytów i balustrad;

    - wywóz gruzu oraz składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki;

##### Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

#### MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych zapotrzebowanie na materiały nie występuje.

#### SPRZĘT

Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty zaakceptowanego przez Inwestora. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, a osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

#### TRANSPORT

Transport	materiałów	z	rozbiórki	realizować	dostępnymi	środkami	transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

#### WYKONANIE ROBÓT

##### 5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” Przygotowanie terenu budowy

- Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

  - wyznaczyć teren prowadzenia prac taśmą ostrzegawczą,

  - wyznaczyć miejsce składowania gruzu i materiałów rozbiórkowych,

  - zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

  - zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia

placu budowy i miejsc pracy,

  - przygotować składy na materiały, które mogą spowodować pożar lub wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, kleje itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

  - usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót,

  - zabezpieczyć występujące elementy obiektu przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac i wywozy gruzu.

##### 5.2. Wykonanie prac rozbiórkowych podstawowych

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu elektronarzędzi i pracy sprzętu lekkiego:

- rozbiórkę poszczególnych elementów obiektów budowlanych wykonać poprzez ostrożny demontaż elementów z zachowaniem szczególnej ostrożności przy obiektach istniejących. W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunków BHP.

- rozbiórkę płytek, należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie wykonywania demontażu płytek należy przestrzegać warunków BHP.

Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do składowania lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

#### KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST” wymagania ogólne"

#### OBMIAR ROBÓT

##### Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Zasady obmiarowania

Jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robót.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

#### ODBIÓR ROBÓT

##### Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

#### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE	Kod CPV 45262500-6

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

#### WSTĘP

##### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem plaży basenowej Pływalni „KARPIK” w Rzeszowie.

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac:

    - zamurowanie wnęk narożnych basenu,

    - zamurowanie dziur i otworów po usunięciu elementów stalowych.

##### Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

#### MATERIAŁY

##### 2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”

##### Zaprawy murarskie

    - Wymagania ogólne

Do wykonania w/w robót używać zapraw jako gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy.

1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 2.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie lub ręcznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

- zaprawa cementowa — 2 godziny,

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne	z obowiązującą normą państwową.

- Do wykonawstwa ścian z boczków gazobetonowych o wysokiej dokładności używać zapraw cienkowarstwowych zalecanych przez producenta systemu.

##### Woda

- Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 1008:2004 dotyczącej wody do celów budowlanych.

- Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w punkcie 1.

##### Zaprawy budowlane cementowe

- Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki zgodny z PN-EN - 197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C.

- Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i	wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone	do stosowania w budownictwie przez ITB.

- Skład	objętościowy	zaprawy	należy dobierać	doświadczalnie, w	zależności	od wymaganej marki	zaprawy	oraz		klasy cementu.

- Przy	mechanicznym	lub	ręcznym	mieszaniu	należy	najpierw	mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw cementowych podany powinien być skrócony do 30 minut.

- Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1 promil

##### Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki wg PN-EN -197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Wapno stosowane do zapraw winno być sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego, o jednolitej jednobarwnej masie.

- Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających

wymaganiom obowiązujących norm	i instrukcji.

- Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju

cementu i wapna. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy państwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy	je	rozprowadzić	w	wodzie przed dodaniem do składników sypkich.

##### Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –

średnioziarnistej odmiany 2.

##### Cegła pełna kl.15

- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać PN-B-03002:1999.

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:

- dla cegły klasy 15	- 10%	cegieł	badanych.

- Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia.

- Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 15 nie powinna być wyższa niż 22%.

- Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 szt. dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 szt. dla 40 sprawdzanych cegieł – 5szt.

#### SPRZĘT

##### 1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Sprzęt do wykonywania robót murarskich

Roboty murarskie wykonywać ręcznie.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek

murarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw należy stosować:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowe,

#### TRANSPORT

##### Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Wyroby do robót murarskich mogą być przewożone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić	przy maksymalnym	wykorzystaniu	sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

#### WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

Inwestora.

##### Wykonanie uzupełnień w murach i zamurowań otworów.

    - Zasady ogólne

- Murowanie należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności projektem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

- Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest zabronione.

##### Spoiny

1.W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:

- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna	nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.

b) Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.

#### KONTROLA JAKOŚCI

##### Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST” wymagania ogólne"

- Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych.

- W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

- W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

##### Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.

1.Sprawdzenia prawidłowości wykonania dokonać wg wytycznych i wymagań ujętych w

PN-68/B-10020.

#### OBMIAR ROBÓT

##### Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostką obmiarową robót jest – m2.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Wykonawcę i Inwestora i sprawdzonych w naturze.

#### ODBIÓR ROBÓT

##### Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Warunki odbioru będą określone w umowie.

#### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-68/B-10020 PN-B-12050:1996 PN-EN 197-1:2002 PN-B-30000:1990 PN-88/B-30001 PN-EN 197-1:2002 PN-88/B-30005 PN-86/B-30020 PN-EN 13139:2003 PN - EN 771-1:2006 PN - B- 10104:2005 PN-75/B-12001 | Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyroby budowlane ceramiczne. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. Cement portlandzki. Cement portlandzki z dodatkami. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Cement hutniczy 25. Wapno. Kruszywa do zaprawy. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Ceramiczne Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy |
| --- | --- |

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## IZOLACJE PIONOWE	Kod CPV 45320000-6

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

23

#### WSTĘP

##### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem plaży basenowej Pływalni „KARPIK”.

##### Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, warstw szczepnych i naprawczych obiektu.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca	 robót	jest	odpowiedzialny za	jakość	ich	wykonania	oraz	za zgodność	z	dokumentacja	projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

#### MATERIAŁY.

##### Zaprawy szczepne

Do wykonywania warstw szczennych należy stosować	systemowe rozwiązania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej.

Gotowa do użycia po zamieszaniu z woda zaprawa, wodoszczelna, odporna na działanie mrozu, wiążąca bezskurczowo, bez rys.

##### Zaprawy naprawcze

Do wykonywania napraw zarysowań pęknięć i przerw dylatacyjnych należy stosować systemowe rozwiązania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej.

Gotowa do użycia po zamieszaniu z wodą drobnoziarnista zaprawa, wodoszczelna, paroprzepuszczalna, odporna na działanie mrozu, wiążąca bezskurczowo, odporna na karbonatyzację.

##### Zaprawy izolacyjne

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych należy stosować systemowe rozwiązania i produkty renomowanych	firm w dziedzinie chemii	budowlanej. Dwuskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca, bezspoinowa, mostkująca rysy, dyfuzyjna, odporna na mróz.

#### SPRZĘT.

##### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

#### TRANSPORT.

##### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

#### WYKONANIE OBÓT.

##### Przygotowanie podłoża

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi być wolna od zadziorów. Nierówności lub uszkodzenia czy pęknięcia i zarysowania  należy wyrównać lub zaszpachlować. Narożniki lub wklęśnięcia należy zaokrąglić. Wodę stojącą należy usunąć.

Bezpośrednio przed pokryciem podłoża izolacją, należy powierzchnie podłoża przedmuchać sprężonym powietrzem.

Podłoża chłonne jak beton, tynk cementowy, cegła wapienno-piaskowa (murowana na pełną spoinę na zaprawie cementowej), cegła, beton typu ciężkiego, mur z pustaków, etc., należy wstępnie pokryć izolacją systemową, rozcieńczoną wodą w proporcji 1:10. W celu związania cząstek kurzu lub na podłoża pylące wykonać gruntowanie.

Na podłożach profilowanych i o dużych porach należy wykonać szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji. Szpachlowanie musi wyschnąć w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powłoki uszczelniającej nie powstawały uszkodzenia. Na szpachlowanych podłożach nie wymagana jest powłoka gruntująca o ile nie pojawią się czynniki zmniejszające przyczepność kolejnych warstw. Przy występowaniu wody ciśnieniowej i / lub uszczelnianiu muru z materiałów mieszanych wzgl. ściany z kamienia łamanego, dla większego bezpieczeństwa należy zastosować dodatkowo siatkę.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:

- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podłoża,

  - wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej wilgotności),

  - wieku betonu.

Powierzchnie wykonane za pomocą środków, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

##### Izolacje pionowe i poziome

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:

- malowanie pędzlem,

-   nanoszenie wałkiem,

-  szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur toczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

##### Warunki obróbki:

Zaprawy systemowe należy chronić podczas obróbki i schnięcia przed oddziaływaniem termicznym. Stosować środki ochronne, jak np. osłonięcie folią. Niedopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Powłokę należy chronić do całkowitego wyschnięcia przed oddziaływaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojącej lub powierzchniowej.

Czas schnięcia powłoki uszczelniającej systemowej uzależniony jest od temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza, wilgotności podłoża oraz grubości wykonanej powłoki. Wynosi on średnio 2-3 dni. Należy przy tym pamiętać, że niskie temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.

##### Wykonanie powłoki:

Izolację systemową można nanosić metodą szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych materiał nanosi się

gładką pacą tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych należy dodatkowo materiał wygładzić. Powłokę uszczelniającą wykonać w min. 2 cyklach roboczych. Materiał nanieść równomiernie, bez błędów, na ustaloną wcześniej grubość. Minimalna zalecana grubość powłoki musi być zachowana w każdym miejscu izolacji, a odchyłka od grubości nie powinna być większa niż 50%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie przejść oraz górnego zakończenia ściany w strefie wody odpryskowej,

gdzie szczególnie ważne jest zachowanie czystego podłoża oraz staranne wykonanie powłok.

W przypadku przerwania

prac wykonać zakończenie umożliwiające wykonanie zakładu materiału przy wznowieniu robót. Przerwy w nanoszeniu

materiału nie mogą występować na narożach

Izolacje powłokowe wykonuje się zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacją projektową.

#### KONTROLA JAKOŚCI.

##### Kontrola, pomiary i badania

    - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie rodzaju podłoże i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia robót,

- ustalenie metod wykonywania robót,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

    - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

badanie wykonania izolacji, badanie szczelności izolacji,

##### Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli

materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora Wykonawca wymieni

je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej specyfikacji powinny być

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

#### OBMIAR ROBÓT.

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.

Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi  przedmiarze robót.

- ODBIÓR ROBÓT.

Warunki odbioru będą określone w umowie.

#### PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Warunki płatności będą określone w umowie.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA ROBOTY ŚLUSARSKIE

## Kod CPV 45421160-3

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

#### WSTĘP

##### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z remontem plaży basenowej Pływalni „KARPIK” w Rzeszowie.

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac ślusarskich występujących przy realizacji przedsięwzięcia:

    - montaż balustrad i pochwytów systemowych;

    - montaż spustów i rusztów,

    - montaż drabinek basenowych.

##### Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

#### MATERIAŁY

##### Wymagania	ogólne	dotyczące	właściwości	materiałów,	ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do realizacji prac powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

  - Materiały stosowane do wykonania robót ślusarskich:

### Balustrady, drabinki i pochwyty ze stali nierdzewnej

Elementy ze stali nierdzewnej (AISI 304), rury 43 mm średnicy, stal polerowana. Drabinki 5 stopniowe wyposażone w kołnierze, poręcze, stopnie ze stali o szerokości 80 mm z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi.

### Materiały pomocnicze

- podkładki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82010:1959 oraz PN-M-82010:1948

- śruby - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82121:1988 oraz PN-M-82121:1963

- nakrętki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82151:1988 oraz PN-M-82151:1948

kołnierze uszczelniające

#### SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie

robót.

#### TRANSPORT

##### Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

#### WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonanie robót ślusarskich

### Montaż balustrad, drabinek

Zastosować	systemowe	mocowanie	słupków	balustrad	do	podłoża	z zainstalowaniem	maskownic	opasowych.	Zapewnić

szczelność	z wykładziną basenową.

### Montaż pochwytów

Zastosować	systemowe	mocowanie	wsporników	do	podłoża	z zainstalowaniem	maskownic	opasowych.	Zapewnić szczelność	z wykładziną basenową. Zapewnić prześwit między pochwytem a wykończoną folią ścianą 70-80mm.

#### KONTROLA JAKOŚCI

##### Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST” wymagania ogólne"

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Zamawiającego.

#### OBMIAR ROBÓT

##### Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostką obmiarową jest m bieżący.

#### ODBIÓR ROBÓT

#### Warunki odbioru będą określone w umowie.

#### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

#### PRZEPISY ZWIĄZANE

##### Normy

PN – 80/M – 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Warunki techniczne wykonania i odbioru

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODKŁADY POD POSADZKI Z IZOLACJAMI

## Kod CPV 45262000-1

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

#### WSTĘP

##### Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem plaży basenowej Pływalni „KARPIK” w Rzeszowie.

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z ułożeniem płytek.

##### Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

#### MATERIAŁY

##### 2.1 Jastrych posadzkowy – wyrównawczy

Do wykonywania warstw posadzkowych należy stosować systemowe rozwiązania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej. Gotowa do użycia po zamieszaniu z wodą szybkosprawna zaprawa. Długi czas obrabiania, szybko twardniejąca

##### 2.2. Zaprawy szczepne

Do wykonywania warstw szczepnych należy stosować systemowe rozwiązania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej. Gotowa do użycia po zamieszaniu z woda zaprawa, wodoszczelna, odporna na działanie mrozu, wiążąca bezskurczowo, bez rys.

##### Zaprawy naprawcze

Do wykonywania napraw i uzupełnień ubytków po skuciu płytek należy stosować systemowe rozwiązania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej. Gotowa do użycia po zamieszaniu z wodą szybkosprawna zaprawa naprawcza zapewniająca przyczepność do podłoża i odporność agresywne środowisko. Długi czas obrabiania, szybko twardniejąca

##### Woda

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda

do zapraw i betonów”

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze

zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250.

Kontrola powinna wykazać:

- zabarwienie – brak

- zapach – brak zapachu gnilnego

-zawiesina – brak grudek i kłaczków

-pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

#### SPRZĘT

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

#### TRANSPORT

##### Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

#### WYKONANIE ROBÓT

##### Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

##### Wykonanie jastrychu szybkosprawnego

Przed rozpoczęciem prac oczyścić podłoże po skuciu płytek i luźnych fragmentów zapraw i betonu, odkurzyć. Naprawić i wypełnić istniejące dylatacje. Wykonać warstwę szepną.

Jastrych układać polami pomiędzy dylatacjami o grubości min. 20 mm. Nie dodawać cementu ani żadnych innych dodatków i domieszek. Należy odpowiednio wykonać dylatacje konstrukcyjne oraz obwodowe w jastrychu. Jastrych stosować tylko w przypadku uzupełnień większych niż 40mm grubości.

##### Wykonanie warstw naprawczych i wyrównawczych

Przed rozpoczęciem prac oczyścić podłoże po skuciu płytek i luźnych fragmentów zapraw i betonu, odkurzyć. Naprawić i wypełnić istniejące dylatacje. Wykonać warstwę szepną. Zaprawy układać pacą wypełniając ubytki szczelnie. Nie dodawać cementu ani żadnych innych dodatków i domieszek.

#### KONTROLA JAKOŚCI

##### Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST” wymagania ogólne"

- Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości, wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań

doraźnych.

- W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone

wyroby nie odpowiadają

wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby	i laboratoryjne.

- W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

- Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- Ocena jakości wylewek betonowych obejmuje:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, spoistości i wytrzymałości nowych wylewek), – sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,

#### OBMIAR ROBÓT

##### Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

#### ODBIÓR ROBÓT

Warunki odbioru będą określone w umowie.

#### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

#### PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13813:2003 Norma pt., Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały. Właściwości i

wymagania”; PN-62/B-10144 Norma pt., Posadzki z betonu i zaprawy cementowej –wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. PN-86/B-06712 Norma pt., Kruszywa mineralne do betonu”. PN-B-06250 Norma pt., Beton zwykły”.

PN-B-06251 Norma pt., Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”. PN-ISO 6935-2:1998 Norma pt., Stal do zbrojenia betonu”.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POSADZKOWE

## Kod CPV 45432120-1

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

#### WSTĘP

##### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem plaży basenowej Pływalni „KARPIK” w Rzeszowie.

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Zakres prac do wykonania:

    - wykonanie warstw wyrównawczych;

- ułożenie posadzek z płytek podłogowych typu terakota, płytek granitowych;

    - wyłożenie cokolików z płytek granitowych;

    - ułożenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych;

##### Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

#### MATERIAŁY

##### Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

##### Płytki podłogowe

Płytki sztuczne powinny odpowiadać normie:

- PN - ISO 13006:2001

    - Płytki nowe gatunku I

### Wymogi dodatkowe w odniesieniu do płytek basenowych:

    - odporność na ścieralności - klasa 5

    - odporność na plamienie - min. klasa 3

    - wytrzymałość na zginanie - min. 3 5 MPa

    - nasiąkliwość - E ≤ 0,5%

    - klasa antypoślizgowości R 12/C.

    - wytrzymałość na łamanie - min. 1300 N

    - o wym. 20 x 20 cm lub 10 x 10 cm

  - Kompozycje klejowe i zaprawy

### Zaprawa elastyczna i mrozoodporna do płytek basenowych:

    - przyczepność początkowa – min. 1,3 MPa

#### SPRZĘT WYKONAWCY

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych:

- mieszadła elektryczne

- pace, kielnie,

- maszyny do cięcia płytek

#### TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów należy użyć następujących

środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód dostawczy

#### WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inwestora.

- W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad BHP. Stosować ogólne oraz indywidualne środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

- Zastosowanie materiałów zamiennych lub niespełniających wymogów określonych w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na właściwe, na koszt Wykonawcy. Takie same skutki wywoła wykonanie robót niezgodnie z technologią, sztuką budowlaną lub zaleceniami określonymi przez producenta zastosowanych materiałów, oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

- Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- W ocenie jakości wykonania robót lub wbudowanych materiałów i urządzeń w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Specyfikacji Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowanie Obowiązujące Normy, karty techniczne lub instrukcje obsługi wyrobów.

#### KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST” wymagania ogólne" Kontrola jakości robót

### Wykonanie podłoża

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- grubość i równomierność warstw podkładu

- sposób i jakość zagęszczenia

- prawidłowość wykonania spadków

- trwałość podłoża

#### OBMIAR ROBÓT

##### Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostki obmiarowe

- Jednostką obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [m2].

- Jednostką obmiaru dla obrzeży i koryt odwadniających jest metr bieżący [mb].

#### ODBIÓR ROBÓT

Warunki płatności będą określone w umowie.

#### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

#### PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności wytyczne producentów materiałów> i technologii specjalistycznych.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## WENTYLACJA Kod CPV 42520000-7

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

#### WSTĘP

##### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem plaży basenowej Pływalni „KARPIK” w Rzeszowie.

##### Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót remontowych opisanych w projekcie. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót.

##### Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą demontażu istniejących kanałów nawiewnych oraz montaż nowych przewodów o takich samych przekrojach. W zakres wchodzi także modyfikacja kratek nawiewnych na hali basenowej w celu zwiększenia ich indukcyjności

##### Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1

##### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Inwestora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

#### MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

##### Kanały wentylacyjne

Instalacja wentylacji mechanicznej będzie wykonana z kanałów wentylacyjnych prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1506.

Kanały wentylacyjne wykonane w klasie szczelności B zgodnie z PN-EN 1507:2007 dla kanałów prostokątnych.

##### Izolacja termiczna

Instalacje powietrza nawiewanego, wywiewanego, należy zaizolować, zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie”.

Instalacje czerpni i wyrzutni prowadzone w budynku izolować przeciwkondensacyjnie.

#### SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

#### TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych. Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki :

- znajdować się możliwie blisko  miejsca montażu,

- mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego,

- mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Elementy nawiewne i wywiewne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

#### WYKONANIE ROBÓT

##### Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzona przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz zaleceniami szczegółowymi producentów zastosowanych materiałów i urządzeń.

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, bądź elektrycznych wykonywane będą dalsze roboty budowlano montażowe i wykończeniowe, mogące spowodować uszkodzenie wyżej wymienionych urządzeń, należy te urządzenia odpowiednio zabezpieczyć.

##### Warunki przystąpienia do robót

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji projektowanej instalacji z zastosowaniem proponowanych w projekcie materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również BHP. Zastosowanie innych, niż proponowane w projekcie, materiałów lub urządzeń możliwe jest jedynie za zgodą autora projektu i Zamawiającego oraz pod warunkiem, że parametry zastosowanych materiałów i urządzeń spełniają wymagania podane w projekcie i niniejszej specyfikacji. Zastosowanie innych niż proponowane w projekcie, materiałów lub urządzeń nie może powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej instalacji. Kryterium oceny trwałości zastosowanych materiałów i urządzeń będzie okres, na jaki udzielana jest gwarancja przez ich producentów.

##### Przewody wentylacyjnej

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

#### KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny być przeprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Przed przystąpieniem do badań wykonanej instalacji należy sprawdzić kompletność dokumentów potwierdzających dopuszczenie zamontowanych materiałów i urządzeń do stosowania na terenie Polski, kompletność dokumentów potwierdzających zastosowanie tych materiałów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności dla materiałów i urządzeń zamontowanych na zewnątrz budynku, oraz kompletność dostarczonych przez wykonawcę dokumentów, dotyczących podstawowych		danych	eksploatacyjnych	zmodernizowanej	instalacji	(w	tym	danych technicznych	wszystkich	zamontowanych		urządzeń),	dokumentów		inwentarzowych (rysunków powykonawczych, schematów instalacji) i dokumentów dotyczących eksploatacji i	konserwacji			(instrukcji		obsługi	poszczególnych	elementów	instalacji,	protokołu potwierdzającego przeszkolenie służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji).

Następnie należy dokonać przeglądu zamontowanych materiałów i urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić poprawność wykonania instalacji i jej stan techniczny oraz dostępność urządzeń dla pracowników obsługi pod względem możliwości czyszczenia i przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

#### OBMIAR INSTALACJI

Jednostki obmiarowe dla realizowanego zadania inwestycyjnego:

- mb

- m2;

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

#### ODBIÓR ROBÓT

Warunki odbioru będą określone w umowie

#### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

#### PRZEPISY ZWIĄZANE

– PN – B – 01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

– PN – B – 03434:1000 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania.

– PN – B – 76002:1976 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych.

- PN – EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Właściwości

mechaniczne.

- PrPN – EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PrEN 12236 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe.

- PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-EN 12599:2007 - Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – Wymagania i

badania

przy odbiorze.

- PN-ISO 5149:1997 - Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.

- PN-EN 1057:2006 - Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w

instalacjach sanitarnych i ogrzewania

- PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

- PN-EN 1254-2:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami tworzywowymi do zaciskania.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).