Wymagania jakościowe – folia na wagony:

Wymagania Jakościowe:

1. Wymiary

a) Szerokość mm: 4500

b) Grubość mm: 0,11

c) Tolerancja szerokości mm: +/-10

d) Tolerancja grubości w mikrometrach: +/-10

2. Inne wymagania

a) Folia na gilzie: nie powinna być luźno nawinięta

b) Wzajemne boczne przesunięcia folii mm: +/-20

c) Masa rolki kg: max 60

d) Folia transparentna lub mleczna w jasnych kolorach, dopuszczamy możliwość wykonania folii z regranulatu

e) Szerokość rolki mm: 1200 – folia złożona w fałdach

Do każdej dostarczonej partii wymagany jest atest wyrobu ze specyfikacją parametrów wyszczególnionych w punktach 1 i 2.

Rysunek poglądowy techniki złożenia fałd: