Jedlicze 29.11.2017

Wymagania techniczne dla Disiarczek molibdenu ( MoS2)

Technical requirements for Molybdenum Disulfide

| Parametry/Parameter | Jednostka/ Unit | Wartość/Value |
| --- | --- | --- |
| Zawartość MoS2/ MoS2 content | % | >98 |
| Żelazo/Iron max. | % | 0,2 |
| Granulacja/ Granulation 0,5-20 μm | % | >90 |