|  | SPECYFIKACJA OPAKOWANIA | Wydanie 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # PALETA 800 x 600 PÓŁPALETA Transportowa CD | Data: maj 2020 | Strona 1/2 |

- RODZAJ OPAKOWANIA

Paleta  o wymiarach 800 x 600 x 141 mm

- OPIS OPAKOWANIA

| Długość x szerokość: 800 ±3 mm x 600 ±3 mm Wysokość: 141 +7/-0 mm | Typ materiału: Drewno, wszystkie połączenia wykonane gwoździami paletowymi |
| --- | --- |
| Wymagania procesowe: Palety wielorazowego użytku akceptowalne z obiegu wtórnego Wymagania magazynowe: Palety suche, czyste i niezakurzone Liczba wejść na widły: 4 |  |
| Nośność nominalna palety: 300 kg |  |

Wymiary i tolerancje elementów palet przy wilgotności 22% [mm]: Element; Liczba elementów; Długość; Szerokość; Grubość. Deska górna; 5-7; 600 ± 3; 65-75 + 4/- 2; 20-22 + 2/- 0. Wzdłużnica; 2; 800 ± 3; 80-100 ± 3; 20-22 + 2/- 0. Deska dolna; 3; 600 ± 3; 80-100 ± 3; 20-22 + 2/- 0. Wspornik płóz; 6; 100 ± 3; 80-100 ± 3; 65-75 + 1/- 0.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

Rekomendowany gatunek materiałów: - najlepszej jakości drzewa iglaste: świerk, sosna, jodła – klocki mogą być również z drewna drzew liściastych - drewno nie może być zaatakowane przez owady, zgniliznę i musi być bez kory i łyka - drewno bez pęcherzy żywicznych na górnej powierzchni podłogi ładunkowej i dolnej powierzchni podłogi oporowej - powierzchnie zewnętrzne płyty górnej i dolnej nie powinny być strugane - dozwolone są płytkie pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski - włókna zewnętrznych wsporników płóz powinny przebiegać równolegle do osi wzdłużnej palety - wszystkie deski i wsporniki z naturalnego drewna powinny składać się z jednego kawałka - średnica sęków nie powinna przekraczać: poprzeczne deski max 40 mm pozostałe deski max 30 mm - suma wszystkich sęków w tej samej desce nie powinna przekraczać: poprzeczne deski max 3 szt. pozostałe deski max 2 szt.

Elementy połączeniowe: - wszystkie połączenia wykonane gwoździami paletowymi - każda deska musi być przymocowana do klocka na górnej i dolnej powierzchni co najmniej dwoma gwoździami - połączenia pomiędzy deskami poprzecznymi i górnymi muszą być wykonane co najmniej dwoma gwoździami - wszystkie łączniki powinny być wbite pionowo, w odległości minimum 20 mm od krawędzi desek - główki gwoździ nie powinny wystawać ponad powierzchnię deski lub nie powinny być zagłębione poniżej powierzchni deski więcej niż na 3 mm - po zmontowaniu palety na wspornikach i deskach nie powinny być widoczne żadne pęknięcia wynikające z wbicia gwoździ

Wymogi bezpieczeństwa: - gwoździe nie mogą wystawać poza deski palety, w przypadku użycia dłuższych gwoździ pomiędzy deskami górnymi i poprzecznymi powinny być one zagięte od spodu

- TRANSPORT I WARUNKI ODBIORU

Palety powinny być dostarczane luzem ORLEN OIL nie przyjmie palet jeżeli podczas dostawy stwierdzi się iż są one: - mokre - trwale zabrudzone (smoła, beton itp.) - spleśniałe - zaatakowane przez owady - bądź nie spełniają Wymagań Technicznych. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności przynajmniej jednego parametru opisanego powyżej dla danego elementu próbki element próbki uznawany jest za niezgodny. Liczbę elementów niezgodnych w próbce kwalifikującą i dyskwalifikującą partię towaru przedstawia poniższa tabela. Liczebność próbki (niezależnie od wielkości dostawy); Liczba niezgodnych kwalifikująca; Liczba niezgodnych dyskwalifikująca. 2 szt.; 0 szt.; 1 szt..

Przy odbiorze każdej dostawy należy przeprowadzić ocenę pod kątem zgodności z opisem         opakowania.

- PRZECHOWYWANIE

Wskazane przechowywanie w miejscu zadaszonym i osłoniętym co najmniej dwoma ścianami w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych.

Opracował

Michał Ciuk