|  | SPECYFIKACJA OPAKOWANIA | Wydanie 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # PALETA 1140x1140 CP9 # Transportowa CD | Data: styczeń 2024 | Strona 1/2 |

- RODZAJ OPAKOWANIA

Paleta  o wymiarach 1140 x 1140 x 156 mm

- OPIS OPAKOWANIA

| Długość x szerokość: 1140 ±3 mm x 1140 ±3 mm Wysokość: 156 ± 5 mm | Typ materiału: Drewno, wszystkie połączenia wykonane gwoździami paletowymi |
| --- | --- |
| Wymagania procesowe: Palety muszą posiadać wypalone świadectwo fumigacji. Palety wielorazowego użytku akceptowalne z obiegu wtórnego Wymagania magazynowe: Palety suche, czyste i niezakurzone Liczba wejść na widły: 4 |  |
| Nośność nominalna palety: 1000 kg |  |

Wymiary i tolerancje elementów palet przy wilgotności 22% [mm]: Element; Liczba elementów; Długość; Szerokość; Grubość. Deska górna; 6-7; 1140; 70-90; 20-22. Wzdłużnica; 3; 1140; 70-90; 20-22. Deska dolna; 3; 1140; 70-90; 20-22. Wspornik płóz; 9; 90; 70-90; 65-75.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

Rekomendowany gatunek materiałów: - najlepszej jakości drzewa iglaste: świerk, sosna, jodła – klocki mogą być również z drewna drzew liściastych - drewno nie może być zaatakowane przez owady, zgniliznę i musi być bez kory i łyka - drewno bez pęcherzy żywicznych na górnej powierzchni podłogi ładunkowej i dolnej powierzchni podłogi oporowej - powierzchnie zewnętrzne płyty górnej i dolnej nie powinny być strugane - dozwolone są płytkie pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski - włókna zewnętrznych wsporników płóz powinny przebiegać równolegle do osi wzdłużnej palety - wszystkie deski i wsporniki z naturalnego drewna powinny składać się z jednego kawałka - średnica sęków nie powinna przekraczać: poprzeczne deski max 40 mm pozostałe deski max 30 mm - suma wszystkich sęków w tej samej desce nie powinna przekraczać: poprzeczne deski max 3 szt. pozostałe deski max 2 szt.

Elementy połączeniowe: - wszystkie połączenia wykonane gwoździami paletowymi - każda deska musi być przymocowana do klocka na górnej powierzchni trzema gwoździami a na dolnej powierzchni co najmniej dwoma gwoździami - połączenia pomiędzy deskami poprzecznymi i górnymi muszą być wykonane co najmniej trzema gwoździami - gwoździe powinny być wbijane w „trójkąt” - wszystkie łączniki powinny być wbite pionowo, w odległości minimum 20 mm od krawędzi desek - główki gwoździ nie powinny wystawać ponad powierzchnię deski lub nie powinny być zagłębione poniżej powierzchni deski więcej niż na 3 mm - po zmontowaniu palety na wspornikach i deskach nie powinny być widoczne żadne pęknięcia wynikające z wbicia gwoździ

Wymogi bezpieczeństwa: - gwoździe nie mogą wystawać poza deski palety, w przypadku użycia dłuższych gwoździ pomiędzy deskami górnymi i poprzecznymi powinny być one zagięte od spodu

- TRANSPORT I WARUNKI ODBIORU

Palety powinny być dostarczane luzem ORLEN OIL nie przyjmie palet jeżeli podczas dostawy stwierdzi się iż są one: - mokre - trwale zabrudzone (smoła, beton itp.) - spleśniałe - zaatakowane przez owady - bądź nie spełniają Wymagań Technicznych. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności przynajmniej jednego parametru opisanego powyżej dla danego elementu próbki, element próbki uznawany jest za niezgodny. Liczbę elementów niezgodnych w próbce kwalifikującą i dyskwalifikującą partię towaru przedstawia poniższa tabela. Liczebność próbki (niezależnie od wielkości dostawy); Liczba niezgodnych kwalifikująca; Liczba niezgodnych dyskwalifikująca. 2 szt.; 0 szt.; 1 szt..

Przy odbiorze każdej dostawy należy przeprowadzić ocenę pod kątem zgodności z opisem         opakowania.

- PRZECHOWYWANIE

Wskazane przechowywanie w miejscu zadaszonym i osłoniętym co najmniej dwoma ścianami w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych.

Opracował

Michał Ciuk