Low viscosity base oil 4,5 cSt

Lekki olej bazowy, wytwarzany z ropy naftowej, charakteryzujący się niską zawartością węglowodorów aromatycznych, spełniający poniższe wymagania.

Low viscosity base oil with low volatility and low aromatics content, meeting following requirements.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Density at 15°C | 850 ± 5% | kg/m3 |
| Kinematic viscosity at 40°C | 4,0 – 5,0 | mm2/s |
| Flash point | min. 120 | °C |
| Pour point | max. -20 | °C |
| Total acid number | 0,01 | mg KOH/g |
| Sulphur | < 0,01 | % |
| Distillation 5% - 95% | 275 – 315 | °C |
| Polycyclic aromatics content | does not contain | % |
| Hydrocarbon types:  saturates  aromatics  polar compounds | report | % |