Załącznik nr 4 do Zaproszenia

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Sukcesywna dostawa papieru ksero formatu A4, A3 na potrzeby TAURON Ciepło**

**na rok 2025.**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy białego papieru kserograficznego w formacie A4 i A3 na potrzeby TAURON Ciepło na rok 2025.

2. Parametry techniczne papieru:

- format A4 i A3 (1 ryza = 500 arkuszy)

- stopień bieli: minimum CIE-146 ±3 PN-ISO 11475:2002 (średnia z obu stron)

- wilgotność 3,5 – 5,4%

- nieprzeźroczystość ≥90% ISO 2471:1998

- gładkość 220 ± 60cm3/min (szorstkość wg Bendtsen)

- grubość 100 do 110 μm PN EN ISO 534:2005

- gramatura 80g/m2 ±3g/m2

- produkt bezchlorkowy

- produkt bezdrzewny

- 500 arkuszy w osobnym opakowaniu

- 5 ryz w pudełku

**Zastosowanie:** kopiarki, drukarki atrmanetowe, laserowe, fax

3. Określone w kosztorysie ofertowym ilości asortymentu papieru kserograficznego przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia wartości oferty. Faktyczna wielkość zamówienia wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego papieru z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

4. Dostawy papieru będą odbywać się sukcesywnie w okresie obowiązywania zamówienia w zależności od zgłaszanych potrzeb do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Załącznik nr 5 do Zaproszenia).

5. Wszystkie oferowane papiery muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty wyprodukowania, spełniające wymogi w obowiązujących przepisach prawnych oraz normach, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku, w tym bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne. Papiery muszą być opakowane oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt.

Papier będzie pakowany w sposób mający zapobiegać jego uszkodzeniu lub pogorszeniu w trakcie transportu.

6. Na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość zmiany dostarczanej marki papieru na inną (z zastrzeżeniem, iż papier innej marki musi spełniać wymagania dotyczące parametrów technicznych wskazanych w dokumentach zamówienia).