Jeż żelbetowy

WYMAGANIA TECHNICZNE:

- Wymiary zgodnie z rysunkiem.

- Wymagana ilość uchwytów transportowych: 4 (po jednym na każdym z odnóży);

- Dopuszcza się tolerancję wymiarów jeży: wysokość i szerokość +/- 10 cm, średnica  +/- 5 cm w stosunku do wskazanych na rysunku technicznym, zachowując grubość otuliny, kształt, zadaną ilość zbrojenia, położenie i ilość uchwytów transportowych oraz ciężar prefabrykatu 1,5 t +/- 50 kg.

- Dopuszcza się zastosowanie zakończeń prostych odnóży z fazowaniem krawędzi min. 1 cm.

- Beton o minimalnej klasie ekspozycji: XF1.

- Wymagania dla kruszywa zgodnie z normą PN-EN 12620.

- Minimalna mrozoodporność F100.

- Nasiąkliwość do ≤5%,

- w razie konieczności reklamacji, w celu rozpoznania producenta wymagane jest również umieszczenie logo producenta w wymiarach do max 10x10 cm, w dwóch wybranych miejscach.