Prefabrykat rowu strzeleckiego (trapez) 170x70-100x4-8cm

- Logo producenta

WYMAGANIA TECHNICZNE :

Wymagania dotyczące betonu:

- klasa betonu C30/37,

- beton o klasie ekspozycji min. XF1 (dopuszcza się odstępstwa od minimalnej grubości otuliny w miejscach gdzie jest to konstrukcyjnie niemożliwe, przy zachowaniu pozostałych parametrów dla klasy ekspozycji XF1),

- wymagania zgodnie z normą PN-EN 12620,

- kruszywo naturalne, łamane (granit lub bazalt) o uziarnieniu maksymalnym 
16 mm (dopuszcza się użycie kruszywa łamanego typu żwir o niskiej zawartości zanieczyszczeń (zawartość części pylastych <1-2%, bez zanieczyszczeń organicznych i gliny),

- min. mrozoodporność F100,

- nasiąkliwość do ≤5%,

- w razie konieczności reklamacji, w celu rozpoznania producenta wymagane jest również umieszczenie na stronie wewnętrznej i zewnętrznej elementu tj. logo producenta w wymiarach do max 10x10 cm.