| Specyfikacja MIC-120 / 163 |  |
| --- | --- |
| Przedmiot | Blacha stalowa konstrukcyjna powlekana dwustronnie do formowania elementów na zimno |
| Produkt | Stal ocynkowana w zwojach zgodna z certyfikatem amerykańskim (ASTM A 653-20) lub europejskim (PN-EN 10346) lub innym równoważnym ze standardem europejskim. Jakość strukturalna (SS), odpowiednia do formowania walcowego, powlekana dwustronnie (jak określono poniżej), spełniająca wymagania: - minimalna zawartość węgla (C) w stali bazowej powinna wynosić ≥ 0,15%; - minimalne wydłużenie powinno wynosić ≥ 22%, pożądane w granicach: 25% - 30%; - zakres twardości powinien wynosić: 60 - 82 Rb; |
| Szerokość zwoju | dopuszczalny zakres: 59,69 – 60,96 cm / optymalna: 60,325 cm (23,5 - 24 cali / optymalna: 23,75 cali) |
| Średnica zwoju | średnica wewnętrzna: 48,25 - 60,96 cm (19 - 24 cali) średnica zewnętrzna: ≤ 101,60 cm (40 cali) |
| Waga zwoju | maksymalna: 2 270 kg (5 000 funtów amerykańskich) |
| Gatunek, klasa stali | ASTM A635 – SS Gatunek 50, Class 1 granica plastyczności [Re]: ≥ 50,8 ksi (lub 350 MPa lub 35 kg/mm2) PN-EN 10346 – S350GD (z ulepszoną formowalnością) granica plastyczności [Re]: ≥ 350 MPa |
| Grubość (tolerancja) | dopuszczalny zakres: 1,02 – 1,12 mm (0,040 – 0,044 cala) Tolerancja zawężona – wymóg krytyczny |
| Powłoka antykorozyjna | Klasa G-90 (Z-275) Akceptowana: powłoka magnezowo-cynkowa MZ-140 |
| Ogólna specyfikacja powłok malarskich dla blach powlekanych | Powłoka zewnętrzna (Strona A): odpowiednia do formowania na zimno. Kolor RAL7040. Minimum 35 μm całkowitej grubości suchej, PE (preferowana) lub SMP, z odpowiednim podkładem. Twardość ołówka NCCA II-1 lub ECCA T4 HB - 2H. Akceptowane: Twardość ołówka F Metoda testu zginania standardu NCCA "T" lub ASTM D4145-83 (musi przejść test zginania 2T, brak odklejania się taśmy Scotch #610). Test ECCA do 1T jest również akceptowalny. Test powłoki zgodnie z ECCA T1 przy każdym zwoju. Akceptowane: Test ECCA ≤ 1,5T Odporność: RUV3, RC3 Powłoka wewnętrzna (Strona B): Kolor RAL9002. Minimum 12 - 15 μm całkowitej grubości suchej, odpowiedni podkład i powłoka poliestrowa. Mat lub minimalny połysk, brak obróbki chemicznej i brak oleju lub smaru. Zamawiający dopuszcza zamienniki kolorów blach: Strona A – kolor w odcieniach szarości zbliżony barwą do RAL7040 Strona B – kolor w odcieniach biało-szarych zbliżony barwą do RAL9002 |
| Dokumentacja jakościowa | Do każdego zwoju wymagane jest: - dostarczenie Atestu 3.1 wg PN-EN 10204, potwierdzającego zgodność składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz wyniki testów trwałości powłoki; - pisemne potwierdzenie trwałości powłoki w środowisku C3 na okres min. 15 lat (perforacja) i 10 lat (estetyka/łuszczenie). |
| Znakowanie i zabezpieczenie transportowe zwojów | Zwoje mają być zapakowane do wysyłki eksportowej, paletowane, umieszczone pionowo (oko do nieba), zewnętrznie owinięte dla ochrony i zabezpieczone krawędzie. Każdy zwój musi posiadać etykietę z numerem wytopu i pełną nazwą gatunku. |
| Uwagi | Zapewnianie rozładunku w miejscu dostawy. |