OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczne:

Wielkość tabliczek 980x326 mm

Wykonana z dwóch płatów blachy aluminiowej o grubości 1 mm (aluminium 1050 H 12 chemicznie odtłuszczone) pokrytych białą folią odblaskową 3M 4750 lub równoważną (folia pierwszej generacji, 7-letnia). Całość umieszczona w ocynkowanej ramce, malowanej proszkowo na kolor RAL 7026

Napis i tło wykonane drukiem solwentowym twardym (druk oparty na farbach zawierających cyklohexanol, o bardzo dobrych właściwościach odpornościowych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne) Technologia druku solwentowego opiera się na bezstykowym druku farbami solwentowymi, które pod wpływem wysokiej temperatury trwale łączą się z podkładem. Wydruki solwentowe są całkowicie wodoodporne, odporne na niskie i wysokie temperatury, odporne na promieniowanie ultrafioletowe), o rozdzielczości 1040 dpi. Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych. Zabezpieczenie tablicy folią ochronną anty-UV.

Tablica mocowana jest do słupka przy pomocy taśmy nierdzewnej chromowo-niklowej o minimalnej szerokości 12,7 mm i zapinek

Słupek stalowy, ocynkowany - powłoka grubości 12 µm, malowany proszkowo (2-3 powłoki lakiernicze o grubości łącznej 80-90 µm) średnica 2”, o wys. 4,2m. z kotwą, zakończony plastikowym kapslem. Kolor RAL 7026

Wykonawca udzieli 7 lat gwarancji na powłokę tabliczki.

- Nazwy ulic i ilości tablic wskazane w załączniku nr 1 do OPZ.

3 Poglądowe zdjęcia: