.

Wykładzina heterogeniczna, antystatyczna z jednorodną jednowarstwową warstwą użytkową barwioną w masie, w panelach 635mm x 635 mm układana bez klejowo na tzw. puzzle ,   z podwójną siatką włókna szklanego, odporna na bardzo duże obciążenie ruchu.  Zabezpieczieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni PUR +.

grubość całkowita wg EN 428  minimum -6.0 mm

grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 minimum – 2mm

wymiar płytki 635x635mm

klasyfikacja europejska EN 685           klasa  34-43

antypoślizgowość wg DIN 51130 minimum - R 10

waga całkowita wg EN 430 minimum- 8930g/m2

Zawartość spoiwa ISO 10582                    Typ I

Grupa ścieralności EN 649          T

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1  - Bfl-s1

Zabezpieczenie powierzchni PUR  +

stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999 - ≤ 0.15 %

Odporność na światło EN 20 105-B02      ≥ 6 st

odporność chemiczna	EN 423	- OK

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  - < 100 µg/ m3).