***Załącznik nr 2***

***do zapytania ofertowego***

**DOSTAWA 1 KPL. 3 CZĘŚCIOWEGO UBRANIA SPECJALNEGO DLA KOMENDY KP PSP W LIMANOWEJ**

**DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp*** | ***Parametry techniczne – warunki ogólne*** | |
| **1** | Przenikanie ciepła-promieniowanie wg punktu 6.3 PN-EN 469; zgodnie z EN ISO 6942  Jednak RHTI24 nie mniej niż 29 s | TAK / NIE  (\* niewłaściwe skreślić) |
|
| **2** | Impregnacja dla zachowania właściwości hydrofobowych  Ilość prań, po których wymagana jest impregnacja ubrań specjalnych nie mniej niż 28 prań | TAK / NIE  (\* niewłaściwe skreślić) |
| **3** | Elementy amortyzujące na wysokości kolan i na łokciach wykonane z materiału trudnopalnego certyfikowanego na zgodność z PN - EN 469, załącznik A (nie topi się, nie skrapla się, nie zapala się) | TAK / NIE  (\* niewłaściwe skreślić) |

......................................................

*/ miejscowość i data/* ...............................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do podpisywania oferty/